# Приложение 2 Примерные программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПОП-П по профессии

15.01.36 Дефектоскопист

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта»

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта |
| ПК 1.1 | Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения визуального и измерительного контроля |
| ПК 1.2 | Выявлять поверхностные несплошности, отклонения формы и проводить их идентификацию в соответствии с требованиями чертежей и технической документации |
| ПК 1.3 | Определять характеристические размеры поверхностных несплошностей и отклонений формы объектов контроля с использованием средства измерения |
| ПК 1.4 | Определять геометрические размеры объектов контроля в соответствии с требованиями чертежей и технической документации |
| ПК 1.5 | Регистрировать и оформлять результаты визуального и измерительного контроля |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками |  | Подготовка средств контроля для визуального и измерительного контроля |
| --- | --- | --- |
|  |  | Маркировка участков контролируемого объекта с поверхностными несплошностями и отклонениями формы Определение типа поверхностной несплошности и вида отклонения формы контролируемого объекта |
|  |  | Определяет характеристические размеры несплошности для оценки качества контролируемого объекта |
|  |  | Определяет характеристические размеры несплошности для оценки качества контролируемого объекта. |
|  |  | Регистрация результатов визуального и измерительного контроля |
| Уметь |  | Выявляет поверхностные несплошности и отклонения формы контролируемого объекта в соответствии с их внешними признаками маркировать на участках контролируемого объекта выявленные несплошности и отклонения формы Определяет тип поверхностной несплошности и вид отклонения формы контролируемого объекта |
|  |  | Применяет средства контроля для определения параметров поверхностных несплошностей и контролируемого объекта |
|  |  | Регистрировать результаты визуального и измерительного контроля |
| Знать |  | Средства визуального и измерительного контроля Технологию проведения визуального и измерительного контроля Правила выполнения измерений с помощью средств контроля |
|  |  | Типы поверхностных несплошностей и отклонений формы контролируемого объекта |
|  |  | Правила выполнения измерений с помощью средств контроля |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 468 часа,

в том числе в форме практической подготовки – 468 часа

Из них на освоение МДК – 396 часов,

в том числе самостоятельная работа -

практики, в том числе учебная – 36 часов,

производственная – 36 часов

Промежуточная аттестация –

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа* | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, ОК 04 | Раздел 1. Общая классификация методов неразрушающего контроля | 99 | 99 | 99 | 99 |  |  | 36 |  |
| ПК 1.1, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, ОК 04 | Раздел 2. Проверка соблюдения условий, регистрация и оформление результатов визуального контроля. | 99 | 99 | 99 | 99 |  |  |  |  |
| ПК 1.2, ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 | Раздел 3. Выявление поверхностных несплошностей, отклонений формы контролируемого объекта. | 99 | 99 | 99 | 99 |  |  |  |  |
| ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 04 | Раздел 4. Определение характеристических и геометрических размеров с использованием средств измерений | 99 | 99 | 99 | 99 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 468 | 428 | 396 | 396 |  |  | 36 | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч. | Коды ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Общая классификация методов неразрушающего контроля |  | 99 |  |  |
| МДК 01.01. Общая классификация методов неразрушающего контроля |  | 99 |  |  |
| Тема 1.1 Основные понятия в области неразрушающего контроля | Содержание |  |  |  |
|  | История неразрушающего контроля. Терминология неразрушающего контроля. Продукция и качество продукции. Контроль качества, испытания и диагностика. |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 1.2 Дефекты в областях машиностроения | Содержание |  |  |  |
|  | Дефекты в металлах и сплавах. Дефекты в неметаллических деталях. Дефекты в сварных соединениях. |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 1.3 Методы неразрушающего контроля | Содержание |  |  |  |
|  | Основные методы неразрушающего контроля. Общие требования к средствам неразрушающего контроля. Требования к персоналу неразрушающего контроля. Эффективность неразрушающего контроля. |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Раздел 2. Проверка соблюдения условий, регистрация и оформление результатов визуального контроля |  | 99 |  |  |
| МДК.01.02. Проверка соблюдения условий, регистрация и оформление результатов визуального контроля |  | 99 |  |  |
| Тема 1.1 Требования к выполнению визуального измерительного контроля | Содержание |  |  |  |
|  | Требования к аттестации персонала. Подготовка мест производства работ. Светотехника. Нормирование освещения. |  | ПК 1.1, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Порядок визуального и измерительного контроля на стадии входного контроля |  |  |  |
|  | Контролируемые параметры и требования к визуальному и измерительному контролю полуфабрикатов |  |  |  |
|  | Порядок выполнения визуального и измерительного контроля подготовки и сборки деталей под сварку |  |  |  |
|  | Контролируемые параметры и средства измерений при подготовке деталей под сборку |  |  |  |
|  | Контролируемые параметры и средства измерений при сборке деталей под сварку |  |  |  |
|  | Порядок выполнения визуального и измерительного контроля сварных соединений(наплавок) |  |  |  |
|  | Требования к измерениям сварных швов |  |  |  |
|  | Порядок выполнения визуального и измерительного контроля сварных конструкций (узлов, элементов) |  |  |  |
|  | Требования к контролю пригодности объектов и рабочей среды |  |  |  |
| Тема 1.2 Калибровка и поверка средств измерений | Содержание |  |  |  |
|  | Российская система калибровки. Схема Российской службы калибровки. |  | ПК 1.1, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Градуировка средств измерений. Калибровка и поверка средств измерений. |  |  |  |
|  | Методы поверки и калибровки средств измерений. Способы поверки и калибровки средств измерений. |  |  |  |
|  | Государственные и локальные поверочные схемы. |  |  |  |
|  | Свидетельства о проверке средств измерений. |  |  |  |
|  | Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. |  |  |  |
|  | Сертификация средств измерений. |  |  |  |
| Тема 1.3. Формы документов, оформляемых по результатам визуального и измерительного контроля | Содержание |  |  |  |
|  | Формы документов, оформляемых по результатам визуального и измерительного контроля |  | ПК 1.1, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Акт визуального и измерительного контроля |  |  |  |
|  | Акт визуального и измерительного контроля качества сварных швов в процессе сварки соединения |  |  |  |
|  | Требования к содержанию журнала учета работ и регистрации результатов визуального и измерительного контроля |  |  |  |
|  | Отраслевые стандарты |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Оформление акта визуального и измерительного контроля |  |  |  |
|  | Оформление акта визуального и измерительного контроля качества сварных швов в процессе сварки соединения |  |  |  |
|  | Оформление журнала учета работ и регистрации результатов визуального и измерительного контроля |  |  |  |
| Раздел 3. Выявление поверхностных несплошностей, отклонений формы контролируемого объекта |  | 99 |  |  |
| МДК 01.03. Выявление поверхностных несплошностей, отклонений формы контролируемого объекта |  | 99 |  |  |
| Тема 1.1. Выявление дефектов в неферромагнитных и ферромагнитных материалах | Содержание |  |  |  |
|  | Дефекты отливок, поковок и штамповок. Дефекты сортового проката. Дефекты листового материала. Дефекты стальных труб и профилей. |  | ПК 1.2, ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Выявление дефектов отливок, поковок и штамповок |  |  |  |
|  | Выявление дефектов сортового проката |  |  |  |
|  | Выявление дефектов листового материала |  |  |  |
|  | Выявление дефектов стальных труб и профилей |  |  |  |
|  | Выявление дефектов с использованием систем оптической дефектоскопии |  |  |  |
| Тема 1.2. Выявление дефектов в сварных соединениях | Содержание |  |  |  |
|  | Классификация трещин сварных соединений. Трещины. Полости (раковины). Процедура визуального и измерительного контроля качества сварных соединений. |  | ПК 1.2, ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Выявление дефектов трещин и раковин сварки плавлением |  |  |  |
| Тема 1.3 Выявление дефектов паянных и клеевых соединений | Содержание |  |  |  |
|  | Общие сведения. Конструкции паянных и клеевых соединений. Дефекты паянных соединений. Дефекты клеевых соединений. Общие сведения о процедурах визуального и измерительного контроля паянных и клеевых соединений. |  | ПК 1.2, ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Выполнение процедур визуального и измерительного контроля паянных и клеевых соединений. |  |  |  |
| Раздел 4. Определение характеристических и геометрических размеров с использованием средств измерений |  | 99 |  |  |
| МДК.01.04 Определение характеристических и геометрических размеров с использованием средств измерений |  | 99 |  |  |
| Тема 1.1. Средства линейных и угловых измерений | Содержание |  |  |  |
|  | Стандартный комплект ВИК. Штангенинструменты. Микрометрические инструменты. Приборы для определения параметров шероховатости. Люксметры. |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Простейшие универсальные средства измерения, их применение. |  |  |  |
|  | Универсальный шаблон сварщика, применение |  |  |  |
|  | Шаблон Красовского, применение |  |  |  |
|  | Шаблон Ушерова-Маршака, применение |  |  |  |
|  | Штангенциркули, их применение |  |  |  |
|  | Штангенрейсмусы, штангенглубиномеры их применение |  |  |  |
|  | Микрометры, их применение |  |  |  |
|  | Микрометрические глубиномеры, их применение |  |  |  |
|  | Индикаторы часового типа, их применение |  |  |  |
|  | Прибор для определения параметров шероховатости типа TR-100 |  |  |  |
|  | Люксметры, применение |  |  |  |
| Тема 1.2. Оптические системы | Содержание |  |  |  |
|  | Зеркала, линзы и очки. Лупы. Основные параметры луп. Телескопические системы и их основные характеристики. Микроскопы. Метод светлого поля. Метод темного поля. Минибороскопы. Волоконные световоды. Фиброскопы. Бороскопы. Агрегатные комплексы дистанционного визуального контроля. Фотообъектив и фотографическая съемка объектов контроля. Современные видеоэндоскопы. Лазерные сканеры для контроля сварных швов. |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Видеоиндоскоп, применение |  |  |  |
|  | Определение характеристик несплошности сварных соединений |  |  |  |
|  | Настройка микроскопа для металлографических исследований сварных швов |  |  |  |
|  | Металлографические исследования сварных швов |  |  |  |
|  | Исследование макроструктуры ручной дуговой сварки |  |  |  |
|  | Исследование кристаллизационных трещин в металле шва |  |  |  |
|  | Исследование холодных трещин |  |  |  |
|  | Исследование коррозионных трещин |  |  |  |
|  | Исследование усадочных раковин |  |  |  |
|  | Исследование непроваров |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1…. |  | * |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ 1. |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 2 Виды работ |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела Виды работ 1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 2. Изучение принципа действия средств измерений. 3. Изучение приборов для выполнения линейных измерений. 4. Изучение приборов для выполнения угловых измерений. 5. Изучение набора ВИК 6. Изучение конструкторской документации на измерительные приборы. 7. Изучение технической документации на различные средства измерений. 8. Выполнение градуировки измерительных приборов. 9. Результаты измерений и правила округления результатов измерений. 10. Калибровки измерительных приборов. 11. Изучение оптических систем 12. Оформление протоколов с регистрацией в них результатов испытаний 13. Аттестация персонала |  | 36 |  |  |
| Производственная практика раздела Виды работ 1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 2. Изучение принципа действия средств измерений. 3. Изучение приборов для выполнения линейных измерений. 4. Изучение приборов для выполнения угловых измерений. 5. Изучение набора ВИК 6. Изучение конструкторской документации на измерительные приборы. 7. Изучение технической документации на различные средства измерений. 8. Выполнение градуировки измерительных приборов. 9. Результаты измерений и правила округления результатов измерений. 10. Калибровки измерительных приборов. 11. Изучение оптических систем 12. Оформление протоколов с регистрацией в них результатов испытаний 13. Оформление отчета по практике |  | 36 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего |  | 468 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «технологии дефектоскопии», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 ПОП-П по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 ПОП-П по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

3.2.2. Дополнительные источники

1. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Овчинников. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 224с.

2. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник для СПО — 11-е изд., перераб. и доп. Серия: Профессиональное образование — М.: Издательство Юрайт, 2016

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 1.1. Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения визуального и измерительного контроля | Знания: Физические принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств визуального контроля Средства визуального и измерительного контроля Технология проведения визуального и измерительного контроля Умения: Получает, интерпретирует и документирует условия соблюдения для выполнения визуального и измерительного контроля. Оформляет производственно-техническую документацию в соответствии с действующими требованиями | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: -при выполнение трудовых операций, при решении ситуационных задач - при выполнении работ на различных этапах учебной практики; - при проведении, зачетов, экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного по модулю). |
| ПК 1.2. Выявлять поверхностные несплошности, отклонения формы и проводить их идентификацию в соответствии с требованиями чертежей и технической документации | Знания: Типы поверхностных несплошностей и отклонений формы контролируемого объекта Требования нормативной документации, устанавливающей нормы оценки качества по результатам неразрушающего контроля Технология проведения визуального и измерительного контроля Умения: Выявляет поверхностные несплошности и отклонения формы контролируемого объекта в соответствии с их внешними признаками Определяет тип поверхностной несплошности и вид отклонения формы контролируемого объекта |  |
| ПК 1.3. Определять характеристические размеры поверхностных несплошностей и отклонений формы объектов контроля с использованием средства измерения | Знания: Средства визуального и измерительного контроля Средства измерений линейных и угловых величин Средства измерений микрогеометрии и структуры контролируемого объекта Умения: Применяет средства контроля для определения параметров поверхностных несплошностей и контролируемого объекта Применяет средства контроля для определения отклонений формы контролируемого объекта |  |
| ПК 1.4. Определять геометрические размеры объектов контроля в соответствии с требованиями чертежей и технической документации | Знания: Средства измерений линейных величин средней точности Средства измерений линейных величин микрометрической точности Рычажно-механические средства измерений Правила составления чертежей согласно ЕСКД Умения: Применяет средства контроля для определения геометрических размеров контролируемого объекта Применяет средства контроля для определения отклонений формы контролируемого объекта |  |
| ПК 1.5. Регистрировать и оформлять результаты визуального и измерительного контроля | Знания: международные и региональные системы стандартизации и аккредитации визуально-измерительного контроля порядок организации и технологии подтверждения соответствия визуального и измерительного контроля Умения: Маркирует на участках контролируемого объекта выявленные несплошности и отклонения формы Маркирует на участках контролируемого объекта выявленные отклонения формы |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части - определять этапы решения задачи - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - составлять план действия определять необходимые ресурсы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - реализовывать составленный план - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |  |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации - определять необходимые источники информации - планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию выделять наиболее значимое в перечне информации - оценивать практическую значимость результатов поиска - оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |  |

Приложение 2.2

к ПОП-П по профессии

15.01.36 Дефектоскопист

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Выполнение ультразвукового контроля контролируемого объекта»

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Выполнение ультразвукового контроля контролируемого объекта»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Выполнение ультразвукового контроля контролируемого объекта и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |

    - Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 2 | ## Выполнение ультразвукового контроля контролируемого объекта |
| ## ПК 2.1. | Проверять оснащенность, работоспособность, исправность оборудования для ультразвукового контроля |
| ## ПК 2.2. | ## Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения ультразвукового контроля |
| ## ПК 2.3. | ## Настраивать амплитудную и временную шкалу ультразвукового прибора |
| ## ПК 2.4. | ## Настраивать временную регулировку чувствительности, использовать АРД-диаграмму, DAC-кривую |
| ## ПК 2.5. | ## Осуществлять поиск несплошностей эхо-методом и проводить их идентификацию |
| ## ПК 2.6. | ## Определять амплитуду отраженного от несплошности эхо-сигнала и измерять условные размеры несплошности |
| ## ПК 2.7. | ## Регистрировать и оформлять результаты ультразвукового контроля материалов и сварных соединений |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками |  | определение и настройка параметров контроля |
| --- | --- | --- |
|  |  | подготовка средств контроля для выполнения ультразвукового контроля |
|  |  | подготовка средств контроля для выполнения ультразвукового контроля |
|  |  | сканирование объекта контроля в соответствии с заданной схемой |
|  |  | выявление несплошности по результатам ультразвукового контроля |
|  |  | определяет измеряемые характеристики выявленной несплошности для оценки качества контролируемого объекта |
|  |  | регистрации результатов ультразвукового контроля |
| Уметь |  | определять и настраивать параметры контроля применять меры (стандартные образцы), настрочные образцы ультразвукового контроля |
|  |  | проводит настройку дефектоскопа |
|  |  | производить настройку толщиномера и измерять толщину контролируемого объекта производить перемещение преобразователя по поверхности контролируемого объекта по заданной траектории |
|  |  | осуществляет поиск несплошностей в соответствии с их признаками |
|  |  | применять средства контроля для определения значений основных измеряемых характеристик выявленных несплошностей |
|  |  | регистрировать результаты ультразвукового контроля |
| Знать |  | средства ультразвукового контроля |
|  |  | технологию ультразвукового контроля |
|  |  | методы проверки (определения) и настройки основных параметров ультразвукового контроля |
|  |  | способы сканирования объекта контроля при проведении контроля |
|  |  | признаки обнаружения несплошностей по результатам ультразвукового контроля |
|  |  | измеряемые характеристики несплошностей, требования к проведению измерений |
|  |  | условные записи несплошностей, выявляемых по результатам ультразвукового контроля требования к регистрации и оформлению результатов контроля |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов  502 часа,

в том числе в форме практической подготовки – 502 часа,

Из них на освоение МДК  430 часов,

в том числе самостоятельная работа -

практики, в том числе учебная  36 часов,

производственная – 36 часов

Промежуточная аттестация

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 | Раздел 1. Теоретические основы осуществления ультразвукового неразрушающего контроля | 215 | 215 | 215 | 215 |  |  | 36 | 36 |
| ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 | Раздел 2. Технология и технические средства ультразвукового неразрушающего контроля | 215 | 215 | 215 | 215 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 502 | 502 | 430 | 430 |  |  | 36 | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч | Коды ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Теоретические основы осуществления ультразвукового неразрушающего контроля |  | 215 |  |  |
| МДК 02.01 Теоретические основы осуществления ультразвукового неразрушающего контроля |  | 215 |  |  |
| Тема 1 .1 Физические основы ультразвуковой дефектоскопии | Содержание |  |  |  |
|  | История ультразвукового контроля. Колебательный процесс. Гармонические колебания. Ультразвуковые волны. Параметры ультразвуковой волны. Акустические свойства среды. Шкала децибел. Явления на границе раздела двух сред. Нормальные волны. Головные волны. Формирование акустического поля. Дифракция ультразвуковых волн. Затухание ультразвука в твердых средах. Расчет акустического тракта прямого контактного преобразователя. Поле излучения-приема наклонного преобразователя. АРД диаграмма. Пересчет отражателей одного вида в отражатели другого вида. Отражение от реальных дефектов. Электроакустический тракт ультразвукового дефектоскопа. Способы возбуждения ультразвуковых колебаний. |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Настройка дефектоскопа. Поиск и обнаружение дефектов. Способы косвенного измерения скоростей. Настройка глубиномера дефектоскопа, определение координат отражателей и толщины образцов. Измерение координат дефекта. Настройка порогов срабатывания блока автоматической сигнализации дефектов. |  |  |  |
| Раздел 2. Технология и технические средства ультразвукового неразрушающего контроля |  | 215 |  |  |
| МДК.02.02. Технология и технические средства ультразвукового неразрушающего контроля |  | 215 |  |  |
| Тема 1.1. Средства ультразвукового контроля | Содержание |  |  |  |
|  | Состав средств ультразвукового контроля. Классификация ультразвуковых дефектоскопов. Функциональная схема дефектоскопа общего назначения. Технические параметры ультразвукового дефектоскопа. Функциональная схема эхо-импульсного толщиномера. Технические параметры ультразвуковых толщиномеров. Ультразвуковые пьезоэлектрические преобразователи. Параметры преобразователей. Ультразвуковые фазированные решетки. Образцы для ультразвукового контроля. Метрологическое обеспечение средств ультразвукового контроля. |  | ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Ультразвуковой контроль тавровых соединений. Ультразвуковой контроль соединений внахлестку однократно отраженным лучом. Схемы сканирования шва. Определение условной протяженности и условной высоты дефекта. Ультразвуковой контроль отливок. |  |  |  |
| Тема 1.2. Основные параметры контроля и измеряемые характеристики несплошностей | Содержание |  |  |  |
|  | Основные параметры ультразвукового контроля. Измеряемые характеристики несплошностей. Классификация несплошностей протяженные и не протяженные. Измерение координат отражателей. |  | ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Изучение назначения, принципа действия и характеристик ультразвукового дефектоскопа. Ультразвуковая толщинометрия и дефектоскопия. Общая настройка дефектоскопа и браковочного уровня. Ультразвуковой контроль сварных соединений. Калибровка ультразвукового дефектоскопа. Схемы контроля поковок. Схемы контроля труб. |  |  |  |
| Тема 1.3. Технология ультразвукового контроля | Содержание |  |  |  |
|  | Руководящие документы на ультразвуковой контроль. Выбор преобразователя, параметров контроля и режимов настройки. Тип и конструкция преобразователя. Диапазон контроля. мЗона автоматической сигнализации дефектов (АСД). Система временной регулировки чувствительности. Отсечка. Частота следования зондирующих импульсов, мощность. Настройка глубиномера. Настройка чувствительности дефектоскопа и оценка размеров несплошностей по амплитудному признаку. Способ стандартных образцов предприятия. Способ АРД диаграмм. Оценка коэффициента затухания волн. Определение эквивалентных размеров несплошностей. Способ DAC кривых. Схемы прозвучивания. Листовой прокат. Поковки. Сварные швы, наплавки. Подготовка к контролю. Проведение контроля. Общие положения. Особенности контроля массивных поковок и поковок со структурными помехами. Особенности ультразвукового контроля сварных отливок. Особенности ультразвукового контроля сварных соединений. Формулирование нормативных требований. Оформление заключения. Получение дополнительной информации о форме ориентации и реальных размеров несплошности. Общие сведения. Способы азимутального озвучивания. Способы озвучивания под разными углами ввода. Способы коэффициента формы. Способ коэффициента µ. Характер индикации на экране. Другие способы. Алгоритм определения характера дефекта. Определение реальных размеров дефекта. Импульсы помех. Надежность достоверность и воспроизводимость результатов ультразвукового Контроля. |  | ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Схема выявления поперечных трещин. Стандартные образцы для настройки дефектоскопа. Вспомогательные приспособления и устройства для соблюдения параметров сканирования. Ультразвуковой метод для контроля твердости. Особенности ультразвукового дефектоскопа УД2-140. Прямые и призматические искатели для контроля сварных швов. |  |  |  |
| Тема 1.4. Ультразвуковая толщинометрия | Содержание |  |  |  |
|  | Терминология. Условия применимости ультразвуковой толщинометрии. Средства ультразвуковой толщинометрии. Подготовка к измерению толщины. Проведение измерений. Некоторые сведения об ошибках измерений. Методика определения погрешности измерения толщины. |  | ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Ультразвуковая толщинометрия, подготовительные процедуры к измерениям толщины. Измерение толщины, определение погрешности измерений. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Получение ультразвуковых волн. 2. Изучение схемы прохождения ультразвука в сварной точке. 3. Изучение принципа работы ультразвукового контроля. 4. Проведение предварительной подготовки поверхности шва. 5. Изучение схемы упрощённого дефектоскопа с описанием его работы. 6. Применение эхо - метода ультразвукового контроля сварных соединений. Применение теневого метода ультразвукового контроля сварных соединений. 8. Применение зеркально - теневого метода ультразвукового контроля сварных соединений. 9. Применение эхо - зеркального метода ультразвукового контроля сварных соединений. 10. Применение дельта-метода ультразвукового контроля сварных соединений. 11. УЗК стыковых соединений с толщиной шва 3,5..15 мм. 12. УЗК стыковых соединений толщиной шва 16...40 мм. 13. Контроль мест пересечений швов. 14. Изучение различных видов дефектов сварных соединений. 15. Анализ технических условий, по которым выполнялась дефектоскопия. 16. Определение глубины залегания и размеров дефектов сварных соединений. 17. Выявление дефектов нарушения сплошности. 18. Изучение конструктивной схемы призматического щупа. |  | 36 |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ 1. Блок-схема импульсного ультразвукового дефектоскопа, работающего по однощуповой схеме. 2. Меры (калибровочные образцы), используемые при УЗК сварных соединений. 3. Меры (калибровочные образцы), используемые при УЗК отливок. 4. Меры (калибровочные образцы), используемые при УЗК металлических изделий. 5. Настроечные образцы для проверки (настройки) основных параметров ультразвукового контроля. 6. Проверка правильности показаний дефектоскопа на эталонах сварных швов с заранее определенными. Дефектами. 7. Чувствительность ультразвукового метода контроля сварных швов к выявлению дефектов. 8. УЗК стыковых сварных соединений выполняют прямыми и наклонными преобразователями. 9. Варианты способа поперечно-продольного сканирования. 10. Способ сканирования качающимся лучом. 11. Измерение условных размеров дефектов. 12. Схемы УЗК таврового сварного соединения прямым лучом. 13. Схема УЗК таврового сварного соединения наклонными преобразователями по раздельной схеме (Н-непровар). 14. Схема УЗК углового сварного соединения совмещенными наклонными и прямым преобразователями. 15. Схема УЗК углового сварного соединения при двустороннем доступе совмещенными наклонными и прямым преобразователями, преобразователями подповерхностных (головных) волн. 16. Схема УЗК углового сварного соединения при одностороннем доступе совмещенными наклонными и прямым преобразователями, преобразователями подповерхностных (головных) волн. 17. Схема УЗК нахлесточного сварного соединения по совмещенной или раздельной схемам. 18. Схема УЗК стыковых сварных соединений при контроле для поиска поперечных трещин. 19. Ультразвуковая толщинометрия, подготовительные процедуры к измерениям толщины. 20. Измерение толщины, определение погрешности измерений. |  | 36 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего |  | 502 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технологии дефектоскопии», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 ПОП-П по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 ПОП-П по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

    - Дополнительные источники

1. Ультразвуковая дефектоскопия в энергомашиностроении: Е.Ф. Кретов: - СПб: СВЕН, 2014. - 312 с.

2. Физические методы неразрушающего контроля сварных соединений: Н.П. Алешин: - М: Машиностроение, 2014. – 575 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 2.1. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность оборудования для ультразвукового контроля | Знания: Физические основы ультразвукового контроля Средства ультразвукового контроля Умения: Определяет работоспособность средств контроля в соответствии с указаниями паспортов, инструкций по эксплуатации и иных документов, содержащих требования к средствам контроля Применяет меры, настроечные образцы ультразвукового контроля для выполнения трудовой функции | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: -при выполнение трудовых операций, при решении ситуационных задач - при выполнении работ на различных этапах учебной практики; - при проведении, зачетов, экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного по модулю). |
| ПК 2.2. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность оборудования для ультразвукового контроля | Знания: Правила выполнения измерений с помощью средств ультразвукового контроля Условия проведения ультразвукового контроля Правила технической эксплуатации электроустановок в части необходимой для осуществления ультразвукового контроля Умения: Применяет технические условия по ультразвуковому контролю конкретного объекта контроля Производит проверку с применением технических средств Соблюдает условия проведения ультразвукового контроля в соответствии с требованиями технических условий |  |
| ПК 2.3. Настраивать амплитудную и временную шкалу ультразвукового прибора | Знания: Средства проведения ультразвукового контроля Технология проведения ультразвукового контроля Способы проверки (определения) и настройки основных параметров ультразвукового контроля и скорости развертки дефектоскопа Умения: Проводит настройку ультразвуковых приборов |  |
| ПК 2.4. Настраивать временную регулировку чувствительности, использовать АРД-диаграмму, DAC-кривую | Знания: Способы сканирования объекта контроля при проведении контроля Умения: Проводит калибровку прибора в зависимости от вида дефекта |  |
| ПК 2.5. Осуществлять поиск несплошностей эхо-методом и проводить их идентификацию | Знания: Признаки обнаружения несплошностей по результатам ультразвукового контроля Умения: Осуществляет поиск несплошностей в соответствии с их признаками |  |
| ПК 2.6. Определять амплитуду отраженного от несплошности эхо-сигнала и измерять условные размеры несплошности | Знания: Измеряемые характеристики несплошностей, требования к проведению измерений Умения: Применяет средства контроля для определения значений основных измеряемых характеристик выявленных несплошностей |  |
| ПК 2.7. Регистрировать и оформлять результаты ультразвукового контроля материалов и сварных соединений | Знания: Условные записи несплошностей, выявляемых по результатам ультразвукового контроля Требования к оформлению результатов контроля Требования нормативной и иной документации, содержащей показатели качества объекта контроля по результатам применения ультразвукового метода неразрушающего контроля Умения: Фиксирует результаты ультразвукового контроля в соответствии с установленными в технической инструкции требованиями |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части - определять этапы решения задачи - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - составлять план действия определять необходимые ресурсы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - реализовывать составленный план - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |  |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации - определять необходимые источники информации - планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию выделять наиболее значимое в перечне информации - оценивать практическую значимость результатов поиска - оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |  |

Приложение 2.3

к ПОП-П по профессии

15.01.36 Дефектоскопист

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Выполнение радиационного контроля контролируемого объекта»

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Выполнение радиационного контроля контролируемого объекта»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Выполнение радиационного контроля контролируемого объекта и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 3 | Выполнение радиационного контроля контролируемого объекта |
| ## ПК 3.1. | Проверять оснащенность, работоспособность, исправность оборудования для радиационного контроля |
| ## ПК 3.2 | Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения радиационного контроля |
| ## ПК 3.3. | Подготавливать детектор излучения к проведению радиационного контроля |
| ## ПК 3.4. | Настраивать, добиваться требуемой чувствительности средств контроля |
| ## ПК 3.5. | Осуществлять химико-фотографическую обработку экспонированного снимка |
| ## ПК 3.6. | Определять пригодность готового снимка к расшифровке |
| ## ПК 3.7. | Идентифицировать несплошность по ее теневому изображению на снимке |
| ## ПК 3.8. | Использовать средства измерения для определения характеристических размеров теневых изображений |
| ## ПК 3.9. | Регистрировать и оформлять результаты радиационного контроля материалов и сварных соединений |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Владеть навыками |  | Выявления факторов негативно влияющих на проведение ультразвукового контроля титановой продукции. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Оценивает качество объекта контроля по результатам теневого метода ультразвукового контроля. |
|  |  | Подготавливает детектор ионизирующего излучения. Определяет и настраивает параметры измерительного прибора. Проверяет соблюдение условий проведения радиационного контроля. |
|  |  | Устанавливает источник излучения, детектор, Эталон чувствительности (индикатора качества изображения). Знакомится с правилами эксплуатации в части необходимой для достижения требуемой чувствительности средств контроля. |
|  |  | Подбирает оборудование для цифровой или химико-фотографической обработки. Оценивает результаты экспонирования |
|  |  | Проводит исследования методике с выбором средств измерений и обработкой результатов. Определяет измеряемые характеристики, применяемые для оценки качества по результатам контроля. |
|  |  | Определяет (распознаёт, расшифровывает) Несплошности по результатам радиационного контроля. Регистрирует результаты контроля по ее теневому изображению на снимке. |
|  |  | Получает видимое теневое изображение контролируемого объекта (рентгеновский снимок, изображение в цифровой форме). Определяет размеры выявленных изображений несплошностей. |
|  |  | Определяет параметры контроля материалов и сварных соединений. Выявляет пригодность к расшифровке полученного изображения контролируемого объекта. Регистрирует внутренние и выходящие на поверхность дефекты, таких как: газовые поры, шлаковые включения, непровары, несплавления, трещины, подрезы и др. |
| Уметь |  | Применяет технические условия по ультразвуковому контролю для изделий из титана. Проверяет титановую продукцию с использованием технических средств Соблюдает условия проведения ультразвукового контроля в соответствии с требованиями технических условий |
|  |  | Использует эхо-импульсный и теневой метод ультразвуковой дефектоскопии титановой продукции |
|  |  | Подготавливает стационарные помещения к проведению радиационного контроля. Подготавливает оборудование цифровой или химико-фотографической обработки к проведению контроля. Проводит настройку приборов. |
|  |  | Определяет радиационные физические величины для достижения требуемой чувствительности средств контроля. Устанавливает маркировочные знаки. Проводит анализ результатов настройки с учетом требуемой чувствительности средств контроля радиационных измерений. |
|  |  | Проводит экспонирование, получает изображение контролируемого объекта (рентгеновский изображение в цифровой форме). Осуществляет поиск дефектов соответствии с их признаками. |
|  |  | Применяет средства контроля определения Значений измеряемых характеристик. Определяет пригодность к расшифровке Полученного изображения контролируемого объекта. Фиксирует дефекты и их изображение на радиографической пленке. |
|  |  | Определяет тип несплошностей по результатам радиационного контроля. Выявляет признаки Несплошности по результатам радиационного контроля. Фиксирует результаты радиационного контроля в соответствии с установленными требованиями. |
|  |  | Использует средства измерения для определения Размеров выявленных изображений несплошностей. Выбирает методы дефектоскопии и приборы для их реализации в зависимости от свойств объекта контроля. |
|  |  | Выбирает энергию источников гамма-излучения, Анодное напряжение на рентгеновской трубке в зависимости от толщины Свариваемого металла, Конструкции просвечиваемых изделий и типа применяемой рентгенографической пленки. Применяет средства регистрации по радиационному контролю материалов и сварных соединений. Регистрирует результаты радиационного контроля в зависимости от необходимых точностных характеристик дефектоскопии, определяемых параметров. |
| Знать |  | Правила выполнения измерений с помощью средств ультразвукового контроля Условия проведения ультразвукового контроля титановой продукции Дефекты, возникающие в процессе производства изделий из титановых и алюминиевых сплавов. |
|  |  | Классификация пьезоэлектрических преобразователей. |
|  |  | Физические параметры дозиметрических приборов, приборов плотности потока излучения. Состав и принцип контроля источников излучения. Средства и контроля. |
|  |  | Определяет радиационные физические величины для достижения требуемой чувствительности средств контроля. Устанавливает маркировочные знаки. Проводит анализ результатов настройки с учетом требуемой чувствительности средств контроля радиационных измерений. |
|  |  | Требования к химико-фотографической обработке пленки. Природу и физические взаимодействия ионизирующих излучений с веществом. Правила проведения измерений. |
|  |  | Анализировать снимка (рентгеновский изображение в цифровой форме). Измеряемые характеристики, требования к проведению измерений. Различать и средств измерений. |
|  |  | Измеряемые характеристики изображений несплошностей. Условные записи несплошностей, выявляемых при радиационном контроле. Требования к регистрации и оформлению результатов контроля. |
|  |  | Технология проведения радиационного контроля. Требования к качеству получаемого при контроле теневого изображения контролируемого объекта. |
|  |  | Основные схемы просвечивания стыковых и угловых сварных соединений и регистрация результатов радиационного контроля. Оценка качества сварного шва по радиограмме. Технологии традиционной радиографии с радиографической пленкой и цифровой радиографии с запоминающими многоразовыми («фосфорными») пластинами для регистрации и оформления результатов контроля материалов и сварных соединений. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 504 часов,

в том числе в форме практической подготовки - 504 часов

Из них на освоение МДК - 432 часов,

в том числе самостоятельная работа -

практики, в том числе учебная - 36 часов,

производственная – 36 часов

Промежуточная аттестация -

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических. занятий | Самостоятельная работа* | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9 ОК 01, ОК 02 ОК 04 | Раздел 1. Теоретические основы, технология и технические средства радиационного неразрушающего контроля | 432 | 432 | 432 | 432 |  |  | 36 |  |  | 36 |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
|  | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 504 | 504 | 432 | 432 |  |  |  | 36 |  | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч | Коды ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Теоретические основы, технология и технические средства радиационного неразрушающего контроля |  | 432 |  |  |
| МДК 03.01. Теоретические основы, технология и технические средства радиационного неразрушающего контроля |  | 432 |  |  |
| Тема 1.1 Структура процесса радиационного контроля | Содержание |  |  |  |
|  | Цели и задачи освоения дисциплины. Физические основы радиационного контроля. Механизмы возникновения рентгеновского и гамма – излучений. Анализ ионизирующего излучения при его взаимодействии с контролируемым изделием. Радиационные методы неразрушающего контроля. Критерии оценки качества изделий радиационной техники. Требования к качеству изделий на стадии исследования, разработки изготовления и эксплуатации. Радиационная безопасность при эксплуатации источников ионизирующего излучения. Меры безопасности для выполнения радиационного контроля с учетом особенностей анализируемого объекта. Основные положения и правила метрологического обеспечения радиационных измерений. Основные элементы схемы просвечивания изделий, обоснование выбора параметров элементов. Источники излучений, области применения, выбор энергии. Выбор экспозиции, типа пленок. Номограммы, радиографическая эквивалентность, введение поправок при изменении свойств элементов схемы просвечивания. Подготовка образцов для контроля. Расшифровка снимков. Технические средства для просмотра и расшифровки. |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Устройство и технические характеристики рентгеновских и гамма – аппаратов. Выбор аппарата для радиационной дефектоскопии. Изучение основных параметров серии промышленных рентгеновских пленок. Реактивы для обработки пленки. Проявочные машины. Технические характеристики негатоскопов. |  |  |  |
| Тема 1.2. Проведение технического обслуживания элементов автоматики | Содержание |  |  |  |
|  | Современные беспленочные носители скрытого радиационного изображения. Принципы преобразования скрытого изображения в цифровых сканерах с компьютерной обработкой данных в видимое. Вспомогательные приборы для радиографического контроля. |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Требования к средствам радиографического контроля. Принципиальные схемы запоминающих пластин и сканеров, основные типы систем. Выбор параметров и методов рентгеновского контроля. Определение экспозиции при радиографическом контроле. Оценка качества по снимкам. Усиливающие экраны для промышленной радиографии. |  |  |  |
| Тема 1.3 Цифровая радиоскопия. | Содержание |  |  |  |
|  | Системы каскадного преобразования светотеневого изображения. Цифровая обработка. Достижимые параметры по чувствительности, пространственному разрешению. |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Изучение основных параметров цифровых сканеров для комплексов цифровой радиографии. Технические характеристики цифровых сканеров DUERR. |  |  |  |
| Тема 1.4 Радиометрия. | Содержание |  |  |  |
|  | Основные схемы построения и принципы действия радиометрических приборов. Разновидности назначения и виды применяемых излучений. Цифровая обработка сигналов преобразователей и выходной информации. |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Изучение радиометров разного назначения Конструкция и режимы работы дозиметров. |  |  |  |
| Тема 1.5 Гамма-дефектоскопы и рентгеновские аппараты | Содержание |  |  |  |
|  | Назначение гамма-дефектоскопов. Принцип действия, типовые структуры. Основные узлы изделий: контейнеры, радиационные головки, ампулопроводы. Основные технические характеристики рентгеновских аппаратов непрерывного действия. Процедура просвечивания. Основные технические характеристики рентгеновских аппаратов непрерывного действия. Обеспечение радиационной безопасности при работе в нестационарных условиях. |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Схема рентгеновской трубки. Изучение гамма-дефектоскопов». Характеристика радиоактивных источников, применяемых в гамм-дефектоскопии. Комплектация гамма-дефектоскопов источниками излучения. Знакомство с техническими характеристиками рентгеновских проявочных машин. Изучение основных технических характеристик импульсных рентгеновских аппаратов типа «САРМА». Выбор параметров и методов рентгеновского контроля. |  |  |  |
| Тема 1.6. Радиографический контроль в сварном соединении | Содержание |  |  |  |
|  | Радиографический контроль сварного соединения для выявления внешних дефектов. Определение положения дефекта. Вспомогательное оборудование и приспособления для радиографического контроля. Контроль стыковых, угловых и тавровых сварных соединений. Технологическая операционная карта рентгенографического контроля. Оценки чувствительности радиографического контроля. Хранение радиографической пленки. Расшифровка радиографических снимков сварных соединений. Оценка качества сварных соединений по радиографическим снимкам. |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Схема контроля просвечивания радиографическим методом. Схемы зарядки кассет. Определение схемы просвечивания различных сварных соединений. Примеры применения компенсаторов. Схема контроля кольцевых сварных швов. Изучение схем панорамного просвечивания трубы при различных установках источника излучения. Знакомство со схемами контроля кольцевых сварных швов и сопряжений цилиндрических пустотелых изделий. Схемы просвечивания криволинейного шва изнутри трубы. Схемы просвечивания криволинейных швов снаружи трубы за несколько установок источника излучения при горизонтальном и вертикальном расположении пленки. Схема просвечивания швов врезки снаружи трубы за несколько установок источника излучения. Примеры записи дефектов при оформлении заключений. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1…. |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ: - Радиационные методы контроля и диагностики. - Альфа-излучение, основные свойства, параметры, применение. - Бета-излучение. Основные свойства, параметры, применение в РК. - Гамма-излучение радионуклидов. Процессы взаимодействия с веществом, закономерности, сфера применения. - Генерирующие установки. - Гамма-дефектоскопы. - Нейтроны. Виды источников нейтронов, способы получения, основная сфера использования в РК - Детекторы для средств радиометрического контроля. - Газонаполненные ионизационные детекторы. - Общая характеристика газового разряда. - Ионизационные камеры. - Детекторы с газовым усилением. - Пропорциональные детекторы, счетчики Гейгера-Мюллера. - Сцинтилляционные детекторы. - Рентгеновские пленки. - Полупроводниковые детекторы. - Радиационно-оптические преобразователи, линейки детекторов, матрицы, волоконно-оптические сцинтилляторы. - Радиографический контроль. - Рентгено- и гаммаграфия, нейтронография, электрорадиография, цифровая радиография, беспленочная - радиография с запоминающими пластинами, томография. - Характеристики радиографирования, технология и организация радиографии, перспективы радиографии. - Радиационная интроскопия (радиоскопия). - Системы радиоскопии, структура. - Методы оценки качества систем радиоскопии. - Стереорадиоскопия. - Рентгентелевизионные системы передачи и обработки изображений. - Области применения и перспективы развития систем радиоскопии. - Основные понятия томографии, варианты схем и применений. - Радиометрическая дефектоскопия: чувствительность методов, расшифровка информации. - Автоматизированные системы радиометрии. Области применения - Толщинометрия, плотнометрия, уровнеметрия. Методы прошедшего излучения, методы отраженного излучения. - Анализ физико-технических условий визуализации радиационных полей. - Оптимизация условий дефектоскопии, предельные возможности систем РК. |  | 36 |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ: - Критерии оценки качества изделий радиационной техники. - Схемы контроля, физические основы, сфера применения, достижимые результаты. - Структура процесса радиографии и радиоскопии. - Основные элементы схемы просвечивания изделий, обоснование выбора параметров элементов. - Источники излучений, области применения, выбор энергии. Выбор экспозиции, типа пленок. - Радиографическая эквивалентность, введение поправок при изменении свойств элементов схемы просвечивания. - Подготовка образцов для контроля. - Расшифровка снимков. - Технические средства для просмотра и расшифровки. - Комплект принадлежностей для радиографии. Назначение, способы применения. - Применение номограмм экспозиции и чувствительности в радиографии и радиоскопии. - Принципы построения, номенклатура номограмм. - Беспленочная радиография с запоминающими пластинами. Принцип работы, разновидности систем, - возможности, перспективы - Выбор типа источников излучения и энергии для целей радиоскопии. - Методика расшифровки радиографических снимков - Чувствительность телевизионных систем радиоскопии - Усилители яркости изображения. Принцип действия систем, сравнение параметров - Схемы просвечивания трубопроводов (тел вращения). - Установка индикаторов, определение числа снимков - Система кодирования типов дефектов, их количества и размеров в радиографии. - Современные беспленочные носители скрытого радиационного изображения. - Принципы преобразования скрытого изображения в видимое изображение в цифровых сканерах с компьютерной - обработкой данных. - Металлографические микроскопы. - Схемы просвечивания угловых и тавровых сварных соединений. - Система идентификации снимка и сварщика в радиографии. - Системы каскадного преобразования светотеневого изображения. Цифровая обработка. - Типы линеек и матриц детекторов. Типы пучков первичного излучения. - Основные схемы построения и принципы действия радиометрических приборов. - Разновидности назначения и виды применяемых излучений. - Цифровая обработка сигналов преобразователей и выходной информации. - Индикаторы чувствительности. Назначение, устройство, номенклатура, правила установки. - Негатоскопы, денситометры, оптические клинья, эталонные снимки. Назначение, правила применения. - Схемы зарядки кассет. Рекомендации по применению усиливающих экранов - Сенситометрические характеристики пленок Сравнение параметров пленок разных производителей - Назначение гамма - дефектоскопов. Принцип действия, типовые структуры. - Основные узлы изделий: контейнеры, радиационные головки, ампулопроводы. - Типы приводов механизмов перемещения источников, положения хранения и облучения. Процедура - просвечивания. - Разработка технологической карты РК. Структура документа. |  | 36 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего: |  | 504 |  |  |

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технологии дефектоскопии», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 ПОП-П по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 ПОП-П по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

    - Основные печатные издания

    - Дополнительные источники

- Алешин Н. П. Физические методы неразрушающего контроля сварных соединений : учебное пособие для вузов / Н. П. Алешин. – 2-е изд., перераб. И доп. – Москва: Машиностроение, 2013. – 574 с.

- Алхимов Ю.В. Цифровые радиационные системы неразрушающего контроля : учебное пособие / Ю. В. Алхимов, П. В. Ефимов, Ю. И. Сертаков; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). – Томск: Изд-во ТПУ, 2012. – 150 с.

- Климанов, В. А. Радионуклидная диагностика. Физические принципы и технологии : учебное пособие / В. А. Климанов. – Долгопрудный: Интеллект, 2014. – 327 с.

- Машкович В.П. Защита от ионизирующих излучений : справочник / В. П. Машкович, А. В. Кудрявцева. – 5-е изд. – Москва: Столица, 2013. – 494 с.

- Ободовский, И.М. Основы радиационной и химической безопасности : учебное пособие /М. Ободовский. – Долгопрудный: Интеллект, 2013. – 300 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 3.1. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность оборудования для радиационного контроля | Знания: Основы взаимодействия физических полей с веществом. Физические явления и эффекты, положенные в основу методов дефектоскопии. Методы подготовки детектора к проведению контроля. Основные принципы работы детекторов ионизирующего излучения. Умения: Определяет работоспособность средств контроля в соответствии с указаниями паспортов, инструкций по эксплуатации и иных документов, содержащих требования к средствам контроля. Применяет меры безопасности для выполнения радиационного контроля с учетом особенностей анализируемого объекта. Выбирает методы, приборы для их применения и разрабатывает методики дефектоскопии конкретных изделий. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: -при выполнение трудовых операций, при решении ситуационных задач - при выполнении работ на различных этапах учебной практики; - при проведении, зачетов, экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного по модулю). |
| ПК 3.2. Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения радиационного контроля | Знания: Правила радиационной безопасности, проведения радиационно-опасных работ, радиационного и индивидуального дозиметрического контроля. Правила расчета размеров радиационно-опасных зон при применении конкретного источника ионизирующего излучения, Правила выполнения измерений с помощью средств радиационного контроля. Условия проведения радиационного контроля. Умения: Проводит радиационный и индивидуальный дозиметрический контроль. Производит проверку с применением технических средств. Соблюдает условия проведения радиационного контроля в соответствии с требованиями. |  |
| ПК 3.3. Подготавливать детектор излучения к проведению радиационного контроля | Знания: Физические параметры дозиметрических приборов, приборов для измерения плотности потока альфа и бета-излучения. Состав и принцип работы приборов контроля источников ионизирующего излучения. Средства и технологию проведения контроля. Умения: Подготавливает стационарные помещения к проведению радиационного контроля. Подготавливает оборудование для цифровой или химико- фотографической обработки к проведению контроля. Проводит настройку приборов. |  |
| ПК 3.4. Настраивать, добиваться требуемой чувствительности средств контроля | Знания: Устройство, характеристики и области применения различных источников ионизирующих излучений. Средства радиационного контроля и конкретные приборы для реализации требуемой чувствительности средств контроля. Физические основы достижения требуемой чувствительности средств радиационного контроля. Умения: Определяет радиационные физические величины для достижения требуемой чувствительности средств контроля. Устанавливает маркировочные знаки. Проводит анализ результатов настройки с учетом требуемой чувствительности средств контроля радиационных измерений. |  |
| ПК 3.5. Осуществлять химико-фотографическую обработку экспонированного снимка | Знания: Требования к химико-фотографической обработке пленки. Природу и физические основы взаимодействия ионизирующих излучений с веществом. Правила проведения измерений. Умения: Проводит экспонирование, получает изображение контролируемого объекта (рентгеновский снимок, изображение в цифровой форме). Осуществляет поиск дефектов в соответствии с их признаками. |  |
| ПК 3.6. Определять пригодность готового снимка к расшифровке | Знания: Анализировать результаты готового снимка (рентгеновский снимок, изображение в цифровой форме). Измеряемые характеристики, требования к проведению измерений. Различать и определять погрешности средств измерений. Умения: Применяет средства контроля для определения значений основных измеряемых характеристик. Определяет пригодность к расшифровке полученного изображения контролируемого объекта. Фиксирует дефекты и их изображение на радиографической пленке. |  |
| ПК 3.7. Идентифицировать несплошность по ее теневому изображению на снимке | Знания: Измеряемые характеристики изображений несплошностей. Условные записи несплошностей, выявляемых при радиационном контроле. Требования к регистрации и оформлению результатов контроля. Умения: Определяет тип несплошностей по результатам радиационного контроля. Выявляет признаки несплошности по результатам радиационного контроля. Фиксирует результаты радиационного контроля в соответствии с установленными требованиями. |  |
| ПК 3.8. Использовать средства измерения для определения характеристических размеров теневых изображений | Знания: Технология проведения радиационного контроля. Требования к качеству получаемого при контроле теневого изображения контролируемого объекта Умения: Использует средства измерения для определения размеров выявленных изображений несплошностей. Выбирает методы дефектоскопии и приборы для их реализации в зависимости от свойств объекта контроля. |  |
| ПК 3.9. Регистрировать и оформлять результаты радиационного контроля материалов и сварных соединений | Знания: Основные схемы просвечивания стыковых и угловых сварных соединений и регистрация результатов радиационного контроля. Оценка качества сварного шва по радиограмме. Технологии традиционной радиографии с радиографической пленкой и цифровой радиографии с запоминающими многоразовыми («фосфорными») пластинами для регистрации и оформления результатов контроля материалов и сварных соединений. Умения: Выбирает энергию источников гаммаизлучения, анодное напряжение на рентгеновской трубке в зависимости от толщины свариваемого металла, конструкции просвечиваемых изделий и типа применяемой рентгенографической пленки. Применяет средства регистрации по радиационному контролю материалов и сварных соединений. Регистрирует результаты радиационного контроля в зависимости от необходимых точностных характеристик дефектоскопии, определяемых параметров. |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части - определять этапы решения задачи - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - составлять план действия определять необходимые ресурсы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - реализовывать составленный план - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |  |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации - определять необходимые источники информации - планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию выделять наиболее значимое в перечне информации - оценивать практическую значимость результатов поиска - оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |  |

Приложение 2.4

к ПОП-П по профессии

15.01.36 Дефектоскопист

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Выполнение магнитного контроля контролируемого объекта»

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Выполнение магнитного контроля контролируемого объекта»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Выполнение магнитного контроля контролируемого объекта и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 4 | Выполнение магнитного контроля контролируемого объекта |
| ## ПК 4.1. | Проверять пригодность к использованию материалов магнитопорошкового контроля |
| ## ПК 4.2 | Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения магнитного контроля |
| ## ПК 4.3. | Проводить намагничивание объекта контроля |
| ## ПК 4.4. | Измерять напряженность магнитного поля |
| ## ПК 4.5. | Осуществлять нанесение магнитного индикатора на поверхность объекта контроля |
| ## ПК 4.6. | Определять тип индикации по форме индикаторного рисунка |
| ## ПК 4.7. | Использовать средства измерения для определения характеристических размеров выявленных индикаций |
| ## ПК 4.8. | Размагничивать объект контроля |
| ## ПК 4.9. | Регистрировать и оформлять результаты магнитного контроля материалов и сварных соединений |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Владеть навыками |  | определении и настройке параметров магнитного контроля; подготовке средств контроля для магнитного контроля; проведении намагничивания контролируемого объекта; проведении технологических операций по поиску несплошностей; выявлении несплошности по результатам магнитного контроля; определении измеряемых характеристик выявленной несплошности для оценки качества контролируемого объекта; размагничивании контролируемого объекта; регистрации результатов магнитного контроля. |
| --- | --- | --- |
| Уметь |  | применять люксметр, ультрафиолетовый радиометр; определять и настраивать параметры магнитного контроля; применять контрольные образцы для проверки работоспособности и чувствительности средств контроля; производить намагничивание контролируемого объекта; применять средства контроля для оценки уровня намагниченности зоны контроля; наносить магнитный индикатор на контролируемый объект (сканировать контролируемый объект с применением преобразователей магнитного поля); производить размагничивание контролируемого объекта; определять размеры выявленных индикаций с применением средств контроля; выявлять индикации в соответствии с их признаками; определять тип выявленной индикации по заданным критериям; регистрировать результаты магнитного контроля |
| Знать |  | средства магнитного контроля, технологии проведения магнитного контроля, методы проверки (определения) и настройки основных параметров магнитного контроля, условия осмотра при проведении магнитного контроля, виды, методы и схемы намагничивания контролируемого объекта, условные уровни чувствительности при проведении магнитного контроля, способы применения средств регистрации и индикации параметров магнитного контроля, методы размагничивания контролируемого объекта, признаки обнаружения индикации по результатам магнитного контроля, измеряемые характеристики индикаций, правила проведения измерений, условные записи индикаций, выявляемых по результатам магнитного контроля, требования к регистрации и оформлению результатов контроля |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 255 часов,

в том числе в форме практической подготовки - 255 часов

Из них на освоение МДК - 183 часа,

в том числе самостоятельная работа -

практики, в том числе учебная - 36 часов,

производственная – 36 часов

Промежуточная аттестация -

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических. занятий | Самостоятельная работа* | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
| ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3; ПК 4.4; ПК 4.5; ПК 4.6; ПК 4.7; ПК 4.8; ПК 4.9 ОК 01, ОК 02 ОК 04 | Раздел 1. Технология и оборудование магнитного контроля | 183 | 183 | 183 | 183 |  |  | 36 |  |  | 36 |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
|  | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 255 | 255 | 183 | 183 |  |  |  | 36 |  | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч | Коды ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Технология и оборудование магнитного контроля |  | 183 |  |  |
| МДК 04.01. Технология и оборудование магнитного контроля |  | 183 |  |  |
| Тема 1.1 Намагничивание ферромагнитных материалов под действием внешнего поля | Содержание |  |  |  |
|  | Структура металлов. Силы взаимодействия атомов. Основные виды кристаллических решёток ферромагнетиков, кристаллографические направления. Основные свойства ферромагнитных материалов. Дефекты кристаллического строения: вакансия, дислоцированный атом, примеси. Краевая и винтовая дислокации. Границы. Анизотропия свойств, текстур. Магнитное поле рассеяния над дефектом. Виды и способы намагничивания деталей из ферромагнитных материалов. Намагничивание пропусканием тока по детали или его части. Намагничивание пропусканием тока по вспомогательному проводнику. Намагничивание деталей, имеющих форму кольца. Выбор способа намагничивания. |  | ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3; ПК 4.4; ПК 4.5; ПК 4.6; ПК 4.7; ПК 4.8; ПК 4.9 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Определение магнитных характеристик ферромагнитных материалов. Изучение полюсного, циркулярного и комбинированного намагничивания. Способы размагничивания. Проверка остаточной намагниченности деталей после их размагничивания. |  |  |  |
| Тема 1.2. Магнитный вид дефектоскопии | Содержание |  |  |  |
|  | Цели и задачи освоения дисциплины. Физические основы и классификация магнитных методов дефектоскопии. Требования к качеству изделий на стадии исследования, разработки изготовления и эксплуатации. Магнитные дефектоскопы и их применение. Способы магнитного контроля. Магнитопорошковые дефектоскопы, их характеристики. Области применения магнитопорошковых методов. Методика магнитопорошкового контроля деталей. Технология магнитопорошкового метода контроля. Последовательность операций. Особенности контроля. Признаки наличия дефектов. Критерии браковки. Способы контроля. Режимы намагничивания. Требования к освещенности рабочих мест. |  | ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3; ПК 4.4; ПК 4.5; ПК 4.6; ПК 4.7; ПК 4.8; ПК 4.9 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Постоянный магнит. Электромагнит. Соленоид. «Магнитный индикатор. Чувствительность магнитных индикаторов. Способы магнитного Контроля. Изучение основных способов размагничивания. Знакомство с основными техническими характеристиками магнитопорошкового дефектоскопа. Контроль качества сварных соединений магнитопорошковым методом. Изучение основных способов размагничивания. |  |  |  |
| Тема 1.3. Магнитографический вид дефектоскопии | Содержание |  |  |  |
|  | Сущность магнитографического метода. Физические основы. Методика контроля. Чувствительность метода. Область применения метода. Аппаратура для магнитографической дефектоскопии, её типы, технические данные. Требования безопасности. Магнитные ленты, типы лент. Обнаружении полей рассеяния при намагничивании контролируемых изделий. Воспроизводство магнитограммы с отпечатками полей дефектов с помощью дефектоскопа. |  | ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3; ПК 4.4; ПК 4.5; ПК 4.6; ПК 4.7; ПК 4.8; ПК 4.9 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Намагничивание поля дефектов на магнитную ленту специальными электромагнитами. Воспроизведение (считывание) магнитной записи с расшифровкой сигналов от дефектов. Выявление дефектов металлоконструкций из ферромагнитных сталей. Выявление дефектов в трубопроводах из ферромагнитных сталей. |  |  |  |
| Тема 1.4. Феррозондовый метод неразрушающего контроля | Содержание |  |  |  |
|  | Дефектоскопы и приборы контроля. Подготовка феррозондовых дефектоскопов к работе. Последовательность операций при настройке порога дефектоскопов. Стандартные образцы предприятия. Намагничивающие устройства и вспомогательные средства контроля. Порядок подготовки к проведению контроля. Подготовка намагничивающих устройств. Подготовка деталей к проведению ФЗК. 2 5. Порядок проведения контроля. Намагничивание деталей. Обнаружение дефектов. |  | ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3; ПК 4.4; ПК 4.5; ПК 4.6; ПК 4.7; ПК 4.8; ПК 4.9 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Схемы способов намагничивания. Контроль сварного соединения. |  |  |  |
| Тема 1.5. Методология магнитного и электромагнитного контроля | Содержание |  |  |  |
|  | Методика дефектоскопии изделий. Общие вопросы разработки методики магнитной и электромагнитной дефектоскопии. Критерии и характеристики обнаружения дефектов. Выбор метода и схемы контроля, подготовка изделия к контролю, выбор рабочей частоты, настройка скорости и масштаба развертки, настройка чувствительности, выбор пути, шага и скорости сканирования. Основные и дополнительные измеряемые характеристики при контроле: амплитуда, эквивалентная площадь, условные размеры, форма. Оценка результатов контроля и их оформление. Обнаружение протяженных дефектов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3; ПК 4.4; ПК 4.5; ПК 4.6; ПК 4.7; ПК 4.8; ПК 4.9 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |  |
|  | Метод падения потенциала. Термоэлектрический, электропорошковый метод контроля. Электроемкостный метод контроля. Высокочастотная искровая дефектоскопия. |  |  |  |
| Тема 1.6. Магнитная и электромагнитная толщинометрия изделий и покрытий | Содержание |  |  |  |
|  | Условия применимости. Погрешности измерений. Средства магнитной и электромагнитной толщинометрии. Подготовка изделия к измерению толщины. Проведение измерений. Изучение назначения, принципа работы и характеристик магнитного толщиномера. Технологическая операционная карта контроля. |  | ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3; ПК 4.4; ПК 4.5; ПК 4.6; ПК 4.7; ПК 4.8; ПК 4.9 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Индикатор толщины магнитный. Изучение схем действия толщиномеров. Изучение работы магнитного толщиномера. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1…. |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ: - Инструктаж по технике безопасности при проведении контроля - Определение магнитных характеристик ферромагнитных материалов - Изучение полюсного, циркулярного и комбинированного намагничивания тел (полюсное, циркулярное, комбинированное) - Методы измерения магнитного поля. - Способы размагничивания. Проверка остаточной намагниченности деталей после их размагничивания - Знакомство с основными техническими характеристиками магнитопорошкового дефектоскопа - Контроль качества сварных соединений магнитопорошковым методом. - Стандартные образцы для настройки дефектоскопов. - Дефектограмма контроля. |  | 36 |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ: - Инструктаж по технике безопасности при проведении контроля - Схемы способов намагничивания - Контроль сварного соединения - Метод падения потенциала - Термоэлектрический, электропорошковый метод контроля - Электроемкостный метод контроля - Высокочастотная искровая дефектоскопия - Технологии ультразвуковой толщинометрии и дефектоскопии с помощью прямого датчика-преобразователя |  | 36 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего: |  | 255 |  |  |

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технология дефектоскопии», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 ПОП-П по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 ПОП-П по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

    - Основные печатные издания

    - Дополнительные источники

1. Магнитнопорошковый контроль: учеб. пособие / Шелтхов Г.С. Глазков Ю.А под общ. ред. В.В. Клюева. - 2-е изд. М.: Издательский дом «Спектр», 2013. - 144 с.: ил. - (Диагностика безопасности)

2. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Овчинников. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 224с.

3. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник для СПО — 11-е изд., перераб. и доп. Серия: Профессиональное образование — М.: Издательство Юрайт, 2016.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 4.1. Проверять пригодность к использованию материалов магнитопорошкового контроля. | Знания: Средства магнитного контроля. Технологии проведения магнитного контроля. Основы взаимодействия физических полей с веществом. Физические явления и эффекты, положенные в основу методов дефектоскопии. Остаточная магнитная индукция и индукция насыщения, намагниченность, различные виды магнитной проницаемости. Умения: Знакомится методами проверки (определения) и настройки основных параметров магнитного контроля. Определяет работоспособность средств контроля в соответствии с указаниями паспортов, инструкций по эксплуатации и иных документов, содержащих требования к средствам контроля. Выбирает методы, приборы для их применения и разрабатывает методики дефектоскопии конкретных изделий. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: -при выполнение трудовых операций, при решении ситуационных задач - при выполнении работ на различных этапах учебной практики; - при проведении, зачетов, экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного по модулю). |
| ПК 4.2. Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения магнитного контроля. | Знания: Условия проведения магнитопорошкового контроля. Виды, методы и схемы намагничивания контролируемого объекта. Условия осмотра при проведении магнитного контроля. Правила выполнения измерений для выполнения магнитного контроля. Циркулярное, продольное и комбинированное намагничивание. Умения: Применяет люксметр, ультрафиолетовый радиометр. Определяет и настраивает параметры магнитного контроля. Производит проверку с применением технических средств. Соблюдает условия проведения магнитопорошкового контроля в соответствии с требованиями. |  |
| ПК 4.3. Проводить намагничивание объекта контроля. | Знания: Условные уровни чувствительности при проведении магнитного контроля. Физические параметры приборов магнитопорошкового контроля. Состав и принцип работы приборов магнитопорошкового контроля. Средства и технологию проведения контроля. Умения: Выявляет влияние ориентации дефектов. Знакомится со способами повышения чувствительности магнитографического контроля. Подготавливает оборудование для магнитопорошкового контроля. Проводит настройку приборов. Производит намагничивание контролируемого объекта |  |
| ПК 4.4. Измерять напряженность магнитного поля. | Знания: Способы применения средств регистрации и индикации параметров магнитного контроля. Устройство, характеристики и области применения приспособлений и стандартных образцов магнитного контроля. Физические основы измерения напряженности магнитного поля. Умения: Определяет физические величины для измерения напряженности магнитного поля. Настраивает дефектоскоп для проверки параметров магнитного контроля. Проводит анализ результатов настройки. |  |
| ПК 4.5. Осуществлять нанесение магнитного индикатора на поверхность объекта контроля. | Знания: Правила проведения измерений, выявлении дефектов по результатам магнитного контроля. Природу и физические основы взаимодействия магнитного поля с веществом. Способы установления связи магнитных характеристик ферромагнитных объектов с их физико-химическими и магнитными свойствами. Правила проведения измерений. Умения: Проводит технологическую операцию нанесения магнитного индикатора на поверхность объекта контроля. Оценивает результаты нанесения магнитного индикатора на поверхность объекта контроля. Определяет измеряемые характеристики для оценки качества контролируемого объекта; Осуществляет поиск дефектов в соответствии с их признаками. |  |
| ПК 4.6. Определять тип индикации по форме индикаторного рисунка. | Знания: Свойства и особенности магнитных порошков как магнитных индикаторов в неразрушающем контроле. Признаки обнаружения индикации по результатам магнитного контроля. Результаты индикации по форме индикаторного рисунка. Измеряемые характеристики, требования к проведению измерений. Различать и определять погрешности средств измерений. Умения: Применяет средства контроля для определения значений основных измеряемых характеристик. Фиксирует дефекты и их форме индикаторного рисунка. Определяет пригодность полученного результата |  |
| ПК 4.7. Использовать средства измерения для определения характеристических размеров выявленных индикаций. | Знания: Методы и средства намагничивания объектов контроля. Измеряемые характеристики индикаций. Условные записи дикаций, выявляемых по результатам магнитного контроля требования к регистрации и оформлению результатов контроля. Умения: Сравнивает магнитные преобразователи с преобразователями в других видах неразрушающего контроля. Определяет тип выявленной индикации по заданным критериям. Фиксирует результаты измерения размеров выявленных индикаций в соответствии с установленными требованиями. |  |
| ПК 4.8. Размагничивать объект контроля. | Знания: Методы и средства намагничивания объектов контроля. Расчет необходимой напряженности магнитного поля для проведения магнитного контроля. Особенности намагничивания в постоянном, переменном и импульсном магнитных полях. Требования к регистрации и оформлению результатов контроля. Умения: Выбирает приборы для их реализации в зависимости от свойств объекта контроля. Применяет технологию проведения размагничивания контролируемого объекта. Оценивает степень остаточной намагниченности. |  |
| ПК 4.9. Регистрировать и оформлять результаты магнитного контроля материалов и сварных соединений | Знания: Основные схемы контроля сварных соединений и регистрация результатов. Условные уровни чувствительности и условный дефект. Выбор режимов контроля по различным уровням в приложенном поле и методом остаточной намагниченности. Умения: Выявляет точностные характеристики параметры контроля материалов и сварных соединений. Мешающие факторы при контроле сварных соединений и деталей сложной формы. Нанесение магнитного порошка или суспензии на поверхность объекта контроля. |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части - определять этапы решения задачи - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - составлять план действия определять необходимые ресурсы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - реализовывать составленный план - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |  |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации - определять необходимые источники информации - планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию выделять наиболее значимое в перечне информации - оценивать практическую значимость результатов поиска - оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |  |

Приложение 2.5

к ПОП-П по профессии

15.01.36 Дефектоскопист

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05 Выполнение капиллярного контроля контролируемого объекта»

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05 Выполнение капиллярного контроля контролируемого объекта»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Выполнение капиллярного контроля контролируемого объекта и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 5 | Выполнение капиллярного контроля контролируемого объекта |
| ## ПК 5.1. | Проверять пригодность к использованию материалов капиллярного контроля |
| ## ПК 5.2 | Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения капиллярного контроля |
| ## ПК 5.3. | Осуществлять обработку контролируемого объекта дефектоскопическими материалами |
| ## ПК 5.4. | Определять тип индикации по форме индикаторного рисунка |
| ## ПК 5.5. | Использовать средства измерения для определения характеристических размеров выявленных индикаций |
| ## ПК 5.6. | Регистрировать и оформлять результаты капиллярного контроля материалов и сварных соединений |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Владеть навыками |  | определении и настройке параметров контроля; подготовке средств контроля для капиллярного контроля; обработке контролируемого объекта дефектоскопическими материалами; осмотре индикаторных следов и определение измеряемых характеристик выявленных индикаций; регистрации результатов капиллярного контроля |
| --- | --- | --- |
| Уметь |  | применять люксметр, ультрафиолетовый радиометр; применять контрольные образцы для определения класса чувствительности контроля; обрабатывать контролируемый объект дефектоскопическими материалами; выявлять индикации в соответствии с их признаками; определять размеры выявленных индикаций с применением средств контроля; определять тип выявленной индикации по заданным критериям; регистрировать результаты капиллярного контроля. |
| Знать |  | средства капиллярного контроля, технологию проведения капиллярного контроля, методы проверки (определения) основных параметров капиллярного контроля, условия осмотра при проведении капиллярного контроля, классы чувствительности при проведении капиллярного контроля, требования к обработке контролируемого объекта дефектоскопическими материалами и их технологические особенности, признаки обнаружения идентификации по результатам капиллярного контроля, измеряемые характеристики индикации, правила проведения измерений, условные записи индикации, выявляемых по результатам капиллярного контроля, требования к регистрации и оформлению результатов контроля |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 255 часов,

в том числе в форме практической подготовки - 255 часов

Из них на освоение МДК - 183 часа,

в том числе самостоятельная работа -

практики, в том числе учебная - 36 часов,

производственная – 36 часов

Промежуточная аттестация -

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических. занятий | Самостоятельная работа* | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
| ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3; ПК 5.4; ПК 5.5; ПК 5.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04 | Раздел 1. Технология и материалы капиллярного контроля | 183 | 183 | 183 | 183 |  |  | 36 |  |  | 36 |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
|  | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 255 | 255 | 183 | 183 |  |  |  | 36 |  | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч | Коды ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Технология и материалы капиллярного контроля |  | 183 |  |  |
| МДК 05.01. Технология и материалы капиллярного контроля |  | 183 |  |  |
| Тема 1.1 Правила техники безопасности при контроле деталей капиллярными методами | Содержание |  |  |  |
|  | Классификация вредных факторов при капиллярном методе контроля. Правила техники безопасности при проведении работ. |  | ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3; ПК 5.4; ПК 5.5; ПК 5.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 1.2. Сущность капиллярного метода контроля и характеристика его технических возможностей | Содержание |  |  |  |
|  | История неразрушающего контроля. Терминология неразрушающего контроля. Сущность капиллярного метода контроля. Методы капиллярного контроля и состав наборов дефектоскопических материалов. Цветовые характеристики пенетрантов. Достоинства и недостатки капиллярных методов. Выявляемые и невыявляемые дефекты при капиллярном методе контроля. |  | ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3; ПК 5.4; ПК 5.5; ПК 5.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 1.3. Физические основы капиллярного контроля | Содержание |  |  |  |
|  | Поверхностное натяжение жидкостей. Смачивающая способность жидкостей. Адгезия и когезия. Сорбционные явления. Адсорбция и абсорбция. Физические основы капиллярности. Физический механизм заполнения полостей дефектов проникающей жидкостью. Физический механизм выявления дефектов. Понятие о цвете. Люминесценция. Яркостный контраст. Цветовой контраст. Разрешающая способность зрения. Острота зрения. Бинокулярное зрение. Временные характеристики зрения. |  | ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3; ПК 5.4; ПК 5.5; ПК 5.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 1.4. Объекты контроля капиллярными методами и обнаруживаемые дефекты | Содержание |  |  |  |
|  | Объекты контроля капиллярными методами. Дефекты, обнаруживаемые капиллярными методами. Литейные трещины. Раковины. Рыхлоты. Волосовины. Порезы зоны сплавления. Непровары. Шлифовочные трещины. Усталостные трещины. Трещины коррозии под напряжением. Расслоения. Эрозионно-коррозионные повреждения и забоины. |  | ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3; ПК 5.4; ПК 5.5; ПК 5.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Исследование трещин. Исследование раковин и рыхлот. Исследование непроваров. Исследование расслоений. |  |  |  |
| Тема 1.5. Средства контроля деталей капиллярным цветным методом | Содержание |  |  |  |
|  | Набор дефектоскопических материалов в составе пенетранта «К» и проявителя «М». Участки для контроля деталей капиллярным цветным методом в заводских условиях. Средства для осмотра деталей с целью обнаружения индикаторных рисунков дефектов. Принадлежности для контроля деталей с применением набора материалов в составе пенетранта «К» и проявителя «М» в полевых условиях. |  | ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3; ПК 5.4; ПК 5.5; ПК 5.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 1.6. Контроль деталей капиллярным цветным методом. Подготовка к контролю | Содержание |  |  |  |
|  | Операции, выполняемые при капиллярном цветном методе контроля. Некоторые условия применения капиллярного цветного метода контроля. Подготовка к проведению капиллярного контроля. Удаление масла, смазки и других веществ. Удаление лакокрасочного покрытия. Очистка деталей от трудно удаляемых загрязнений, покрытий и отложений. Сушка деталей. Предварительный визуальный контроль деталей (узлов). Подготовка к применению красной проникающей жидкости «К», белой проявляющей краски «М» и маслено-керосиновой смеси. Проверка чувствительности и работоспособности дефектоскопических материалов. Разновидности контрольных образцов для проверки работоспособности дефектоскопических материалов. Особенности применения контрольных образцов для проверки работоспособности дефектоскопических материалов. Оценка состояния контрольных образцов. |  | ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3; ПК 5.4; ПК 5.5; ПК 5.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 1.7. Контроль деталей капиллярным цветным методом. Технология контроля | Содержание |  |  |  |
|  | Нанесение пенетранта - красной проникающей жидкости «К» на поверхность деталей кистью. Нанесение пенетранта – красной проникающей жидкости «К» на поверхность деталей распылением из аэрозольного баллона. Удаление пенетранта – красной проникающей жидкости «К» с поверхности объекта контроля. Нанесение проявителя – белой проявляющей краски «М» на объект контроля кистью. Нанесение проявителя - белой проявляющей краски «М» на объект контроля распылением из аэрозольного баллона Проявление дефектов. Осмотр объекта контроля для обнаружения индикаторных рисунков Дефектов. Повторный контроль деталей капиллярным цветным методом. Удаление дефектоскопических материалов с поверхности деталей после контроля. |  | ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3; ПК 5.4; ПК 5.5; ПК 5.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 1.8. Технология контроля деталей капиллярным цветным методом с применением зарубежных материалов | Содержание |  |  |  |
|  | Состав набора зарубежных материалов. Подготовка зарубежных материалов в эрозольных баллонах к использованию. Подготовка деталей к контролю. Нанесение пенетранта на поверхность объекта контроля. Удаление пенетранта с поверхности объекта контроля. Нанесение проявителя на поверхность объекта контроля. Проявление дефектов и осмотр объекта контроля для обнаружения индикаторных рисунков дефектов. Повторный контроль деталей. Удаление дефектоскопических материалов с поверхности объекта контроля. |  | ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3; ПК 5.4; ПК 5.5; ПК 5.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 1.9. Контроль деталей капиллярными люминесцентными методами. Средства контроля | Содержание |  |  |  |
|  | Краткая характеристика методов капиллярного люминесцентного контроля. Деформационные трещины раскрытием около 1 мкм. Трещины вблизи хвостовика лопатки компрессора. Источники ультрафиолетового излучения для капиллярного контроля. Переносные источники. Стационарные источники. Измерители интенсивности ультрафиолетового излучения. |  | ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3; ПК 5.4; ПК 5.5; ПК 5.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Подготовка к проведению капиллярного контроля. Удаление масла, смазки. Удаление лакокрасочного покрытия. Предварительный визуальный контроль деталей (узлов). Проверка чувствительности и работоспособности дефектоскопических материалов. Нанесение пенетранта. Нанесение проявителя. Осмотр объекта контроля для обнаружения индикаторных рисунков дефектов. Повторный контроль деталей капиллярным цветным методом. Удаление дефектоскопических материалов с поверхности деталей после контроля. Контроль деталей капиллярным люминесцентным методом ЛЮМ1-ОВ. Анализ индикаторных рисунков дефектов |  |  |  |
| Тема 1.10. Анализ индикаторных рисунков дефектов | Содержание |  |  |  |
|  | Основные признаки индикаторных рисунков дефектов. Примеры ложных трещин. Дополнительные признаки индикаторных рисунков дефектов. |  | ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3; ПК 5.4; ПК 5.5; ПК 5.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 1.11. Разработка и оформление технологической документации | Содержание |  |  |  |
|  | Технологическая карта капиллярного контроля. Технологическая карта капиллярного контроля сварного соединения. Технологическая карта капиллярного (цветного) контроля сварного соединения. Журнал контроля. Форма «Заключения». |  | ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3; ПК 5.4; ПК 5.5; ПК 5.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Оформление технологической карты капиллярного контроля. Оформление технологической карты капиллярного контроля сварного соединения. Оформление технологической карты капиллярного (цветного) контроля сварного соединения. Оформление журнала контроля. Оформление формы «Заключение». |  |  |  |
| Тема 1.12. Характеристика некоторых европейских стандартов в области капиллярного контроля | Содержание |  |  |  |
|  | Стандарт EN 1289. Стандарт EN 3452-2. |  | ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3; ПК 5.4; ПК 5.5; ПК 5.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Контроль сварочных конструкций чемпионатов и конкурсов капиллярным цветным методом. Контроль сварочных конструкций чемпионатов и конкурсов капиллярными люминесцентными методами. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1…. |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ: - Ознакомление с правилами техники безопасности при контроле деталей - капиллярными методами - 2. Нанесение пенетранта - красной проникающей жидкости «К» на - поверхность деталей кистью - Нанесение пенетранта – красной проникающей жидкости «К» на - поверхность деталей распылением из аэрозольного баллона - Удаление пенетранта – красной проникающей жидкости «К» с поверхности объекта контроля - Нанесение проявителя – белой проявляющей краски «М» на объект контроля кистью - Нанесение проявителя - белой проявляющей краски «М» на объект контроля распылением из краскораспылителя - Нанесение проявителя - белой проявляющей краски «М» на объект контроля распылением из аэрозольного баллона - Осмотр объекта контроля для обнаружения индикаторных рисунков дефектов - Удаление дефектоскопических материалов с поверхности деталей после контроля - Контроль деталей капиллярными люминесцентными методами |  | 36 |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ: - Ознакомление с правилами техники безопасности при контроле деталей капиллярными методами - Нанесение пенетранта - красной проникающей жидкости «К» на поверхность деталей кистью - Нанесение пенетранта – красной проникающей жидкости «К» на поверхность деталей распылением из аэрозольного баллона - Удаление пенетранта – красной проникающей жидкости «К» с поверхности объекта контроля - Нанесение проявителя – белой проявляющей краски «М» на объект контроля кистью - Нанесение проявителя - белой проявляющей краски «М» на объект контроля распылением из краскораспылителя - Нанесение проявителя - белой проявляющей краски «М» на объект контроля распылением из аэрозольного баллона - Проявление дефектов - Осмотр объекта контроля для обнаружения индикаторных рисунков дефектов - Повторный контроль деталей капиллярным цветным методом - Удаление дефектоскопических материалов с поверхности деталей после контроля - Контроль деталей капиллярными люминесцентными методами - Оформление протоколов с регистрацией в них результатов капиллярного контроля - Аттестация персонала |  | 36 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего: |  | 255 |  |  |

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технология дефектоскопии», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 ПОП-П по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 ПОП-П по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

    - Основные печатные издания

    - Дополнительные источники

1. Глазков Ю.А. Капиллярный контроль: учеб. пособие / под общ. ред. В.В. Клюева. - 2-е изд. М.: Издательский дом «Спектр», 2013. - 144 с.: ил. - (Диагностика безопасности)

2. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Овчинников. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 224с.

3. Лифшиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник для СПО — 11-е изд., перераб. и доп. Серия: Профессиональное образование — М.: Издательство Юрайт, 2016.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 5.1. Проверять пригодность к использованию материалов капиллярного контроля. | Знания: Средства капиллярного контроля Технологию проведения капиллярного контроля Методы проверки (определения) основных параметров капиллярного контроля Умения: Получает, интерпретирует и документирует условия соблюдения для выполнения капиллярного контроля. Осматривает условия проведения капиллярного контроля Оформляет производственно-техническую документацию в соответствии с действующими требованиями | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: -при выполнение трудовых операций, при решении ситуационных задач - при выполнении работ на различных этапах учебной практики; - при проведении, зачетов, экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного по модулю). |
| ПК 5.2. Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения капиллярного контроля. | Знания: Классы чувствительности при проведении капиллярного контроля Требования к обработке контролируемого объекта дефектоскопическими материалами и их технологические особенности, Условия осмотра при проведении капиллярного контроля Умения: Определяет тип поверхностной несплошности и вид отклонения формы контролируемого объекта Проверять условия для выполнения капиллярного контроля |  |
| ПК 5.3. Осуществлять обработку контролируемого объекта дефектоскопическими материалами | Знания: Требования к обработке контролируемого объекта дефектоскопическими материалами и их технологические особенности Классы чувствительности при проведении капиллярного контроля Признаки обнаружения идентификации по результатам капиллярного контроля Умения: Применяет контрольные образцы для определения класса чувствительности контроля Распыляет дефектоскопические материалы в зону контроля Выявляет индикации в соответствии с их признаками; |  |
| ПК 5.4. Определять тип индикации по форме индикаторного рисунка | Знания: Средства измерений линейных величин средней точности Признаки обнаружения идентификации по результатам капиллярного контроля, Измеряемые характеристики индикации, Правила проведения измерений Умения: Определяет размеры выявленных индикаций с применением средств контроля; Определяет тип выявленной индикации по заданным критериям; |  |
| ПК 5.5. Использовать средства измерения для определения характеристических размеров выявленных индикаций | Знания: Методы проверки (определения) основных параметров капиллярного контроля, Технология визуального контроля Измеряемые характеристики индикации, Правила проведения измерений, Условные записи индикации, выявляемых по результатам капиллярного контроля, Умения: Определяет размеры выявленных индикаций с применением средств контроля; Применяет люксметр, Применяет ультрафиолетовый радиометр. |  |
| ПК 5.6. Регистрировать и оформлять результаты капиллярного контроля материалов и сварных соединений | Знания: требования к регистрации результатов контроля требования к оформлению результатов контроля Умения: Регистрирует результаты капиллярного контроля. |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части - определять этапы решения задачи - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - составлять план действия определять необходимые ресурсы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - реализовывать составленный план - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |  |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации - определять необходимые источники информации - планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию выделять наиболее значимое в перечне информации - оценивать практическую значимость результатов поиска - оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |  |