ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# к ПОП-П по профессии 
18.01.08 Мастер – изготовитель деталей и изделий из стекла

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ ВЫДУВАНИЯ»	2

«ПМ.02 ПЛАВКА КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА»	19

«ПМ.03 ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ НА СТЕКЛОФОРМУЮЩИХ МАШИНАХ»	33

«ПМ.04 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ И ДЕТАЛЕЙ СТЕКЛОДУВНЫМ СПОСОБОМ НА ПЛАМЕНИ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ И ГАЗОКИСЛОРОДНОЙ ГОРЕЛКИ»	53

2024 г.

Приложение 1.1

к ПОП-П по профессии 
18.01.08 Мастер – изготовитель деталей и изделий из стекла

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ ВЫДУВАНИЯ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.01 Изготовление стеклоизделий методом выдувания»  в структуре образовательной программы»

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Изготовление стеклоизделий методом выдувания»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Изготовление стеклоизделий методом выдувания».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план; - определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. | - |
| ОК.02 | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК.03 | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования; - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; - определять источники достоверной правовой информации; - составлять различные правовые документы; - находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать; - оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта. | - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - современная научная и профессиональная терминология; - возможные траектории профессионального развития и самообразования; - основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности; - правила разработки презентации; - основные этапы разработки и реализации проекта. | - |
| ОК.04 | - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. | - психологические основы деятельности коллектива; - психологические особенности личности. | - |
| ОК.05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; - проявлять толерантность в рабочем коллективе. | - правила оформления документов; - правила построения устных сообщений; - особенности социального и культурного контекста. | - |
| ОК.06 | - проявлять гражданско-патриотическую позицию; - демонстрировать осознанное поведение; - описывать значимость своей профессии; - применять стандарты антикоррупционного поведения. | - сущность гражданско-патриотической позиции; - традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; - значимость профессиональной деятельности по профессии; - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. | - |  |
| ОК 07 | - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии; - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства; - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона; - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; - пути обеспечения ресурсосбережения принципы бережливого производства; - основные направления изменения климатических условий региона; - правила поведения в чрезвычайных ситуациях. | - |
| ОК 09 | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - особенности произношения; - правила чтения текстов профессиональной направленности. | - |
| ПК 1.1. | - определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве по составу, назначению и способу приготовления; - определять пригодность стекломассы для вырабатываемых изделий; - подбирать основные конструкционные материалы со сходными коэффициентами теплового расширения. | - основные виды, свойства и области применения металлических и неметаллических материалов, используемых в производстве; - виды прокладочных и уплотнительных материалов; - классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, композиционных материалов; - виды механической, химической и термической обработки материалов; - методы измерения параметров и определения свойств материалов; - способы термообработки и защиты металлов от коррозии. | - определять пригодность стекломассы для выработки изделий. |
| ПК 1.2. | - дозировать стекло в зависимости от изделия; - предупреждать и устранять брак. | - выработочные свойства стекломассы; - правила набора стекломассы на стеклодувную трубку; - режим набора стекломассы; - устройство выдувной трубки и приборов; - правила пользования инструментами и приспособлениями; - материалы для изготовления трубок; - правила организации рабочего места; - причины возникновения брака и меры по его предупреждению и устранению; - безопасные приемы и методы труда при производстве стеклоизделий. | - работа с инструментами и приспособлениями; - набор стекломассы на стеклодувную трубку. - закатка наборки на плоской металлической плитке, в катальнике или долоке; - раздувание баночки в пульку; - выдувание изделия различной конфигурации. |
| ПК 1.3. | - набирать стекломассу на баночку в количестве, соответствующем размеру и весу изделия; - соблюдать равномерность толщины стенки; - использовать различные приемы и способы выдувания. | - основы технологии производства стекла; - выработочные свойства стекломассы; - устройство выдувной трубки и приборов; - правила пользования инструментами и приспособлениями; - способы закатывания стекломассы в катальнике или долоке; - материалы для изготовления трубок; - приемы и способы выдувания изделий различной конфигурации; - действующие государственные стандарты и технические условия на вырабатываемые изделия; - причины возникновения брака и меры по его предупреждению и устранению; - безопасные приемы и методы труда при производстве стеклоизделий. | - работа с инструментами и приспособлениями; - закатка наборки на плоской металлической плитке, в катальнике или долоке; - раздувание баночки в пульку; - выдувание изделия различной конфигурации. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 72 | 58 |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Практика, в т.ч.: | 180 | 180 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 144 | 144 |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего | 252 | 238 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.09, ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3 | Раздел 1. Определение пригодности стекломассы для выработки стеклоизделий | 18 | 14 |  | 18 |  |  |  |
|  | Раздел 2. Набор стекломассы на баночку и стеклодувную трубку | 18 | 14 |  | 18 |  |  |  |
|  | Раздел 3. Выдувание из стекломассы изделий простых форм и изделий средней сложности | 36 | 30 |  | 36 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 144 | 144 |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 252 | 238 |  | 72 |  | 36 | 144 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| МДК.01.01 Технология выдувания стеклоизделий |  |
| Раздел 1. Определение пригодности стекломассы для выработки стеклоизделий |  |
| Тема 1.1 Основы технологии производства стекла | Содержание |
|  | Различные виды стекол и их химических составы. Понятие о шихте и назначении составного цеха. Вспомогательные компоненты шихты. Технологические операции по подготовке сырьевых материалов. Основные стадии стекловарения, технологические режимы варки стекла. Типы стекловаренных печей. Способы формования стекла. Ручная и механизированная обработка. Отжиг стекла. Тимы отжигательных печей. Огневая полировка изделий. Способы обработки стекла. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Составление шихты |
|  | 2. Контроль качества шихты по химической однородности |
|  | 3. Определение качества отжига стеклоизделий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2 Выработочные свойства стекломассы | Содержание |
|  | Понятие о формование стекла. Свойства стекломассы. Понятие о «длинных» и «коротких» стеклах. Зависимость вязкости от состава стекла. Тепловое расширение. Понятие о распределении и передаче тепла при формовании. Температура начала размягчения стекла. Связи между формованием и охлаждением стеклоизделий. Понятие о теплопроводности, теплоизлучении. Понятие о кристаллизации. Ее роль при выработке стеклоизделий. Понятие о плотности. Химическая устойчивость. Понятие о термостойкости и температурном коэффициенте линейного расширения. Электрические свойства стекол. Оптические свойства стекол. Пороки стекломассы. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 4. Определение пригодности стекломассы по пробам |
|  | 5. Распознавание пороков варки стекла в натуре на стеклянных изделиях различного вида |
|  | 6. Составление заключения о ходе варки стекла по пробам стекломассы, взятым из стекловаренной печи |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Набор стекломассы на баночку и стеклодувную трубку |  |
| Тема 2.1 Правила организации рабочего места | Содержание |
|  | Классификация изделий: по назначению, по способу выработки, по способу обработки, по виду стекла. Требования к стеклоизделиям. Технологическая схема производства изделий ручным способом в зависимости от типов стекол. Подготовка стекла к выработке. Рабочий верстак и наборное окно, назначение, устройство. Рациональное расположение приспособлений на верстаке. Правила организации рабочего места. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 7. Составление схем ручного способа производства выдувных изделий |
|  | 8. Подготовка к работе верстака |
|  | 9. Подготовка к работе наборного окна |
|  | 10. Установка кранов и «ботов» |
|  | 11. Составление классификаторов стеклоизделий по назначению, по способам выработки, по способу обработки, по виду стекла |
|  | 12. Изучение способов обеспечения однородности стекломассы во время выработки |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.2 Правила пользования инструментами и приспособлениями | Содержание |
|  | Простейшие стеклодувные трубки. Материалы для изготовления трубок. Стеклодувная трубка «самодувка». Устройство. Работа с «самодувкой»: изготовление «тиходутых» и «верченых» изделий. Неполадки при работе со стеклодувной трубкой. Прибор для выдувания стеклоизделий конструкции А.Я. Гринберга и М.С. Гандшу. Устройство стеклодувной трубки и ее особенности. Работа со стеклодувной трубкой. Изготовление стеклодувной трубки, сборка, испытание. Ремонт стеклодувной трубкой. Хранение стеклодувных трубок. Дутьевой станок, его устройство. Работа на стеклодувном станке. Правила набора стекломассы на стеклодувную трубку. Соблюдение режима набора стекломассы. Способы закатывания стекломассы в катальнике или долоке. Приемы выполнения баночки и пульки. Дефекты при неправильном дутье. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 14. Сборка стеклодувной трубки |
|  | 15. Проверка исправности трубки |
|  | 16. Различные способы ремонта стеклодувных трубок |
|  | 17. Изучение правил пользования вспомогательными инструментами |
|  | 18. Изучение правил набора стекломассы на баночку в количестве, соответствующем размеру и весу изделия |
|  | 19. Изучение последовательности выполнения баночки и пульки для соблюдения равномерной толщины стенки |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 3. Выдувание из стекломассы изделий простых форм и изделий средней сложности |  |
| Тема 3.1 Приемы и способы выдувания изделий различной конфигурации | Содержание |
|  | Формы, применяемые при выдувании. Требования к ним. Конструкции форм. Материал для форм. Применяемые смазки. Приемы работы выдувальщика. Выполнение вспомогательных операций при выдувании и формовании изделий, обрезке и заделки их краев и отделении изделий от трубки. Работа ножницами, оправками и др. Процесс изготовления некоторых видов изделий. Процесс изготовления кувшина. Оформление верха сосудов. Выполнение ручек сосудов. Процесс изготовления графина. Процесс изготовления изделий на ножке. Выполнение ножек сосудов. Процесс изготовления изделий свободным формованием. Процесс изготовления трубок и стержней. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 20. Выбор диаметра стеклодувной трубки в зависимости от веса, размера и толщины стенок изделия |
|  | 21. Порядок нанесения смазки на стеклоформы |
|  | 22. Составление схемы ручного производства выдувных изделий способом - свободное ручное формование без применения формы. |
|  | 23. Составление схемы ручного производства выдувных изделий способом - выдувание в формы. |
|  | 24. Составление схемы ручного производства выдувных изделий способом - выдувание с помощью стеклодувной трубки. |
|  | 25. Составление схемы ручного производства выдувных изделий способом - выдувание с помощью деревянного колышка. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3.2 Государственные стандарты и технические условия на вырабатываемые изделия | Содержание |
|  | Посуда и декоративные изделий и натрий-калий-силикатного стекла. Общие технические условия. Государственный стандарт «Посуда и декоративные изделия из стекла». Виды стекол, способы выработки и декорирования. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 26. Изучение ГОСТ 255525-82. Изделия из стекла методы определения термической стойкости. |
|  | 27. Изучение ГОСТ 26822-86. Посуда и декоративные изделий из хрустальных стекол. Общие технические условия. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3.3 Причины возникновения брака и меры по его предупреждению | Содержание |
|  | Виды дефектов стеклоизделий. Причины появления дефектов стеклоизделий. Меры по предупреждению и устранению дефектов. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 28. Распознавание пороков формования стекла |
|  | 29. Составление таблиц соответствия видов дефектов, причин появления и способов их устранения. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3.4 Безопасные приемы и методы труда | Содержание |
|  | Виды травматизма при работе со стекломассой. Основные меры безопасности при работе со стеклодувными инструментами. Инструкции по безопасности труда. Правила поведения при пожаре. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 30. Изучение инструкций по охране и безопасности труда |
|  | 31. Изучение правил электробезопасности |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика Виды работ: Приобретение навыков определения температурного режима в рабочей зоне стекловаренной печи по приборам. Приобретения навыков подготовки стекломассы к выработке. Проведение хальмовки стекломассы. Инструмент для хальмовки. Способы подготовки рабочего окна в зависимости от типа печи, вида стекла и вырабатываемых изделий. Уход за верстаком. Уход за наборным окном. Подбор стеклодувной трубки по конструкции и размерам для выдувания мелких, крупных, изделий на ножке. Устранение неполадок стеклодувной трубки: самораздувание, колебание пульки. повреждение резервуара, склеивание лепестков клапана, герметичность трубки в резьбе и др. Навыки подготовки стеклодувной трубки к набору стекломассы. Набор стекломассы на стеклодувную трубку. Закатывание массы на плитке. Выдувание баночки. Повторный и последующий набор стекломассы до дозы, необходимой для выдувания простых изделий. Закатка пульки в долоке. Обучение приемам «отмахивания» трубки с пулькой с целью растяжения заготовки вширь и осаждения стекломассы. Освоение приемов вращения трубки: вращение трубки одной рукой за резервуар, другой ниже резервуара; вращение трубки влево-вправо, резервуар между ладонями. |  |
| Производственная практика Виды работ: Отработка приемов выдувания в формы. Отработка приемов выдувания полостей Отработка приемов выдувания с помощью деревянного колышка. Отработка приемов выдувания сжатым воздухом. Отработка приемов предварительного прессования полости металлическим стержнем. Освоение приемов изготовления «тиходувных» изделий. Освоение приемов «верченных» изделий Ознакомление с приемами выдувания изделий особой и трудной формы. Ознакомление с приемами горячего декорирования. Выполнение вспомогательных операций при выдувании и формовании изделий. Выдувание из стекломассы изделий простых форм. Выдувание из стекломассы изделий средней сложности. |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего (количество часов = 252) |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Технической механики» оснащен в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории «Технологии производства стекла», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерские «Обработки стекла и стеклоизделий», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Базы практики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Севастьянов В.С., Богданов В.С. и др. Механическое оборудование производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. - М.: ИНФРА-М, 2009.

- Сулименко Л.М. Общая технология силикатов: Учебник- М.: ИПФРА-М, 2012.

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

- Болл Майкл. «Декорирование стекла. Шаг за шагом. Техника, приёмы, изделия». - М: Издательство Мартин, 2010.

- Болутенко Л. И. Теория прочности стекла на растяжение. - М: Издательская группа АСТ, 2012.

- Болутенко Л. И. Теория строения стекла- М: Издательская группа АСТ., 2011.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Определять пригодность стекломассы для выработки изделий | - устанавливает соответствие процесса подготовки стекломассы к формованию требованиям технологического регламента; - устанавливает соответствие процесса хальмовки стекломассы правилам эксплуатации и техники безопасности; - устанавливает точность определения пороков стекломассы; - определяет точность диагностики причин появления пороков стекломассы; - выполняет работу по подготовки наборного окна с правилами эксплуатации и техники безопасности. | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК 1.2. Производить набор стекломассы на баночку и стеклодувную трубку | - выполняет подготовку рабочего места выдувальщика к работе в соответствии с правилами эксплуатации и техники безопасности. - определяет точность подбора стеклодувной трубки в соответствии с размерами изделия; - определяет неполадки в работе стеклодувной трубки; - выполняет работу по набору стекломассы на баночку и стеклодувную трубку в соответствии с весом вырабатываемых изделий; - выполняет работу по обработке набора стекломассы в соответствии с инструкцией. |  |
| ПК 1.3. Выдувать из стекломассы изделия простых форм и изделия средней сложности | - выполняет работу по выдуванию из стекломассы изделий простых форм; - выполняет работу по выдуванию из стекломассы изделий средней сложности. |  |
| ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализирует и выделяет её составные части; - определяет этапы решения задачи, составляет план действия, реализовывает составленный план, определяет необходимые ресурсы; - выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - владеет актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). |  |
| ОК.02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определяет задачи для поиска информации, планирует процесс поиска, выбирает необходимые источники информации; - выделяет наиболее значимое в перечне информации, структурирует получаемую информацию, оформляет результаты поиска; - оценивает практическую значимость результатов поиска; - применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использует современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использует различные цифровые средства для решения профессиональных задач. |  |
| ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применяет современную научную профессиональную терминологию; - определяет и выстраивает траектории профессионального развития и самообразования; - выявляет достоинства и недостатки коммерческой идеи; - определяет инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования; - презентует идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; - определяет источники достоверной правовой информации; - составляет различные правовые документы; - находит интересные проектные идеи, грамотно их формулирует и документирует; - оценивает жизнеспособность проектной идеи, составляет план проекта. |  |
| ОК.04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывает работу коллектива и команды; - взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. |  |
| ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке; - проявляет толерантность в рабочем коллективе. |  |
| ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - проявляет гражданско-патриотическую позицию; - демонстрирует осознанное поведение; - описывает значимость своей профессии; - применяет стандарты антикоррупционного поведения. |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдает нормы экологической безопасности; - определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии; - организовывает профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства; - организовывает профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона; - эффективно действует в чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы; - участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые); - пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. |  |

Приложение 1.2

к ПОП-П по профессии 
18.01.08 Мастер – изготовитель деталей и изделий из стекла

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.02 ПЛАВКА КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.02 Плавка кварцевого стекла»

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Плавка кварцевого стекла»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Плавка кварцевого стекла».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь |  | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план; - определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); |  | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. | - |
| ОК.02 | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. |  | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК.03 | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования; - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; - определять источники достоверной правовой информации; - составлять различные правовые документы; - находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать; - оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта. |  | - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - современная научная и профессиональная терминология; - возможные траектории профессионального развития и самообразования; - основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности; - правила разработки презентации; - основные этапы разработки и реализации проекта. | - |
| ОК.04 | - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. |  | - психологические основы деятельности коллектива; - психологические особенности личности. | - |
| ОК.05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; - проявлять толерантность в рабочем коллективе. |  | - правила оформления документов; - правила построения устных сообщений; - особенности социального и культурного контекста. | - |
| ОК.06 |  | - проявлять гражданско-патриотическую позицию; - демонстрировать осознанное поведение; - описывать значимость своей профессии; - применять стандарты антикоррупционного поведения. | - сущность гражданско-патриотической позиции; - традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; - значимость профессиональной деятельности по профессии; - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. | - |  |
| ОК 07 | - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии; - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства; - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона; - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |  | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; - пути обеспечения ресурсосбережения принципы бережливого производства; - основные направления изменения климатических условий региона; - правила поведения в чрезвычайных ситуациях. | - |
| ОК 09 | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. |  | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - особенности произношения; - правила чтения текстов профессиональной направленности. | - |
| ПК 2.1 | - корректировать режимы плавки в зависимости от состава шихты-крупки горного хрусталя; - производить подготовку плавильной машины и газовой линии к работе; - выполнять подготовку, установку подложки и засыпку ее кварцевой крупкой; - определять и устранять неполадки в работе кварцеплавильной машины. |  | - устройство и принцип работы кварцеплавильных машин; - технологический процесс плавки различных сортов кварцевого стекла, переплавки в вакуум-компрессионной печи и прессовки; - основы электротехники в объеме выполняемых работ; - устройство и правила эксплуатации плавильной машины; - устройство и правила применения контрольно-измерительных приборов. | - регулировки и ремонта газовой линии и установок для плавки и прессовки кварцевого стекла, в т.ч.: подготовки, установки и регулирования горелок и питателей; - загрузки крупки в бункер питателя плавильной машины. |
| ПК 2.2 | - корректировать режимы плавки в зависимости от состава шихты-крупки горного хрусталя; - производить плавку кварцевого стекла для наплава блоков весом до 20 кг по заданным размерам с последующей термической обработкой и охлаждением; - выполнять плавку кварцевого стекла для наплава блоков весом свыше 20 до 40 кг; - выполнять плавку оптического кварцевого стекла весом до 1 кг; - устанавливать теплозащитный муфель; - определять и устранять неполадки в работе кварцеплавильной машины. |  | - устройство и принцип работы кварцеплавильных машин; - режимы плавки кварцевого стекла; - состав, свойства и особенности кварцевого стекла; - технологический процесс плавки различных сортов кварцевого стекла, переплавки в вакуум-компрессионной печи и прессовки; - основы электротехники в объеме выполняемых работ; - устройство и правила эксплуатации плавильной машины; - устройство и правила применения контрольно-измерительных приборов; - способы установки теплозащитного муфеля; - процесс изготовления подложки, приманки и их назначение. | - плавки блоков из кварцевого стекла для наплава, оптического кварцевого стекла; - регулирования режима плавки; - ведения журнала плавки. |
| ПК 2.3 | - выполнять изготовление приманки и установку ее на плавильной машине; - выполнять подготовку, установку подложки и засыпку ее кварцевой крупкой. |  | - устройство и принцип работы кварцеплавильных машин; - режимы плавки кварцевого стекла; - состав, свойства и особенности кварцевого стекла; - технологический процесс плавки различных сортов кварцевого стекла, переплавки в вакуум-компрессионной печи и прессовки; - основы электротехники в объеме выполняемых работ; - устройство и правила эксплуатации плавильной машины; - устройство и правила применения контрольно-измерительных приборов; - способы установки теплозащитного муфеля; - процесс изготовления подложки, приманки и их назначение. | - изготовления приспособлений для изготовления изделий; |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 72 | 58 |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Практика, в т.ч.: | 180 | 180 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 144 | 144 |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего | 252 | 238 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ок.06, ОК.07, ОК.09, ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3 | Раздел 1. Технология производства кварцевого стекла | 72 | 58 |  | 72 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 144 | 144 |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 252 | 238 |  | 72 |  | 36 | 144 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| МДК 02.01 Технология производства кварцевого стекла |  |
| Раздел 1. Технология производства кварцевого стекла |  |
| Тема 1.1 Виды и свойства стекол | Содержание |
|  | Классификация кварцевых стекол: непрозрачное, прозрачное техническое и оптическое стекло, особо чистое стекло, керамическое стекло. Назначение и область применения. Механические, термические, электрические, акустические и химические свойства кварцевых стекол. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2 Технология изготовления прозрачного кварцевого стекла | Содержание |
|  | Основные виды природного сырья для производства прозрачного кварцевого стекла: природный кварц, горный хрусталь, жильный кварц. Технологические процессы приготовления кварцевой крупки для плавления кварцевого стекла. Искусственные кристаллы кварца, синтетический диоксид кремния (СДК). Получение СДК гидролизом различных кремнийсодержащих соединений, гидротермальной переработкой горных пород. Основные методы получения кварцевого стекла: парофазный, электрохимический, газопламенный. Технологические аспекты плавкикварцевой крупки в газопламенных, стержневых и тигельных электропечах. Легирование кварцевого стекла. Особенности получения безгидроксильного особо чистого кварцевого стекла |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3. Технология изготовления непрозрачного кварцевого стекла | Содержание |
|  | Сырье и его характеристика. Технологические особенности получения заготовок из непрозрачного кварцевого стекла в электрических печах сопротивления с графитовыми нагревателями. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика Виды работ: Сырьевые материалы в производстве кварцевого стекла: природный кварц, горный хрусталь, жильный кварц, искусственные кристаллы кварца, синтетический диоксид кремния (СДК) Механические, термические, электрические, химические и др. свойства кварцевых стекол Технологические аспекты плавки кварцевой крупки в газопламенных, стержневых и тигельных электропечах |  |
| Производственная практика Виды работ: Технология изготовления непрозрачного кварцевого стекла Технологические особенности получения заготовок из непрозрачного кварцевого стекла Технологические процессы приготовления кварцевой крупки для плавления кварцевого стекла Технология изготовления прозрачного кварцевого стекла электрохимическим и газопламенный методами |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего (количество часов = 252) |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Технической механики» оснащен в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории «Технологии производства стекла», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерская «Обработки стекла и стеклоизделий», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Базы практики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Глаголев, С.П. Кварцевое стекло. / С.П. Глаголев – Госхимтехиздат. 1934. – 216 с.

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

- ГОСТ 22290-2021. Стекло кварцевое прозрачное. Метод испытания на устойчивость к кристаллизации: межгосударственный стандарт: издание официальное: взамен ГОСТ 22290 1976: дата введения 01.05.2022 / Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации- Москва: Стандартинформ, 2021.

- ГОСТ – 22552.1 – 2019. Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Методы определения диоксида кремния: межгосударственный стандарт: издание официальное: взамен ГОСТ 22552.1-77: дата введения 01.02.2020 / Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. - Москва: Стандартинформ, 2019.

- ГОСТ – 22552.2 – 2019. Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Методы определения оксида железа: межгосударственный стандарт: издание официальное: взамен ГОСТ 22552.2-93: дата введения 01.02.2020 / Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. - Москва: Стандартинформ, 2019.

- ГОСТ – 22552.3 – 2019. Межгосударственный стандарт. Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Методы определения оксида алюминия: межгосударственный стандарт: издание официальное: взамен ГОСТ 22552.3-93: дата введения 01.02.2020 / Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. - Москва: Стандартинформ, 2019.

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Производить подготовку плавильной машины, горелок, питателей и газовой линии к работе | - регулирует и ремонтирует газовую линию и установки для плавки и прессовки кварцевого стекла, в т.ч.: подготовки, установки и регулирования горелок и питателей; - выполняет загрузку крупки в бункер питателя плавильной машины; - корректирует режимы плавки в зависимости от состава шихты-крупки горного хрусталя; - производит подготовку плавильной машины и газовой линии к работе; - выполняет подготовку, установку подложки и засыпку ее кварцевой крупкой; - определяет и устраняет неполадки в работе кварцеплавильной машины. | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК 2.2. Производить плавку кварцевого стекла с последующей термической обработкой и охлаждением | - выполняет плавку блоков из кварцевого стекла для наплава, оптического кварцевого стекла; - регулирует режим плавки; - ведет журнала плавки; - выполняет плавку оптического кварцевого стекла весом до 1 кг; - устанавливает теплозащитный муфель; - определяет и устраняет неполадки в работе кварцеплавильной машины. |  |
| ПК 2.3. Изготавливать приспособления для изготовления изделий | - изготавливает приспособления для изготовления изделий; - выполняет изготовление приманки и установку ее на плавильной машине; - выполняет подготовку, установку подложки и засыпку ее кварцевой крупкой. |  |
| ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализирует и выделяет её составные части; - определяет этапы решения задачи, составляет план действия, реализовывает составленный план, определяет необходимые ресурсы; - выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - владеет актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). |  |
| ОК.02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определяет задачи для поиска информации, планирует процесс поиска, выбирает необходимые источники информации; - выделяет наиболее значимое в перечне информации, структурирует получаемую информацию, оформляет результаты поиска; - оценивает практическую значимость результатов поиска; - применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использует современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использует различные цифровые средства для решения профессиональных задач. |  |
| ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применяет современную научную профессиональную терминологию; - определяет и выстраивает траектории профессионального развития и самообразования; - выявляет достоинства и недостатки коммерческой идеи; - определяет инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования; - презентует идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; - определяет источники достоверной правовой информации; - составляет различные правовые документы; - находит интересные проектные идеи, грамотно их формулирует и документирует; - оценивает жизнеспособность проектной идеи, составляет план проекта. |  |
| ОК.04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывает работу коллектива и команды; - взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. |  |
| ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке; - проявляет толерантность в рабочем коллективе. |  |
| ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - проявляет гражданско-патриотическую позицию; - демонстрирует осознанное поведение; - описывает значимость своей профессии; - применяет стандарты антикоррупционного поведения. |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдает нормы экологической безопасности; - определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии; - организовывает профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства; - организовывает профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона; - эффективно действует в чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы; - участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые); - пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. |  |

Приложение 1.3

к ПОП-П по профессии 
18.01.08 Мастер – изготовитель деталей и изделий из стекла

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.03 ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ НА СТЕКЛОФОРМУЮЩИХ МАШИНАХ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.03 Изготовление стеклоизделий на стеклоформующих машинах»  в структуре образовательной программы»

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Изготовление стеклоизделий на стеклоформующих машинах»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Изготовление стеклоизделий на стеклоформующих машинах».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план; - определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. | - |
| ОК.02 | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК.03 | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования; - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; - определять источники достоверной правовой информации; - составлять различные правовые документы; - находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать; - оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта. | - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - современная научная и профессиональная терминология; - возможные траектории профессионального развития и самообразования; - основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности; - правила разработки презентации; - основные этапы разработки и реализации проекта. | - |
| ОК.04 | - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. | - психологические основы деятельности коллектива; - психологические особенности личности. | - |
| ОК.05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; - проявлять толерантность в рабочем коллективе. | - правила оформления документов; - правила построения устных сообщений; - особенности социального и культурного контекста. | - |
| ОК.06 | - проявлять гражданско-патриотическую позицию; - демонстрировать осознанное поведение; - описывать значимость своей профессии; - применять стандарты антикоррупционного поведения. | - сущность гражданско-патриотической позиции; - традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; - значимость профессиональной деятельности по профессии; - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. | - |  |
| ОК 07 | - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии; - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства; - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона; - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; - пути обеспечения ресурсосбережения принципы бережливого производства; - основные направления изменения климатических условий региона; - правила поведения в чрезвычайных ситуациях. | - |
| ОК 09 | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - особенности произношения; - правила чтения текстов профессиональной направленности. | - |
| ПК 3.1 | - производить пуск, зарядку горизонтальных полуавтоматов заготовками или дротов. | - режимы работы стеклоформующих машин; - технологический процесс изготовления стеклотары и сортовой посуды; - устройство и правила эксплуатации стеклоформующих машин; - нормативную документацию на выпускаемую продукцию. | - ведение процесса изготовления изделий и заготовок на стеклоформующих машинах-полуавтоматах, в том числе в многоячеечной форме путем последовательного выдувания, обслуживания и ремонта стеклоформующих машин-полуавтоматов, форм, стакеров и конвейеров; - пуска и остановки стеклоформующих машин; - работы на различных типах стеклоформующих машин. |
| ПК 3.2 | - определять пригодность стекломассы для формования стеклоизделий; - регулировать работу питателя; - формовать изделия с помощью пламени горелок полуавтоматов; - извлекать изделия из форм; - выполнять спаи стекла различного диаметра и толщины стенки; - производить пуск, зарядку горизонтальных полуавтоматов заготовками или дротов; - контролировать состояние смазки; - определять пороки стекломассы; - устранять брак стеклоизделий. | - режимы работы стеклоформующих машин; - технологический процесс изготовления стеклотары и сортовой посуды; - режимы отжига изделий; - режима отжига спая; - устройство и правила эксплуатации стеклоформующих машин; - устройство питателей и других вспомогательных приспособлений; - правила установки крепления и центровки деталей; - смазочные материалы и приспособления; - требования к формам; - способы хранения форм, уход за формами; - требования к качеству стеклоизделий; - пороки стекломассы; - виды брака стеклоизделий и способы его устранения; - нормативную документацию на выпускаемую продукцию, инструмента. | - регулирования режима формования; - регулирования пламени газовых горелок; - пуска и остановки стеклоформующих машин; - работы на различных типах стеклоформующих машин; |
| ПК 3.3 | - определять пригодность стекломассы для формования стеклоизделий; - контролировать состояние смазки; - определять пороки стекломассы; - устранять брак стеклоизделий. | - режимы работы стеклоформующих машин; - технологический процесс изготовления стеклотары и сортовой посуды; - требования к формам; - способы хранения форм, уход за формами; - требования к качеству стеклоизделий; - пороки стекломассы; - виды брака стеклоизделий и способы его устранения; - устройство и принцип работы контрольно-измерительных приборов; - нормативную документацию на выпускаемую продукцию; - назначение и правила применения специального контрольно-измерительного инструмента. | - ведение процесса изготовления изделий и заготовок на стеклоформующих машинах-полуавтоматах, в том числе в многоячеечной форме путем последовательного выдувания, обслуживания и ремонта стеклоформующих машин-полуавтоматов, форм, стакеров и конвейеров; - контроля качества изделий и заготовок; - пользования специальным контрольно-измерительным инструментом. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 84 | 68 |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Практика, в т.ч.: | 180 | 180 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 144 | 144 |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего | 264 | 248 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.09, ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3 | Раздел 1. Ведение процесса изготовления стеклотары и сортовой посуды | 32 | 26 |  | 84 |  |  |  |
|  | Раздел 2. Эксплуатация стеклоформующих машин и вспомогательного оборудования | 24 | 19 |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Контролирование качества изделий и заготовок | 16 | 13 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 144 | 144 |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 264 | 248 |  | 84 |  | 36 | 144 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| МДК 03.01 Технология производства изделий на стеклоформующих машинах |  |
| Раздел 1. Ведение процесса изготовления стеклотары и сортовой посуды |  |
| Тема 1.1 Формование стеклоизделий | Содержание |
|  | Характеристика работ оператора СФМ Теоретические основы формования Подготовка стекломассы к механизированной выработке изделий. Способы формования Основные типы стеклоформующих автоматов и перспективы их совершенствования |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Изучение должностных обязанностей оператора СФМ |
|  | 2. Составление карты контроля стекломассы для производства стекломассы |
|  | 3. Составление карты технологического процесса подготовки стекломассы к выработке стеклотары |
|  | 4. Составление сравнительной характеристики для питателей стекломассы различных конструкций |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2 Технологический процесс изготовления стеклянной тары | Содержание |
|  | Виды стеклянной тары и ее назначение. Основные требования к стеклянной таре. Общая технологическая схема производства стеклянной тары. Свойства и составы стекол. Режимы варки. Автоматизированная выработка стеклянной тары. Технологические особенности производства стеклянной тары. Условия механического формования стеклянной тары. Повышение эксплуатационной надежности стеклянной тары. Дополнительная обработка стеклянной тары. Новые виды стеклянной тары |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 3. Определение истинной плотности материалов |
|  | 4. Определение средней плотности материалов правильной геометрической формы |
|  | 5. Определение насыпной плотности сыпучих материалов |
|  | 6. Определение плотности стекла |
|  | 7. Определение предела прочности стекла при ударном изгибе |
|  | 8. Изучение ГОСТ Р 52022-2003 Тара стеклянная для пищевой и парфюмерно-косметической продукции. Марки стекла |
|  | 9. Изучение ГОСТ 32671-2014 Тара стеклянная для продуктов детского питания. Общие технические условия |
|  | 10. Изучение ГОСТ 30288-95 Тара стеклянная. Общие положения по безопасности, маркировке и ресурсосбережению |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3 Технология производства сортовой посуды | Содержание |
|  | Классификация стекол и стеклоизделий. Общая технологическая схема производства сортовой посуды. Получение бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла. Получение хрустального стекла. Получение цветного и глушенного стекла. Автоматизированное производство прессованных, прессовыдувных, выдувных изделий. Производство изделий на ножке. Тепловые процессы первичной обработки стеклоизделий. Обработка сортовой посуды. Обработка края и дна. Химическая обработка стеклоизделий. Декоративные покрытия на стеклоизделиях. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 11. Изучение ГОСТ Р 52897-2007 Банки стеклянные для пищевых продуктов рыбной промышленности. Технические условия |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.4 Отжиг и закалка стеклоизделий. Отжиг спая. | Содержание |
|  | Виды напряжений, их возникновение и распределение. Отжиг. Удаление напряжений. Температурная область отжига. Оценка допустимых напряжений. Определение температуры отжига стекла. Влияние состава стекла на температуру отжига. Режим отжига. Процесс закалки. Температура и степень закалки. Методы оценки и контроля закаленных изделий. Печи для нагревания изделий и обдувочные устройства. Основные виды спаев. Спаиваемые материалы. Процесс отжига спаев. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 12. Изучение ГОСТ 31292-2006 Тара стеклянная. Методы контроля остаточных напряжений после отжиг. |
|  | 13. Порядок регулирования пламени горелок. |
|  | 14. Расчет режимов отжига. |
|  | 15. Определение температуры отжига стекла. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Эксплуатация стеклоформующих машин и вспомогательного оборудования |  |
| Тема 2.1 Устройство и правила эксплуатации стеклоформующих машин | Содержание |
|  | Классификация стеклоформующих машин для производства стеклотары. Принцип работы и устройства роторных стеклоформующих машин. Технологический процесс формования изделий на роторных машинах. Основные узлы роторной машины. Секционные стеклоформующие машины. Преимущества и недостатки. Стадии формования изделий на секционных стеклоформующих машинах. Основные узлы секционной машины. Пневматическая система стеклоформующей машины. Масляное хозяйство СФМ. Настройка технологических параметров СФМ. Регулировка механизмов секционной стеклоформующей машины. Назначение системы смазки. Смазочные места. Смазка распределителя капель, смазка верхних скатов. Предназначение смазки форм. Правила смазки. Подготовка помазка к работе. Определение периода смазки. Основные меры безопасности при работе на стеклоформующем оборудовании. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 16. Изучение назначения основных узлов и принципа работы стеклоформующей машины AL-118 |
|  | 17. Порядок регулировки стеклоформующей машины AL-118 |
|  | 18. Порядок контроля состояние систем подачи масла и смазывающих смесей |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.2 Устройство и правила эксплуатации питателей и других вспомогательных приспособлений | Содержание |
|  | Питатели. Классификация питателей. Процесс каплеобразования. Основные узлы питателя модели DS-P3-3. Смазка механизмов питателя модели DS-P3-3. Управление механизмами питателя. Огнеупорные детали. Зависимость массы и формы капель от размера и формы очка, плунжера, положения и скорости движения и др. Контрольно-измерительные приборы и автоматика для технического обслуживания питателя. Отопочные машины. Горизонтальные полуавтоматы для изготовления изделий и заготовок из дрота. Правила эксплуатации стаккеров, конвейеров |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 19. Изучение порядка регулировки питателя |
|  | 20. Изучение порядка осмотра, подготовки, пуск и остановка горизонтального полуавтомата |
|  | 21. Определение качества стеклодротов для изготовления стеклоизделий |
|  | 22. Приборы для измерения давления |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.3 Формовое оборудование | Содержание |
|  | Краткий исторический обзор производства стеклянных форм. Классификация форм. Выдувные формы для автоматов с фидерным питанием. Формы для прессовыдувного способа формования стекла. Пресс-формы для ручного и автоматического производства. Составы формовых комплектов. Выбор вида и конструкции форм. Характерные особенности стеклоформ. Материалы форм и их основные свойства. Температурный режим работы форм. Охлаждение форм в процессе эксплуатации. Технологическая смазка форм и каплепроводящих лотков. Составы покрытий на формы. Технология нанесения покрытий на формы. Изготовление стеклоформ. Организация ремонта стеклоформ в условиях цеха выработки. Организация контроля формовой оснастки. Хранение стеклоформ. Нормы расхода. Правила эксплуатации стеклоформ. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 19. Составление технологической карты ремонта формокомплекта |
|  | 20. Составление технологической карты смазки форм |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 3. Контролирование качества изделий и заготовок |  |
| Тема 3.1 Требования к качеству стеклоизделий | Содержание |
|  | Государственная система стандартизации. Задачи технического контроля и организация контроля качества на предприятии. Нормативная документация. Назначение и правила применения установки испытания стеклоизделий на термическую устойчивость. Назначение и правила применения приспособления по определению угла скольжения бутылок ПУС-1. Назначение и правила применения установки для контроля и испытания бутылок на сопротивление внутреннему гидростатическому давлению УГД-6. Назначение и правила применения приспособлений для контроля толщины стенки стеклоизделий ПКС-1, для контроля высоты шва стеклоизделий ПКШ-1, для контроля отклонения от перпендикулярности вертикальной оси стеклоизделий относительно плоскости дна ПКВО-1, ПКВО-2. Назначение и правила применения установки испытания стеклоизделий на водостойкость УВ-1.Назначение и правила применения приспособлений для контроля сопротивления ударной нагрузке ПКУ-1, для контроля сопротивления стеклянной тары вертикальной нагрузке ПКВН-1 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 21. Изучение ГОСТ 53921- 2010 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия |
|  | 22. Приемы пользования специальным контрольно- измерительным инструментом |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3.2 Контроль качества готовой продукции | Содержание |
|  | Пороки формования стеклянной тары, способы их устранения. Виды дефектов сортовой посуды. Причины появления и меры по устранению. Пороки стекломассы. Контроль процесса формования стеклоизделий. Проверка качества продукции на месте производства. Контроль качества готовой продукции на месте сортировки. Виды контролируемых дефектов на месте сортировки. Организация технического контроля в испытательной лаборатории ОТК. Параметры контроля готовой продукции. Приборы контроля. Контроль продукции, сданной на склад. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 23. Изучение ГОСТ 30005-93 «Тара стеклянная. Термины и определения дефектов» |
|  | 24. Распознавание пороков стекломассы и дефектов формования в натуре на стеклотаре и сортовой посуде |
|  | 25. Изучение стандарта базового предприятия «Организация контроля в цехе выработки» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика Виды работ: Приготовление красящих смесей, определение соотношений красящих смесей. Выполнение мазков различной формы, простых и сложных на плоском листе стекла. Выполнение мазками цветов: ромашка, пион, роза. Выполнение элементов цветочных композиций в перспективе. Выполнение цветочных композиций на плоских изделиях из стекла. Освоение приемов работы на турникете. Выполнение фоновых растяжек, вливание одного цвета в другой. Освоение приемов конечного контроля качества работы на турникете. Выполнение отводок, усиков, лент на изделиях округлой формы на турникете. Выполнение несложного однопланового пейзажа на изделиях накладного стекла ручной мазковой росписью. Выполнение росписи изделий из стекла пейзажной тематикой. Нанесение декоративных композиций из деколи на изделиях различной конфигурации. |  |
| Производственная практика Виды работ: Экскурсия на предприятие ООО Красное Эхо; Изучение правил внутреннего трудового распорядка дня для рабочих и служащих ООО Красное Эхо. Изучение инструкции № 051-98 по технике безопасности для наладчиков, машинистов, обслуживающих стеклоформующие машины. Изучение должностной инструкции. Ознакомление с технологическим регламентом изготовления стеклянной тары ТР – 2889-1.02 (составной цех). Ознакомление с технологическим регламентом изготовления стеклянной тары ТР – 2889-1.01 (основное производство); Ознакомление с технологическими картами производства стеклотары, температурного режима ванной печи, питателей, печей отжига; Ознакомление с устройством ванной стекловаренной печи №4 основного производства на базовом предприятии; Контрольно-измерительные приборы, используемые в цехе №4 основного производства на базовом предприятии на стеклоформующей машине Al-118-2, на питателе DS-P3-3; Ознакомление с автоматизацией температурного режима стекловаренной печи. Участие в ППР системы автоматизации температурного режима стекловаренной печи; Ознакомление с автоматизацией регулирования расхода топлива (общие сведения). Участие в ППР системы автоматизации регулирования расхода топлива. Ознакомление с системой автоматического перевода направления пламени. Участие в ППР системы; Регулирование давления газовой среды в ванной печи. Участие в ППР системы регулирования давления газовой среды в ванной печи; Ознакомление с системой автоматического регулирования уровня стекломассы в бассейне стекловаренной печи; Ознакомление с системой автоматизации контроля стеклоизделий. Участие в ППР системы; Ознакомление с системой планово-предупредительных ремонтов в условиях базового предприятия. Ознакомление со стандартом СТП 170-03 «Организация проведения планово-предупредительных ремонтов на предприятии ООО «Красное Эхо»; Ознакомление с участком по ремонту вспомогательного оборудования; Ознакомление с устройством червячного редуктора. Участие в ревизии червячного редуктора; Ознакомление с устройством цилиндрического редуктора. Участие в ревизии цилиндрического редуктора; Ознакомление с устройством конического редуктора. Участие в ревизии конического редуктора. Ознакомление с устройством привода конвейера. Участие в бригаде слесарей по ремонту привода конвейера; Ознакомление с устройством печи отжига. Наблюдение за работой бригады слесарей при ремонте печи отжига; Ознакомление с устройством гранулятора. Наблюдение за работой слесарей при ремонте гранулятора; Ознакомление с устройством дробилок для стеклобоя; Ознакомление с оборудованием линии паллетизации. Наблюдение за работой слесарей-ремонтников при ремонте оборудования линии паллетизации; Знакомство с работой отдела управления качества (ОУК). Ознакомление с порядком соблюдения технологической дисциплины на каждом рабочем месте; Организация проведения контроля технологической дисциплины на рабочем месте; Ознакомление со стандартом предприятия СТП 170-18 «Порядок обеспечения технологической дисциплины»; Знакомство с работой отдела технического контроля (ОТК); Знакомство с порядком контроля производства продукции; Знакомство с техническими требованиями, предъявляемыми к продукции ГОСТ Р 53921-2010; Изучение ГОСТа 24980-2005 «Методы контроля параметров»; Определение допустимых и недопустимых дефектов на вырабатываемых изделиях; Ознакомление с инструментом, приспособлениями, документами для проведения контроля качества стеклоизделий на рабочем столе оператора; Изучение методов контроля стеклотары на месте производства; Изучение стандарта предприятия СТП 170-14-2005 «Организация контроля качества стеклянных изделий в процессе производства ООО «Красное Эхо»; Ознакомление с приборами контроля стеклоизделий в ОТК (полярископ, прибор для измерения толщины стенок, устройство для испытания на термостойкость, устройство для испытания на давление, угол скольжения, толщина защитного покрытия); Проведение испытаний партии стеклоизделий на полярископе; Проведение испытаний партии стеклоизделий на приборе для измерения толщины стенок; Проведение испытаний партии стеклоизделий на термостойкость; Проведение испытаний партии стеклоизделий на давление; Определение угла скольжения в партии стеклоизделий; Определение толщины защитного покрытия в партии стеклоизделий; Ознакомление с устройством питателя DS-Р3-34 Ознакомление с назначением и устройством сервопривода; Установка скорости дозирования и интервал времени между движениями плунжера и ножниц на компьютере машинолиний; Участие в центровке плунжера; Участие в регулировке высоты среза ножниц; Ознакомление с системой охлаждения ножниц; Подготовка смеси «Biosoll» для охлаждения лезвий ножниц; Ознакомление с порядком замены держателей; Участие в замене держателей ножниц; Ознакомление с методами настройки ножниц; Ознакомление с приспособлениями для наладки ножниц; Порядок наладки ножниц; Ознакомление с назначением пневматической установки ножниц; Регулировка давления в цилиндре ножниц. Участие в регулировке; Блокировка ножниц. Участие в регулировке; Регулировка опрыскивания ножниц; Составление и заправка резервуара с охлаждающей эмульсией; Последовательность регулировки держателей ножниц на питателе. Участие в регулировке; Последовательность контроля параллельности поверхностей держателей ножниц (плечи); Наблюдение за проведением планово-предупредительного ремонта механизма бушинга; Центровка поворотного бушинга; Центрирование неподвижного бушинга; Подъем неподвижного бушинга. Центрирование неподвижных сегментов; Участие в регулировках; Ознакомление со смазкой механизмов питателя. Смазывание механизмов питателя; Ознакомление с электрооборудованием питателя DS-Р3-3; Ознакомление с назначением кулачков механизмов плунжера и ножниц. Выбор кулачка от скорости дозирования; Эксплуатация питателя. Дистанционное управление механизмами питателя; Расходная керамика для DS-Р3-3; Система отопления питателя DS-Р3-3; Действия работника, выполняемые при приеме смены; Неисправности питателя и их устранение; Ознакомление с основными узлами стеклоформующей машины AL-118-2-1, с органами управления; Ознакомление с основными узлами стеклоформующей машины AL-118-2-1, с органами управления Регулировка технологических параметров машины (регулировка кронштейнов воронки, регулировка охлаждения горловины в чистовой форме); Регулировка технологических параметров конвейера; Регулировка технологического давления воздуха (регулировка чернового и чистового выдувания, охлаждения форм, вакуум, охлаждение изделий); Монтаж формового оборудования; Ознакомление с системой смазки стеклоформующей машины AL-118-2-1; Смазка распределителя капель. Смазка верхних скатов; Регулировка работы механизмов (механизм плунжера, закрытие и открытие черновой формы, механизм воронки, механизм дутьевой формы); Регулировка работы механизмов машины AL-118-2-1 (механизм турновера, открывание и закрытие чистовой формы, механизм чистового поддона и др.); Ознакомление с кабиной управления машины AL-118-2-1. Оборудование. Техническая документация. Журналы регистрации браков, веса, приема и сдачи смены; Изучение возможных неисправностей стеклоформующей машины AL-118-2-1 и методы их устранения; Техника безопасности при эксплуатации стеклоформующей машины AL-118-2-1; Смазка для форм «KLEEMOLD». Ознакомление с инструкцией по применению и приспособлениями; Обучение приемам смазки; Подготовка помазка к работе. Определение периода смазки; Возможные дефекты. Выбраковка брачных изделий на участке сортировки; Способы устранения посек на автомате AL-118-2-1; Способы устранения складок, морщин, кованости; Способы устранения брака «след отреза»; Способы устранения брака «стеклянная нить»; Способы устранения брака «отклонение от вертикальной оси», «деформация»; Ознакомление с элементами формового комплекта и назначение каждого элемента; Ознакомление со стандартом предприятия ОУК 01-01 «Организация ремонта формовых комплектов»; Ознакомление с видами ремонта формовых комплектов в условиях монтажно-формового участка; Ознакомление с видами износа форм. Участие в определении видов износа; Ознакомление с видами ремонта формовых комплектов в условиях монтажно-формового участка. Участие в ремонте. Очистка форм в пескоструйных машинах; Участие в ремонте. Очистка форм на полировочных станках. Полировка форм шлифовальной головкой; Участие в ремонте. Очистка форм шлифовальной шкуркой. Наблюдение за работой наплавщика форм; Ознакомление с правилами хранения формовой оснастки; Ознакомление с цеховым складом форм. Ведение паспорта на формовую оснастку; Организация контроля приема формовой оснастки в цехе. Обучение методам контроля. Приемы пользование контрольно-измерительными инструментами; Обучение приемам бережному отношению с формовыми комплектами при транспортировке и эксплуатации; Ознакомление со стандартом предприятия СТП 170-30 «Действия в нестандартных ситуациях». Обучение приемам действиям оператора 3-го разряда при аварийных ситуациях; Остановка частей машины и полная остановка машины; Аварийная остановка машины AL-118-2-1; Циклы работы стеклоформующей машины, регулирующие настройку механизмов (цикл I,цикл II, цикл III , цикл IV); Технический уход за стеклоформующей машиной; |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего (количество часов = 264) |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Электротехники» и «Технической механики», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории «Технологии производства стекла», «Автоматизации производства», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерская «Обработки стекла и стеклоизделий», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Базы практики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Сулименко Л.М. Общая технология силикатов: Учебник– М.: ИНФРА-М, 2012.

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

- Севастьянов В.С., Богданов В.С. и др. Механическое оборудование производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. – М.: ИНФРА-М, 2009.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Вести процесс изготовления стеклотары и сортовой посуды на вакуумно-выдувных автоматах | - ведет процесс изготовления изделий и заготовок на стеклоформующих машинах-полуавтоматах, в том числе в многоячеечной форме путем последовательного выдувания, обслуживания и ремонта стеклоформующих машин-полуавтоматов, форм, стакеров и конвейеров; - ведет пуск и остановку стеклоформующих машин; - работает на различных типах стеклоформующих машин. | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК 3.2. Эксплуатировать стеклоформующие машины и вспомогательное оборудование | - регулирует режим формования; - регулирует пламя газовых горелок; - выполняет пуск и остановку стеклоформующих машин; - работает на различных типах стеклоформующих машин; |  |
| ПК 3.3. Контролировать качество изделий и заготовок | - ведет процесс изготовления изделий и заготовок на стеклоформующих машинах-полуавтоматах, в том числе в многоячеечной форме путем последовательного выдувания, обслуживания и ремонта стеклоформующих машин-полуавтоматов, форм, стакеров и конвейеров; - контролирует качество изделий и заготовок; - пользуется специальным контрольно-измерительным инструментом. |  |
| ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализирует и выделяет её составные части; - определяет этапы решения задачи, составляет план действия, реализовывает составленный план, определяет необходимые ресурсы; - выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - владеет актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). |  |
| ОК.02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определяет задачи для поиска информации, планирует процесс поиска, выбирает необходимые источники информации; - выделяет наиболее значимое в перечне информации, структурирует получаемую информацию, оформляет результаты поиска; - оценивает практическую значимость результатов поиска; - применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использует современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использует различные цифровые средства для решения профессиональных задач. |  |
| ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применяет современную научную профессиональную терминологию; - определяет и выстраивает траектории профессионального развития и самообразования; - выявляет достоинства и недостатки коммерческой идеи; - определяет инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования; - презентует идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; - определяет источники достоверной правовой информации; - составляет различные правовые документы; - находит интересные проектные идеи, грамотно их формулирует и документирует; - оценивает жизнеспособность проектной идеи, составляет план проекта. |  |
| ОК.04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывает работу коллектива и команды; - взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. |  |
| ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке; - проявляет толерантность в рабочем коллективе. |  |
| ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - проявляет гражданско-патриотическую позицию; - демонстрирует осознанное поведение; - описывает значимость своей профессии; - применяет стандарты антикоррупционного поведения. |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдает нормы экологической безопасности; - определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии; - организовывает профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства; - организовывает профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона; - эффективно действует в чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы; - участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые); - пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. |  |

Приложение 1.4

к ПОП-П по профессии 
18.01.08 Мастер – изготовитель деталей и изделий из стекла

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.04 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ И ДЕТАЛЕЙ СТЕКЛОДУВНЫМ СПОСОБОМ НА ПЛАМЕНИ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ И ГАЗОКИСЛОРОДНОЙ ГОРЕЛКИ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.04 Изготовление изделий и деталей стеклодувным способом на пламени газовой и газокислородной горелки»

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Изготовление изделий и деталей стеклодувным способом на пламени газовой и газокислородной горелки»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Изготовление изделий и деталей стеклодувным способом на пламени газовой и газокислородной горелки».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план; - определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. | - |
| ОК.02 | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК.03 | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования; - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; - определять источники достоверной правовой информации; - составлять различные правовые документы; - находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать; - оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта. | - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - современная научная и профессиональная терминология; - возможные траектории профессионального развития и самообразования; - основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности; - правила разработки презентации; - основные этапы разработки и реализации проекта. | - |
| ОК.04 | - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. | - психологические основы деятельности коллектива; - психологические особенности личности. | - |
| ОК.05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; - проявлять толерантность в рабочем коллективе. | - правила оформления документов; - правила построения устных сообщений; - особенности социального и культурного контекста. | - |
| ОК.06 | - проявлять гражданско-патриотическую позицию; - демонстрировать осознанное поведение; - описывать значимость своей профессии; - применять стандарты антикоррупционного поведения. | - сущность гражданско-патриотической позиции; - традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; - значимость профессиональной деятельности по профессии; - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. | - |  |
| ОК 07 | - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии; - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства; - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона; - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; - пути обеспечения ресурсосбережения принципы бережливого производства; - основные направления изменения климатических условий региона; - правила поведения в чрезвычайных ситуациях. | - |
| ОК 09 | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - особенности произношения; - правила чтения текстов профессиональной направленности. | - |
| ПК 4.1 | - изготавливать детали и изделия простой и средней сложности; - выполнять внутренние спаи. | - устройство горелок различных систем; свойства различных марок стекла; правила применения различного контрольно-измерительного инструмента; технологию производства стеклодувных работ; виды и причины дефектов, методы их предупреждения и устранения; способы и приемы установки в горелки дополнительной смесительной сетки; правила наладки горелок; основные понятия о механических и термических свойствах стекол; температуру размягчения стекла различных марок; правила спайки отдельных частей изделий. | - изготовления простых изделий и деталей различных конфигураций из кварцевого и простого стекла выдуванием на пламени газовой и газокислородной горелки; - сборки кварцевых изделий с вакуумпрочным впаем в приборы. |
| ПК 4.2 | - обрабатывать изделия из стекла с впаем нескольких узлов и деталей, стеклянных и металлических, взаимосвязанных размерами и герметичностью спая. | - устройство горелок различных систем; свойства различных марок стекла; правила применения различного контрольно-измерительного инструмента; технологию производства стеклодувных работ; виды и причины дефектов, методы их предупреждения и устранения; способы и приемы установки в горелки дополнительной смесительной сетки; правила наладки горелок; основные понятия о механических и термических свойствах стекол; температуру размягчения стекла различных марок; температуру нагрева металла и коэффициенты расширения; способы и приемы впаев стекла и металла в стекло; состав и свойства стекол различных марок и спаиваемых с ними металлов; правила спайки отдельных частей изделий. | - выполнения заварки электродов в кварцевые изделия; предварительной обработки изделий из стекла и изготовления герметичных спаев стекла со стеклянными и металлическими узлами и деталями. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 108 | 68 |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Практика, в т.ч.: | 144 | 144 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего | 252 | 212 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.09, ПК.4.1, ПК.4.2, | Раздел 1. Изготовление детали и изделия стеклодувным способом из стекла различных марок | 70 | 56 |  | 108 |  |  |  |
|  | Раздел 2. Впаивание металлов в стекло | 14 | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 252 | 212 |  | 108 |  | 36 | 108 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| МДК 04.01 Основы стеклодувного производства |  |
| Раздел 1. Изготовление детали и изделия стеклодувным способом из стекла различных марок |  |
| Тема 1.1 Основы технологии производства стекла | Содержание |
|  | Различные виды стекол и их химические составы. Понятие о шихте и назначении составного цеха. Основные стадии стекловарения и технологические режимы варки стекла. Ручная и механизированная обработка стекла. Классификация изделий, изготовляемых кварцедувным способом. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Изучение должностных обязанностей стеклодува |
|  | 2. Изучение правил расчета стекольной шихты |
|  | 3. Изучения ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование. Лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2 Свойства различных марок стекла | Содержание |
|  | Физические, механические, термические свойства стекла: вязкость, поверхностное натяжение. Оптические, электрические свойства и химическая стойкость стекла. Исходные материалы для стеклодувных работ и пороки стекла. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 3. Определение пороков стекла на образцах по внешним признакам |
|  | 4. Составление заключения о ходе варки стекла по пробам стекломассы, взятым из стекловаренной печи |
|  | 5. Определение термической стойкости стекла |
|  | 6. Определение химической устойчивости стекла |
|  | 7. Определение прочности стекла на сжатие |
|  | 8. Определение сопротивления стекла удару |
|  | 9. Определение плотности стекла расчетом, с известным химическим составом стекла |
|  | 10. Определение качества отжига стеклоизделий на полярископе |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3 Инструменты и приспособления, применяемые при стеклодувных работах | Содержание |
|  | Рабочее место для стеклодувных работ, его организация, устройство стола стеклодува. Режущий, измерительный и вспомогательные инструменты для стеклодувных работ. Механическая обработка стекла. Техника безопасности при использовании инструментов. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 11. Организация рабочего места |
|  | 12. Подбор рабочего инструмента |
|  | 13. Проведение измерений стеклоизделий согласно чертежам и требуемой точности |
|  | 14. Подбор вспомогательного инструмента для стеклодувных работ |
|  | 15. Изучение устройства и принципа работы станков механической обработки стекла |
|  | 16. Составление инструкции по охране труда для стеклодува |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.4 Стеклодувные горелки | Содержание |
|  | Типы и устройства стеклодувных горелок, их назначение. Система регулирования подачи газа и кислорода для горения. Правила эксплуатации и наладки стеклодувной горелки. Методы регулирования формой пламени. Техника безопасности при работе на стеклодувной горелке |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 17. Изучение строение пламени, его характеристики и правила регулирования пламени по мощности и виду |
|  | 18. Изучение различных конструкций стеклодувных горелок |
|  | 19. Изучение правил наладки стеклодувной горелки |
|  | 20. Составление инструкции по охране труда при работе на стеклодувной горелке |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.5 Основные стеклодувные операции | Содержание |
|  | Способы нагревания стекла до формовочной вязкости. Способы резки кварцевых трубок на заданные размеры. Вращение трубок и заготовок в пламени горелки. Способы сгибания и растягивания трубок. Спаивание и развертывание трубок. Спаивание стекол с различными значениями коэффициентами расширения. Изготовление наиболее распространенных деталей и приборов |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 21. Изучение способов резки кварцевых трубок на заданные размеры |
|  | 22. Изучение способов вращения трубок и заготовок в пламени горелки |
|  | 23. Изучение способов растягивания трубок |
|  | 24. Изучение способов сгибания трубок |
|  | 25. Изучение способов спаивания трубок |
|  | 26. Изучение способов изготовления тройников и гребенок |
|  | 27. Изучение способов изготовления стеклянных шаров и колб |
|  | 28. Изучение способов изготовления воронок для фильтрования |
|  | 29. Изучение способов изготовления пробирок и небольших стеклянных стаканчиков |
|  | 30. Изучение способов изготовления и запаивания ампул |
|  | 31. Изучение способов нагревания стекла до формовочной вязкости |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Впаивание металлов в стекло |  |
| Тема 2.1 Спаи стекла с металлами | Содержание |
|  | Условия спаивания металла со стеклом. Подготовка стекла и металла перед спаиванием. Остекловывание металлических стержней и проволоки. Впаивание одиночных металлических вводов в стеклянные трубки. Основные принципы заварки электродов в кварцевое стекло. Особенности впаивания цветных металлов. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 32. Изучение способов впаивания металла в стекло |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика Виды работ: Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность. Разметка плоскостная. Рубка металла. Правка и гибка металла. Резка металла. Опиливание металла. Сверление. Нарезание резьбы и сборка резьбовых соединений. Клепка. Притирка. Экскурсия на предприятие. Работа с газовыми трубами. Пользование контрольно-измерительными приборами. |  |
| Производственная практика Виды работ: Производственная практика Экскурсия на предприятие. Прохождение инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с устройством стеклодувной горелки. Подготовка кварцедувной горелки к работе Ознакомление со способами регулирования формы факела горелки. Выполнение несложных операций на кварцедувной горелке Выполнение приемов резки трубок на излом; Выполнение приемов резки трубок алмазным кругом; Выполнение приемов резки твердосплавными ножами Ознакомление с инструментом, используемым при нагревании кварцевого стекла до формовочной вязкости. Выполнение простейших приемов по размягчению стекла; Выполнение приемов нагревания трубок до формовочной вязкости путем их вращения в пламени кварцедувной горелки; Выполнение приемов нагревания трубок до формовочной вязкости путем их вращения на роликах; Выполнение приемов оплавления кварцевых трубок и приемов оплавления толстостенных кварцевых трубок. Регулирование пламени кварцедувной горелки при нагревании кварцевого стекла до формовочной вязкости. Выполнение приемов по сгибанию трубок под углом; Выполнение приемов по сгибанию трубок под двумя углами; Выполнение приемов по сгибанию толстостенных кварцевых трубок. Выполнение приемов по растягиванию трубок. Выполнение приемов по изготовлению узких трубок и капилляров. Выполнение приемов по выдуванию шара, выдувание шара на тонкостенных трубках; Выполнение приемов по выдуванию шара, диаметром во много раз превосходящим диаметр исходной трубки; Формирование круглого дна; Формирование плоского дна; Выполнение приемов по развертыванию концов трубки и по осаживанию стекла Выполнение приемов по осаживанию стекла. Ознакомление с устройством и принципом действия установки для создания вакуума. Ознакомление с правилами по техники безопасности при работе с откачными установками; Осмотр, пуск, остановка Налаживание отдельных узлов откачной установки. Выполнение приемов по проверке вакуума кварцевых изделий. Подготовка электродов для заварки. Выполнение приемов по впаиванию платиновой проволочки, вольфрама, меди, никеля. Выполнение приемов по заварке электродов. Выполнение приемов по изготовлению вкладышей различных размеров; Выполнение приемов втулок различных типов; Выполнение приемов по изготовлению лодочек различных конфигураций; Выполнение приемов капилляров различных диаметров; Выполнение приемов по изготовлению пробирок Выполнение приемов колб; Выполнение приемов по изготовлению фигурных изделий |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего (количество часов = 252) |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Электротехники» и «Технической механики», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории «Технологии производства стекла», «Автоматизации производства», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерские «Обработки стекла и стеклоизделий», «Слесарные», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Базы практики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Сулименко Л.М. Общая технология силикатов: Учебник– М.: ИНФРА-М, 2012.

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

- Севастьянов В.С., Богданов В.С. и др. Механическое оборудование производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. – М.: ИНФРА-М, 2009.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Изготавливать детали и изделия стеклодувным способом из стекла различных марок. | - изготавливает простые изделий и деталей различных конфигураций из кварцевого и простого стекла выдуванием на пламени газовой и газокислородной горелки; - проводит сборку кварцевых изделий с вакуумпрочным впаем в приборы; - изготавливает детали и изделия простой и средней сложности; - выполняет внутренние спаи. | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК 4.2. Впаивать металлы в стекла в ответственных деталях при различных коэффициентах расширения. | - выполняет заварки электродов в кварцевые изделия; - предварительно обрабатывает изделия из стекла и изготавливает герметичные спаи стекла со стеклянными и металлическими узлами и деталями. |  |
| ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализирует и выделяет её составные части; - определяет этапы решения задачи, составляет план действия, реализовывает составленный план, определяет необходимые ресурсы; - выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - владеет актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). |  |
| ОК.02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определяет задачи для поиска информации, планирует процесс поиска, выбирает необходимые источники информации; - выделяет наиболее значимое в перечне информации, структурирует получаемую информацию, оформляет результаты поиска; - оценивает практическую значимость результатов поиска; - применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использует современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использует различные цифровые средства для решения профессиональных задач. |  |
| ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применяет современную научную профессиональную терминологию; - определяет и выстраивает траектории профессионального развития и самообразования; - выявляет достоинства и недостатки коммерческой идеи; - определяет инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования; - презентует идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; - определяет источники достоверной правовой информации; - составляет различные правовые документы; - находит интересные проектные идеи, грамотно их формулирует и документирует; - оценивает жизнеспособность проектной идеи, составляет план проекта. |  |
| ОК.04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывает работу коллектива и команды; - взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. |  |
| ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке; - проявляет толерантность в рабочем коллективе. |  |
| ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - проявляет гражданско-патриотическую позицию; - демонстрирует осознанное поведение; - описывает значимость своей профессии; - применяет стандарты антикоррупционного поведения. |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдает нормы экологической безопасности; - определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии; - организовывает профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства; - организовывает профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона; - эффективно действует в чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы; - участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые); - пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. |  |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.