Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии

15.01.05 Сварщик (ручной и частично

Механизированной сварки(наплавки)

Рабочая ПРОГРАММа

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

пм.01"Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки"

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

г. Ясный 2022г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее- ФГОС СПО) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (приказМинистерства образования и науки Российской Федерации № 817 от 2.08.2013 г. с изменениями и дополнениями от 9.04.2015г.)

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 14 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 17 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее ППКРС)в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии (специальности) среднего профессионального образования (СПО) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. N 50, Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2016 г. Регистрационный № 41197)

В результате изучения программы профессионального модуля студент должен освоить вид деятельности проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки и соответствующие ему профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно технологическую документацию по сварке.

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки.

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки.

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку.

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку.

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла.

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки.

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по сварке.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля:

– требования к результатам освоения профессионального модуля. С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой;

-выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений;

-выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках;

- эксплуатирования оборудования для сварки;

-выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок;

- выполнения зачистки швов после сварки;

-использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва; -

-определения причин дефектов сварочных швов и соединений;

-предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах;

уметь:

-использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки;

-проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки;

-использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;

-выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке;

-применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;

-подготавливать сварочные материалы к сварке;

- зачищать швы после сварки;

-пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения трудовых функций;

- знать:

- основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения);

-необходимость проведения подогрева при сварке;

-классификацию и общие представления о методах и способах сварки;

-основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах;

-влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на формирование сварного шва;

- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок;

- основы технологии сварочного производства;

- виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки;

- основные правила чтения технологической документации;

- типы дефектов сварного шва;

- методы неразрушающего контроля;

-причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов;

-способы устранения дефектов сварных швов;

- правила подготовки кромок изделий под сварку;

- устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения;

-правила сборки элементов конструкции под сварку;

- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла;

- устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения;

- правила технической эксплуатации электроустановок;

-классификацию сварочного оборудования и материалов;

-основные принципы работы источников питания для сварки;

- правила хранения и транспортировки сварочных материалов.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:максимальной учебной нагрузки обучающегося331 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 148часов;

самостоятельной работы обучающегося – 75 часов;

учебной практики – 36 часов

производственной практики – 72 часа.

2.результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки и соответствующие ему профессиональные компетенции в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций |
| ПК 1.2. | Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке |
| ПК 1.3. | Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки |
| ПК 1.4. | Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки |
| ПК 1.5. | Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку |
| ПК 1.6. | Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку |
| ПК 1.7. | Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла |
| ПК 1.8. | Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки |
| ПК 1.9. | Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по сварке |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

Спецификация профессиональных компетенций ПМ.01.

Подготовительно-сварочные работы и контроль  качества сварных швов после сварки

| ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Практический опыт | Умения | Знания |  |
| - Выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений; - выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках; | - Пользоваться производственнотехнологической и нормативной документацией для выполнения трудовых функций; | -классификацию и общие представления О методах и способах сварки; - влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на формирование сварного шва; - основы технологии сварочного производства; - основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах; - основные правила чтения технологической документации. |  |
| ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способовсварки. |  |  |  |
| - эксплуатирования оборудования для сварки | - проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; |  | - правила технической эксплуатации электроустановок; - классификацию сварочного оборудования и материалов; - основные принципы работы источников питания для сварки; - устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения; - устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения. |
| ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. |  |  |  |
| - предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах. | -подготавливать сварочные материалы к сварке |  | - правила хранения и транспортировки сварочных материалов |
| ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку |  |  |  |
| - выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой; - выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений. | - использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; - применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку. |  | - основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения); - основные типы, конструктивные элементы разделки кромок; - правила подготовки кромок деталей под сварку; - правила сборки элементов конструкции под сварку; - виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки. |
| ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку |  |  |  |
| - выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках | - использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; - применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; - подготавливать сварочные материалы к сварке; - зачищать швы после сварки |  | - правила сборки элементов конструкции под сварку; - виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки. |
| ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла. |  |  |  |
| - выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок | -выполнять предварительный сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями производственно -технологической документации по сварке; |  | - необходимость проведения подогрева при сварке; - порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; |
| ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты швов после сварки. |  |  |  |
| - выполнения зачистки швов после сварки; - предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах | - использовать ручной и механизированный инструмент для зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; - зачищать швы после сварки |  | - типы дефектов сварного шва; - методы неразрушающего контроля; - причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; - способы устранения дефектов сварных швов |
| ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно технологической документацией по сварке. |  |  |  |
| - использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва; - определения причин дефектов сварных швов и соединений; | -зачищать швы после сварки; - пользоваться производственно технологической и нормативной документацией для выполнения трудовых функций; |  | - основные типы, конструктивные элементы, - размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах; - типы дефектов сварного шва; |

3. Структура и содержание профессионального модуля

3.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента |  | Внеаудиторная (самостоятельная) работа студента | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия(работы), часов | Всего, часов |  |  |
| ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. | МДК.01.01.Основы технологии сварки и сварочное оборудование | 54 | 36 | 28 | 18 |  |  |
| ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.7. | МДК.01.02.Технология производства сварных конструкций | 61 | 40 | 30 | 21 |  |  |
| ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. | МДК 01.03.Подготовительные и сборочные операции перед сваркой | 54 | 36 | 28 | 18 |  | - |
| ПК 1.2. ПК 1.8. ПК 1.9. | МДК.01.04. Контроль качества сварных соединений | 54 | 36 | 28 | 18 |  |  |
|  | Учебная практика | 36 |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 72 |  |  |  |  | 72 |
|  | Всего: | 331 | 148 | 114 | 75 | 36 | 72 |

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ.01. Подготовительно сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки |  |  |  |
| МДК.01.01.Основы технологии сварки и сварочное оборудование |  | 54 |  |
| Тема 1.1. Сварочные материалы, техника и технология ручной дуговой сварки | Содержание | 18 |  |
|  | 1.Понятие о сварке и её сущность. Классификация видов сварки: по физическим, технологическим признакам, по степени механизации. Сварка плавлением: определение, сущность, её виды. Сварные соединения: типы соединений, их достоинства и недостатки, виды разделки кромок | 1 | 2 |
|  | 2. Классификация сварных швов: по типу сварного соединения, по положению в пространстве, по отношению к действующим усилиям, по несущей способности, по геометрии шва. Условные обозначения швов: видимые, невидимые. Конструктивные элементы сварных соединений: названия и виды разделки кромок. Природа сварочной дуги: определение сварочной дуги, анодная, катодная зоны, столб дуги | 1 | 2 |
|  | 3. Перенос электродного металла: мелкими каплями, струйным методом, крупными каплями. Технологические характеристики дуги: определение технологических свойств, зажигание и стабильность горения дуги, магнитное дутье, пространственная устойчивость и эластичность. Классификация электродов: деление на плавящиеся и неплавящиеся, ленты и пластины. Требования, предъявляемые к электродам: по хранению и технологическим свойствам. | 1 | 2 |
|  | 4. Свойства обмазки электродов: шлако-, газообразующие, раскисляющие, легирующие, стабилизирующие и клеящие составляющие, их состав и назначение. Стальные покрытые электроды: классификация и выбор электродов. | 1 | 2 |
|  | Практические работы: | 14 |  |
|  | 5.Практическая работа №1Ознакомление с рабочим местом сварщика, инструктаж по Т.Б. | 2 | 2 |
|  | 6.Практическая работа №2Условные обозначения швов на чертежах. Стальные покрытые электроды. Выбор режима ручной дуговой сварки. | 4 | 2 |
|  | 7.Практическая работа №3Техника выполнения швов в горизонтальном и в вертикальном положении. | 4 | 3 |
|  | 8. Практическая работа №4. Техника выполнения швов в нижнем и в потолочном положении. | 4 | 3 |
|  | Самостоятельная работа: -систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы при подготовке к занятиям; - подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка их к защите; - подготовка к выполнению индивидуальных заданий; - подготовка таблиц: Классификация сварных соединений.Классификация сварных швов. Сварочная дуга. - подготовка сообщений по темам:Особенности применения стальной сварочной проволоки. Виды электродов, применяемые на нефтепроводах. Виды сварки давлением. Виды сварки плавлением. | 9 |  |
| Тема 1.2. Сварочный пост и аппаратура для ручной дуговой сварки | Содержание: | 18 |  |
|  | 9.Сварочный пост: определение, состав, стационарные и передвижные пост. Сварочный трансформатор: назначение, устройство, принцип работы, маркировка, эксплуатация. Сварочный выпрямитель, преобразователь: назначение, устройство, принцип работы, маркировка, эксплуатация | 1 | 2 |
|  | 10. Сварочные агрегаты: назначение, устройство, принцип работы, маркировка, эксплуатация. Многопостовые сварочные системы: назначение, преимущества, расчет количества сварочных постов, балластный реостат. | 1 | 2 |
|  | 11. Оборудование импульсно-дуговой сварки: назначение, состав, применение. Осцилляторы: назначение, устройство, принцип работы, маркировка, эксплуатации. Параллельное включение источников питания: назначение, применение. Принадлежности и инструмент сварщика. | 1 | 2 |
|  | 12. Техника безопасности при выполнении ручной дуговой сварки. | 1 | 2 |
|  | Практические работы: | 14 |  |
|  | 13.Практические занятия №5 Сварочный трансформатор. Сварочный выпрямитель | 4 | 3 |
|  | 14.Практические занятия №6 Сварочный преобразователь и сварочный агрегат. Принадлежности и инструмент сварщика. | 4 | 3 |
|  | 15.Практические занятия №7 Многопостовые сварочные системы. Параллельное включение однофазных сварочных трансформаторов | 4 | 3 |
|  | 16.Дифференцированный зачет | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: | 9 |  |
|  | Начертить электрическую схему работы трансформатора, выпрямителя.Начертить электрическую схему работы многопостовой. Начертить схему работы осциллятора системы.Начертить электрическую схему включения однофазных трансформаторов на параллельную работу. Подготовка к практическим работам по метод.рекомендациям. Начертить электрическую схему включения в параллельную работу выпрямителей. Тиристорные источники питания. |  |  |
| МДК 01.02 Технология производства сварных конструкций |  | 61 |  |
| Тема 1.3. Технология производства сварных конструкций | Содержание: | 40 |  |
|  | 17.Сварочные материалы для изготовления сварных конструкций проволока, электроды. | 1 | 2 |
|  | 18. Технологическая схема изготовления металлоконструкций. Сварка балочных, решетчатых конструкций. | 1 | 2 |
|  | 19. Колонны. Классификация трубопроводов. Машины и механизмы, применяемые при сварке трубопроводов. | 1 |  |
|  | 20. Виды заготовительных операций и обработки металла. Подготовка труб к сборке. Сборка труб под сварку. | 1 | 2 |
|  | 21. Сварка труб с поворотом. Сварка неповоротных стыков труб. | 1 |  |
|  | 22. Сварка труб козырьком. Сварка труб с поддувом газа. | 1 | 2 |
|  | 23. Технология сварки труб при отрицательных температурах. | 1 |  |
|  | 24. Сварка горизонтальных сосудов. | 1 | 2 |
|  | 25. Рулонный способ сооружения цилиндрических резервуаров. | 1 |  |
|  | 26. Сварка газгольдеров | 1 |  |
|  | Практические занятия: | 30 |  |
|  | 27.Практические занятия № 8 Технология сборки и сварки решетчатых, листовых и балочных конструкций. | 3 | 3 |
|  | 28.Практические занятия № 9 Технология сборки и сварки трубных конструкций из углеродистых и легированных сталей | 3 | 3 |
|  | 29.Практические занятия№10Сварка труб с поворотом и без поворота труб. | 3 | 3 |
|  | 30.Практические занятия №11Сварка труб козырьком. Приварка заглушек трубам, сварка труб диаметром до 120 мм. | 3 | 3 |
|  | 31.Практические занятия №12 Рулонный способ сварки резервуаров (схемы) | 3 | 3 |
|  | 32.Практические занятия №13 Подготовка и сборка на прихватки пластин стыкового соединения без разделки кромок с применением сборочных приспособлений | 3 | 3 |
|  | 33.Практические занятия №14 Подготовка и сборка на прихватки пластин углового соединения без разделки кромок с применением сборочных приспособлений. | 3 | 3 |
|  | 34.Практические занятия №15 Подготовка и сборка на прихватки пластин нахлесточного соединения. | 3 | 3 |
|  | 35.Практические занятия №16 Подготовка, сборка и сварка пластин таврового соединения в нижнем положении шва. | 3 | 3 |
|  | 36.Дифференцированный зачет | 3 | 3 |
|  | Самостоятельная работа: | 21 |  |
|  | систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы при подготовке к занятиям; -подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка их к защите; - подготовка к выполнению рисунка: Устройство газгольдера. - подготовка и защита докладов: «Правила Т.Б., охраны труда и противопожарные мероприятия при сварочных работах». «Схема сварки нижнего центрального узла фермы». «Схема сварки конькового узла ферм». |  |  |
| МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой |  | 54 |  |
| Тема 1.4. Подготовка металла к сварке | Содержание: | 18 |  |
|  | 37. Типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке. | 1 | 2 |
|  | 38. Типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке. | 1 | 2 |
|  | 39. Средства и приёмы измерений линейных размеров, углов, отклонений формы поверхности. | 1 | 2 |
|  | 40. Требования к организации рабочего места и безопасности выполнения слесарных операций. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия: | 14 |  |
|  | 41.Практические занятия №17 Приобретение навыков правки металла при подготовкеметалла к сварке. | 2 | 3 |
|  | 42.Практические занятия №18Приобретение навыков гибки металла при подготовкеметалла к сварке. | 2 | 3 |
|  | 43.Практические занятия №19Приобретение навыков рубки металла при подготовке металла к сварке. | 2 | 3 |
|  | 44.Практические занятия №20Приобретение навыков резки металла при подготовкеметалла к сварке. | 2 | 3 |
|  | 45.Практические занятия №21Приобретение навыков работы с ручным электроинструментом. | 2 | 3 |
|  | 46.Практические занятия №22Приобретение навыков работы на вертикально-сверлильных станках. | 2 | 3 |
|  | 47. Практические занятия №23Приобретение навыков измерений линейных размеров,углов, отклонений формы поверхности. | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа: | 14 |  |
|  | -систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы при подготовке к занятиям; -подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка их к защите; - подготовка к выполнению индивидуальных заданий; - подготовка и защита докладов: «Примеры технологических и нетехнологических сварных конструкций»; «Схематичное представление технологического процесса изготовления сварных конструкций (в общем виде)»; «Современное оборудование для правки металла различной толщины»; «Современное оборудование для гибки металла различной толщины»; «Гильотинные ножницы для резки металла»; «Пресс-ножницы для резки фасонного проката»; «Дисковые ножницы для резки по непрямолинейной траектории»; «Газовая резка металла»; «Резка металла сжатой дугой»; «Лазерная резка металла»; |  |  |
| Тема 1.5. Сборка изделий под сварку | Содержание: | 18 |  |
|  | 48. Сборочно-сварочные приспособления: виды, назначение. Типы разделки кромок под сварку. | 1 | 2 |
|  | 49. Правила наложения прихваток. | 1 | 2 |
|  | 50. Сборка деталей под сварку с различными типами кромок. | 1 | 2 |
|  | 51. Организация рабочего места и безопасности труда присборочных работах. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия: | 14 |  |
|  | 52. Практические занятия №24 Отработка навыков проведения сборочно сварочныхработ на плитах. | 2 | 3 |
|  | 53. Практические занятия №25 Сборочные плиты, стеллажи, сборочные кондукторы. | 2 | 3 |
|  | 54. Практические занятия №26 Отработка навыков проведения сборочно сварочныхработ на стеллажах и сборочных кондукторах. | 2 | 3 |
|  | 55. Практические занятия №28 Отработка навыков разделки кромок стыковых швовперед сборкой изделий. | 2 | 3 |
|  | 56. Практические занятия №29 Отработка навыков разделки кромок угловых швов передсборкой изделий. | 2 | 3 |
|  | 57. Практические занятия №30 Отработка навыков разделки кромок тавровых швовперед сборкой изделий. | 2 | 3 |
|  | 58. Дифференцированный зачёт | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа: | 4 |  |
|  | -систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы при подготовке к занятиям; -подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка их к защите; |  |  |
| МДК 01.04 Контроль качества сварных соединений |  | 54 |  |
| Тема 1.6. Дефекты сварныхсоединений и способы ихустранения | Содержание: | 13 |  |
|  | 59. Определение дефектов. Дефекты подготовки металла и сборки. | 1 | 2 |
|  | 60. Дефекты формы шва. Внутренние и внешние дефекты | 1 | 2 |
|  | 61. Способы устранения дефектов. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 10 |  |
|  | 62. Практические занятия №31 Определение дефектов на сваренных образцах идефектоскопических снимках. | 2 | 3 |
|  | 63. Практические занятия №32Отработка навыков устранение дефектов вышлифовкой. | 2 | 3 |
|  | 64. Практические занятия №33Отработка навыков устранение дефектов вырубкой. | 2 | 3 |
|  | 65.Практические занятия №34Отработка навыков определения длины трещин и ихзасверливание по концам. | 2 | 3 |
|  | 66.Практические занятия №35Отработка навыков засверливания трещин по концам длины трещины. | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа: Устранение дефектов выплавлениемэлектродугой. Устранение дефектов выплавлением плазменной дугой. Влияние дефектов на работоспособность конструкции. Влияние окружающей среды на образование дефектов | 4 |  |
| Тема 1.7. Контроль сварных швов и соединений. Организация контроля сварочных работ | Содержание: | 23 |  |
|  | 67. Контроль внешним осмотром. Методы контроля. | 1 | 2 |
|  | 68. Магнитно-порошковый и магнитографический контроль. | 1 | 2 |
|  | 69.Рентгеновский и гамма контроль. | 1 | 2 |
|  | 70. Ультразвуковой контроль. | 1 | 2 |
|  | 71. Контроль исходных материалов. Виды контроля качества продукции. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия: | 18 |  |
|  | 72. Лабораторная работа №1 Визуально-измерительный контроль сварных соединений и швов. | 4 | 3 |
|  | 73. Лабораторная работа №2 Ультразвуковой метод контроля. | 4 | 3 |
|  | 74. Лабораторная работа №3 Магнитный метод контроля. | 4 | 3 |
|  | 75. Лабораторная работа №4 Капиллярная дефектоскопия (контроль жидкимипенетрантами) и контроль качества сварных соединений керосином. | 2 | 3 |
|  | 76. Дифференцированный зачёт | 4 | 3 |
|  | Самостоятельная работа: | 14 |  |
|  | -систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы при подготовке к занятиям; -подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка их к защите; - подготовка к выполнению индивидуальных заданий; - подготовка и защита докладов: «Виды поверхностных дефектов сварных швов, причины их образования и меры их предотвращения»; «Дефекты не сплошности в сварных швах, причины их образования и меры предотвращения»; «Виды трещин в сварных швах причины их образования и меры предотвращения»; «Связь дефектов подготовки и сборки с образованием дефектов сварки»; «Специфические дефекты в сварных соединениях конструкций из алюминия и его сплавов, причины их образования»; «Шаблоны сварщика –УШС, шаблон Красовского, калибры угловых швов: конструкция, назначение, схемы измерения параметров»; «Схемы измерения основных дефектов подготовки и сборки с применением шаблона УШС-3»; «Схемы измерения основных поверхностных дефектов шва с применением шаблона УШС-3»; «Технология радиографического контроля сварных швов»; «Технология проведения цветной дефектоскопии»; «Контроль течи исканием»; «Испытание сварного соединения на растяжение»; «Испытание сварного соединения на изгиб»; «Испытание сварного соединения на ударный изгиб» |  |  |
| Учебная практика - 36 часов |  |  |  |
|  | Виды работ:Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.Разметка при помощи линейки, угольника, циркуля, по шаблону, лазерных, ручных инструментов (нивелир, уровень).Выполнение комплексной работы. | 6 | 3 |
|  | Измерение параметров подготовки кромок и сборки элементов конструкции под сварку с применением измерительного инструмента сварщика (шаблоны). Выполнение комплексной работы. | 6 | 3 |
|  | Подготовка, настройка и порядок работы со специализированными источниками питания для сварки неплавящимся и для импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом. Выполнение комплексной работы. | 6 | 3 |
|  | Разделка кромок под сварку.Наложение прихваток. Прихватки пластин толщиной 2,3,4 мм. Прихватки пластин толщиной до 1 мм с отбортовкой кромок.Выполнение комплексной работы. | 6 | 3 |
|  | Сборка деталей в приспособлениях. Контроль качества сборки под сварку.Контроль сварных швов на герметичность- пневматические испытания с погружением образца в воду Выполнение комплексной работы. | 6 | 3 |
|  | Дифференцированный зачёт | 6 | 3 |
| Производственная практика-72 часов |  |  |  |
|  | Ознакомление с предприятием. Проведение инструктажей по охране труда на рабочих местах предприятий и организаций. Подготовка оборудования к сварке. | 6 | 3 |
|  | Выполнение текущего и периодического обслуживания сварочного оборудования для ручной дуговой сварки, ручной аргонодуговой и механизированной сварки плавлением в защитном газе. Настройка специальных функций специализированных источников питания для сварки неплавящимся электродом постоянного, переменного тока и импульсных, а также источников питания для импульсно- дуговой сварки плавящимся электродом. | 6 | 3 |
|  | Выполнение типовых слесарных операций, выполняемых при подготовке металла к сварке: резка, рубка, гибка и правка металла. Выполнение предварительной зачистки свариваемых кромок из углеродистых и высоколегированных сталей перед сваркой. | 6 | 3 |
|  | Выполнение предварительного подогрева перед сваркой с применением газового пламени, а также индуктивных нагревателей. | 6 | 3 |
|  | Чтение чертежей сварных конструкций по системе ЕСКД и оформленных в соответствии с ISO 2553. Чтение чертежей сварных конструкций, оформленных в соответствии с ANSI/AWS А2.4 и AWSА3.0. Выполнение разметки заготовок по чертежу (ЕСКД, ISO 2553, ANSI/AWS А2.4*). | 6 | 3 |
|  | Установка приспособлений для защиты обратной стороны сварного шва (для поддува защитного газа). Выполнение визуально-измерительного контроля точности сборки конструкций под сварку. | 6 | 3 |
|  | Выполнение визуально-измерительного контроля геометрии готовых сварных узлов на соответствие требованиям чертежа. Выполнение визуально-измерительного контроля размеров и формы сварных швов в узлах. Выявление и измерение типичных поверхностных дефектов в сварных швах. | 6 | 3 |
|  | Выполнение пневматических испытаний герметичности сварной конструкции. Выполнение гидравлических испытаний герметичности сварной конструкции. | 6 | 3 |
|  | Технология сборки и сварки решетчатых конструкции. Последовательность наложения сварных швов. Листовые конструкции. Технология сборки и сварки листовых конструкций Способы и последовательность выполнения швов. | 6 | 3 |
|  | Технология сборки и сварки трубных конструкций. Приварка патрубков и фланцев различных конструкций. Типы стыковых соединений трубных конструкций. | 6 | 3 |
|  | Сварка полимерных материалов нагретым инструментом НИ ручным способом. Сварка полимерных материалов с закладными нагревателями ЗН ручным способом. | 6 | 3 |
|  | Дифференцированный зачёт. | 6 | 3 |
|  | Экзамен квалификационный/демонстрационный экзамен | 6 |  |

4.  условия реализации программы

4.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета - теоретических основ сварки и резки металлов,

мастерских: слесарная, сварочная;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия);

- наглядные пособия:

- макеты, демонстрирующие конструкцию источников питания,

- макеты сборочного оборудования,

- плакаты с конструкцией источников, демонстрационные стенды,

- плакаты с технологическими цепочками изготовления отдельных видов сварных конструкций,

- демонстрационные стенды со вспомогательными инструментами,

- комплект видеофильмов с описанием технологических процессов изготовления различных сварных конструкций в соответствии с учебным планом: решётчатым конструкциям, балкам, резервуарам (горизонтальным и вертикальным), монтажу трубопроводов и т.п.;

- комплект образцов сварных соединений труб и пластин из углеродистой и легированной стали, цветных металлов и сплавов, в т. ч. с дефектами (не менее, чем по три образца со стыковыми швами пластин и труб, сваренных в различных пространственных положениях из углеродистой, легированной стали, цветных металлов и сплавов соответственно; не менее, чем по три образца с угловыми швами пластин, сваренных в различных пространственных положениях из углеродистой, легированной стали, цветных металлов и сплавов соответственно);

- комплект плакатов со схемами и порядком проведения отдельных видов контроля качества, демонстрационные стенды с образцами сварных швов, в которых наблюдаются различные дефекты сварки.

- технические средства обучения:

- компьютеры с лицензионным обеспечением;

- мультимедийный проектор.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

Оборудование слесарной мастерской:

- рабочее место преподавателя;

- вытяжная и приточная вентиляция;

- Комплект оборудования для обучающегося:

- уборочный инвентарь;

- станок отрезной, дисковый;

- станок ленточнопильный;

- вертикально-сверлильный станок;

- машина заточная;

- тележки инструментальные;

- верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками;

- заточной станок;

- индикатор часового типа;

- микрометры гладкие;

- штангенциркули;

- штангенрейсмусы;

- угломер универсальный;

- угольники поверочные слесарные с широким основанием УШ;

- уровень брусковый;

- циркули разметочные;

- чертилки;

- кернеры;

- радиусомеры №№ 1, 2;

- резьбомеры (метрические, дюймовые);

- калибры пробки (гладкие, резьбовые);

- резьбовые кольца;

- калибры скобы;

- щупы плоские;

- бородки слесарные;

- дрель электрическая;

- зубила слесарные;

- ключи гаечные рожковые;

- наборы торцовых головок;

- осцилляционная машина;

- гайковерт с набором головок;

- болгарка;

- плита поверочная;

- наковальня;

- электролобзик;

- пила сабельная;

- паста абразивная;

- электрические ножницы по металлу;

- зенковки конические;

- зенковки цилиндрические;

- зенкера;

- резьбонарезной набор;

- круглогубцы;

- клещи;

- молотки слесарные;

- напильники различных видов с различной насечкой;

- надфили разные;

- ножницы ручные для резки металла;

- ножовки по металлу;

- острогубцы (кусачки);

- пассатижи комбинированные;

- плоскогубцы;

- поддержки;

- натяжки ручные;

- обжимки;

- чеканы;

- притиры плоские и конические;

- лампа паяльная;

- шаберы;

- призмы для статической балансировки деталей;

- приспособления для гибки металла;

- трубогибочный станок;

- трубоприжим;

- тисочки ручные;

- тиски машинные;

- защитные экраны для рубки;

- шкаф для хранения изделий обучающихся;

- тележка для перевозки приспособлений и заготовок;

- ящик для хранения использованного обтирочного материала

- пистолет заклепочный;

- набор шлифовальной бумаги;

- набор абразивных брусков;

- шлифовальная машинка;

- набор сверл;

- Оборудование для резки по металлу (гибки):

- дрель;

- угловая шлифовальная машина;

- пила торцовочная;

- ножницы листовые;

- универсальный резак;

- гайковерт ударный;

- набор метчиков и плашек;

- молоток слесарный 500 г;

- ножницы по металлу;

- ножовка по металлу;

- резиновая киянка 450 г.;

- набор напильников;

- набор надфилей;

- твердосплавный разметочный карандаш;

-стеллаж;

-шкаф для хранения инструмента;

-ножницы гильотинные.

Оборудование сварочной мастерской:

- рабочее место преподавателя;

- вытяжная вентиляция - по количеству сварочных постов;

- Оборудование сварочного поста для дуговой сварки и резки металлов на 1 рабочее место (на группу 15 чел):

- сварочное оборудование для ручной дуговой сварки;

- сварочный стол;

- приспособления для сборки изделий;

- молоток-шлакоотделитель;

- разметчики (керн, чертилка);

- маркер для металла белый;

- маркер для металла черный.

- Инструменты и принадлежности на 1 рабочее место (на группу 15 чел):

- угломер;

- линейка металлическая;

- зубило;

- напильник  треугольный;

- стальная линейка-прямоугольник;

- пассатижи (плоскогубцы);

- штангенциркуль;

- комплект для визуально-измерительного контроля (ВИК);

-  комплект для проведения ультразвукового метода контроля;

- комплект для проведения магнитного метода контроля;

- комплект для проведения капиллярной дефектоскопии.

- Защитные средства на 1 обучающегося (на группу 15 чел):

- костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны);

- защитные очки;

- защитные ботинки;

- краги спилковые.

- Дополнительное оборудование мастерской (полигона):

- столы металлические;

- стеллажи металлические;

- стеллаж для хранения металлических листов.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

- Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО /под общей редакцией Ю.В. Казакова-М: ИЦ «Академия», 2013. - 400 с.

- Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений: учебник для СПО /В.В. Овчинников - М., ИЦ «Академия», 2015. - 224 с.

- Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. Практикум: учебное пособие/В.В. Овчинников-М., ИЦ «Академия», 2014. - 112 с.

- Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений. Практикум: учебное пособие для СПО /В.В. Овчинников. - М., ИЦ «Академия», 2014. – 64 с.

- Милютин В.С Источники питания и оборудование для электрической сварки плавлением: учебник для СПО/В.С. Милютин. Р.Ф. Катаев-М., ИЦ «Академия», 2013. - 368 с.

- Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для СПО/Б.Г. Маслов, Выборнов А.П.- М.:ИЦ «Академия», 2014.-288 с.

Дополнительные источники:

- Маслов Б.Г. Сварочные работы.  -  М., ИЦ «Академия», 2014. - 240 с.

- Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений. - М., ИЦ «Академия», 2012. - 200 с.

- Овчинников В.В. Оборудование, механизация  и автоматизация сварочных процессов. – М., ИЦ «Академия», 2012. - 224 с.

- Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ.  Рабочая тетрадь. -   М., ИЦ «Академия», 2012. - 80 с.

- Овчинников В.В. Контроль качества сварочных соединений. Практикум. -  М., ИЦ «Академия», 2012. - 240 с.

Интернет- ресурсы:

- www.svarka.net

- www.weldering.com

Нормативные документы:

- ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений.

- ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определение основных понятий.

- ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества.

- ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод.

- ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

- ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 20415-82 Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения.

- ГОСТ 20426-82 Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения.

- ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 3.1705-81 Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Сварка

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального модуля обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля демонстрируемых студентами знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу «Организация и технология сборки, регулировки и испытания машин и оборудования различного назначения».

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения студентов в начале обучения.

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

| Результаты (освоенные профессиональные и общие компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций | Определяет основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах. Устанавливает основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок. Излагает основные правила чтения чертежей и спецификаций. Анализирует чертежи и спецификации, оформленными в соответствии с международными стандартами по сварке и родственным технологиям |
| ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке | Излагает основные правила чтения технологической документации. Анализирует производственно-технологическую и нормативную документацию для выполнения трудовых функций. |
| ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки | Перечисляет классификацию сварочного оборудования. Объясняет устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения. Перечисляет основные принципы работы источников питания для сварки. Формулирует правила технической эксплуатации электроустановок. Осуществляет организацию сварочного поста. Устанавливает работоспособность и исправность оборудования поста для сварки. Объясняет эксплуатацию оборудования для сварки. |
| ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки | Определяет классификацию сварочных материалов. Объясняет правила хранения и транспортировки сварочных материалов. Проводит подготовку сварочных материалов к сварке Использует сварочные материалы. |
| ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку | Перечисляет слесарные операции, выполняемые при подготовке металла к сварке: разметка, резка, рубка, гибка и правка металла. Излагает правила подготовки кромок изделий под сварку. Называет виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки. Объясняет правила сборки элементов конструкции под сварку. Описывает виды и назначение ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов конструкции под сварку. Проводит подготовку металла к сварке в соответствии с ГОСТами. Разрабатывает последовательность сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений Разрабатывает последовательность сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках. Анализирует использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку. |
| ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку | Формулирует правила сборки элементов конструкции под сварку. Объясняет этапы проверки качества подготовки элементов конструкции под сварку. Перечисляет этапы контроля качества сборки элементов конструкции под сварку. Проводит контроль качества сборки элементов конструкции под сварку, в соответствии с производственно-технологической и нормативной документацией. |
| ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла | Представляет основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения). Анализирует необходимость проведения подогрева при сварке. Объясняет порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла. Разрабатывает технологию выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке. |
| ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки | Перечисляет типы дефектов сварного шва. Называет виды и назначение ручного и механизированного инструмента для зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки. Объясняет технологию зачистки швов после сварки. |
| ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по сварке | Классифицирует типы дефектов сварного шва. Перечисляет измерительный инструмент для контроля геометрических размеров сварного шва. Определяет причины появления дефектов сварных швов и соединений. Анализирует причины возникновения дефектов сварных швов и соединений. Объясняет способы предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах. Проводит методы неразрушающего контроля. |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Представляет актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. Определяет алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях Объясняет сущность и/или значимость социальную значимость будущей профессии. Анализирует задачу профессии и выделять её составные части. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | Представляет содержание актуальной нормативно-правовой документации Определяет возможные траектории профессиональной деятельности Проводит планирование профессиональной деятельность |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Распознает рабочую проблемную ситуацию в различных контекстах. Определяет основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном контексте. Устанавливает способы текущего и итогового контроля профессиональной деятельности. Намечает методы оценки и коррекции собственной профессиональной деятельности. Создает структуру плана решения задач по коррекции собственной деятельности. Представляет порядок оценки результатов решения задач собственной профессиональной деятельности. Оценивает результат своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Анализирует планирование процесса поиска. Формулирует задачи поиска информации Устанавливает приемы структурирования информации. Определяет номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности. Определяет необходимые источники информации. Систематизировать получаемую информацию. Выявляет наиболее значимое в перечне информации. Составляет форму результатов поиска информации. Оценивает практическую значимость результатов поиска. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Определяет современные средства и устройства информатизации. Устанавливает порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. Выбирает средства информационных технологий для решения профессиональных задач. Определяет современное программное обеспечение. Применяет средства информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. | Описывает психологию коллектива. Определяет индивидуальные свойства личности. Представляет основы проектной деятельности Устанавливает связь в деловом общении с коллегами, руководством, клиентами. Участвует в работе коллектива и команды для эффективного решения деловых задач. Проводит планирование профессиональной деятельности |

Приложение 2.2

к ПООП-П по профессии

15.01.05 Сварщик (ручной и частично

Механизированной сварки(наплавки)

Рабочая ПРОГРАММа

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом»

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

г. Ясный 2022г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее- ФГОС СПО) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 817 от 2.08.2013 г. с изменениями и дополнениями от 9.04.2015г.)

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | . |
| --- | --- |
| 2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |  |
| 4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида деятельности) |  |

1. общая характеристика рабочей пРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее ППКРС)в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии (специальности) среднего профессионального образования (СПО) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. N 50, Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2016 г. Регистрационный № 41197)

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения программы профессионального модуля студент должен освоить вид ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом и соответствующие ему профессиональные компетенции:

| Код | Профессиональные компетенции |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. |
| ПК 2.2. | Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. |
| ПК 2.3. | Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. |
| ПК 2.4. | Выполнять дуговую резку различных деталей. |

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:

| Код | Общие компетенции |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| иметь практический опыт | - проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; - проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; - проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; - подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; - настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; - выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций; - выполнения дуговой резки. |
| --- | --- |
| уметь | - проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; - настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; - выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; - владеть техникой дуговой резки металла. |
| знать | - основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах; - основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; - сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; - технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва; - основы дуговой резки; - причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом. |

Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО и данной рабочей программе, могут быть дополнены в рабочей программе профессионального модуля на основе:

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов;

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда.

- обсуждения с заинтересованными работодателями.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 333 часа, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов;

самостоятельной работы обучающегося - 27 часа;

учебной практики - 108 часа;

производственной практики - 144 часов;

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (РД)

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента |  | Внеаудиторная (самостоятельная) работа студента | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия (работы), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 | МДК.02.01.Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами | 81 | 54 | 38 | 27 | - | - |
|  | Учебная практика | 108 |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) (концентрированная) | 144 |  |  |  |  | 144 |
|  | Всего: | 333 | 54 | 38 | 27 | 108 | 144 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студента | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 Ручная дуговая сварка наплавка и резка деталей из углеродистых и конструкционных сталей и цветных металлов и сплавов |  | 333 |  |
| МДК. 02.01.Технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами |  | 81 |  |
| Тема 1.1. Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами | Содержание | 40 |  |
|  | 1. Ручная дуговая сварка: область применения; преимущества и недостатки | 1 | 3 |
|  | 2.Параметры режима ручной дуговой сварки: определение «режим сварки»; основные параметры режима сварки; способы определения параметров режима сварки (расчетный, опытный, табличный и графический); влияние параметров режима сварки на геометрические размеры сварного шва | 2 | 3 |
|  | 3. Технология ручной дуговой сварки: способы зажигания дуги; способы выполнения сварных швов; особенности выполнения швов в различных пространственных положениях | 2 | 3 |
|  | 4. Сварка углеродистых и легированных сталей: свойства и классификация сталей; группы свариваемости; технология ручной дуговой сварки сталей | 2 | 3 |
|  | 5. Сварка цветных металлов: алюминия и его сплавов; меди и ее сплавов; никеля и его сплавов. | 1 | 3 |
|  | Практические занятия | 32 |  |
|  | Практическое занятие № 1. Параметры режима ручной дуговой сварки и выбор режима сварки, проверка наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие № 2. Подсчет расхода сварочных материалов при ручной дуговой сварки. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие № 3. Оценка свариваемости сталей. Формула углеродного эквивалента. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 4. Влияние легирующих элементов на свариваемость сталей. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5. Сварки цветных металлов и их сплавов. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 6. Составление технологической карты на сборочн - сварочные работы. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие № 7. Техника сварки стыковых швов в нижнем положении. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие № 8. Техника сварки стыковых швов в вертикальном и горизонтальном положении. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие № 9 Техника сварки угловых швов в нижнем положении. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие № 10 Техника сварки угловых швов в вертикальном и горизонтальном положении. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие № 11 Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе в вертикальном положении угловых швов. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие № 12 Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе в горизонтальном положении стыковых швов. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие № 13 Изучение особенностей техники сварки в различных пространственных положениях. | 4 | 2 |
|  | Практическое занятие № 14 Изучение особенностей техники сварки в различных пространственных положениях. | 4 | 2 |
| Тема 1.2. Дуговая наплавка металлов | Содержание | 6 | 2 |
|  | 1. Общие сведения о наплавке: назначение; сущность наплавки; способы и их характеристика. Материалы для наплавки: электроды; флюсы; твёрдые сплавы. | 2 | 3 |
|  | 2. Техника наплавки различных поверхностей: тел вращения и плоских поверхностей |  | 3 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 15 Определение основных параметров ручной дуговой наплавки. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие № 16 Изучение особенностей дуговой наплавки плавящимся электродом. | 2 |  |
| Тема 1.3. Дуговая резка металлов | Содержание | 6 |  |
|  | 1.Дуговые способы резки: сущность, назначение и область применения | 2 |  |
|  | 2. Технология ручной дуговой резки плавящимся электродом | 2 |  |
|  | Практическое занятие | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 17 Выбор режимов для резки различных изделий | 2 |  |
| Тема 1.4. Дефекты сварных соединений. | Содержание | 2 |  |
|  | Дефекты подготовки и сборки. Основные дефекты в металле шва: причины и методы устранения. Дефекты формы шва. Внутренние дефекты. Предупреждение и исправление дефектов. Напряжения и деформации при сварке. Понятия о сварочных напряжениях и деформациях. Методы снижения напряжений и деформаций в процессе сварки. Основные приемы устранения напряжений и деформаций сварных конструкций. | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении ПМ.02 - систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы при подготовке к занятиям; - подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических и лабораторных работ и подготовка их к защите; - подготовка к выполнению индивидуальных заданий; - подготовка и защита рефератов по разделу 1 ПМ.02: «Типы и марки электродов для сварки углеродистых и легированных сталей»; «Типы и марки электродов для сварки цветных металлов и их сплавов»; «Типы и марки электродов для наплавки»; «Методы повышения производительности ручной сварки и наплавки покрытыми электродами»; «Дуговая наплавка под флюсом»; «Дуговая наплавка в защитных газах»; «Дуговая наплавка порошковыми проволоками». - информационные сообщения на темы: Сварочные напряжения, деформации и перемещения; расчёт сварных швов на прочность. Термическая обработка сварных конструкций. Техника безопасности при выполнении сварочных работ. Техника безопасности при выполнении наплавочных работ. Способы и приёмы ручной дуговой наплавки. – практическое задание: Выбор режима сварки по заданным параметрам. Выбор режима наплавки по заданным параметрам. Выбор режима резки по заданным параметрам. |  | 27 |  |
| Тематика домашних заданий Определить основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах. Перечислить основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой. Назвать марки сварочных материалов, используемых для ручной дуговой сварки цветных металлов и сплавов. Перечислить критерии проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки. Изложить технику и технологию ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва. Указать основные параметры режима ручной дуговой сварки. Перечислить оборудование сварочного поста ручной дуговой сварки. Установить этапы проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Сформулировать этапы настройки оборудования ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Определить основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений из цветных металлов и сплавов, и обозначение их на чертежах. Перечислить сварочные материалы для ручной дуговой сварки цветных металлов и сплавов. Изложить особенности сварки цветных металлов и сплавов. Перечислить марки сварочных материалов, используемых для дуговой наплавки металлов. Объяснить технику наплавки различных поверхностей. Установить марки сварочных материалов, используемых для дуговой резки металлов. Изложить технологию ручной дуговой резки плавящимся электродом. |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1.Организация рабочего места и правила безопасности труда при ручной дуговой сварке, наплавке, резке плавящимся покрытым электродом (РД). Комплектация сварочного поста РД. 2.Настройка оборудования для РД. Зажигание сварочной дуги различными способами. 3. Подбор режимов РД углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов. 4. Подготовка под сварку деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов. 5. Сборка деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов с применением приспособлений и на прихватках. 6.Выполнение РД угловых швов пластин из углеродистой и конструкционной стали в различных положениях сварного шва. 7.Выполнение РД пластин из углеродистой и конструкционной стали в различных положениях сварного шва. 8. Выполнение РД кольцевых швов труб из углеродистых и конструкционных сталей в различных положениях сварного шва. 9. Выполнение РД угловых швов пластин из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва. 10. Выполнение РД стыковых швов пластин из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва. 11. Выполнение РД кольцевых швов труб из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва. 12. Выполнение РД стыковых и угловых швов пластин толщиной 2-20 мм из углеродистой стали в горизонтальном, вертикальном и потолочном положениях. 13.Выполнение РД кольцевых швов труб диаметром 25 - 250 мм, с толщиной стенок 1,6 - 6 мм из углеродистой стали в горизонтальном, вертикальном и в наклонном положении под углом 45°. положении. 14. Выполнение дуговой резки листового металла. Выполнение дуговой резки металла различного профиля. 15. Выполнение дуговой резки металла различного сечения большой толщины. 16. Выполнение ручной дуговой наплавки валиков на плоскую поверхность деталей в различных пространственных положениях сварного шва. 17. Выполнение ручной дуговой наплавки на цилиндрическую поверхность деталей в различных пространственных положениях. 18. Дифференцированный зачёт |  | 108 |  |
| Производственная практика (концентрированная) Виды работ 1. Ознакомление с предприятием. Проведение инструктажей по охране труда на рабочих местах предприятий и организаций. 2. Чтение чертежей, схем, маршрутных и технологических карт. 3. Выполнение подготовки деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов под сварку. 4. Выполнение сборки деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов под сварку на прихватках и с применением сборочных приспособлений. 5. Выполнение РД угловых и стыковых швов пластин из углеродистой и конструкционной стали в различных положениях сварного шва 6. Выполнение РД кольцевых швов труб из углеродистых и конструкционных сталей в различных положениях сварного шва. 7. Выполнение РД угловых швов пластин из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва. 8. Выполнение РД стыковых швов пластин из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва. 9. Выполнение РД кольцевых швов труб из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва. 10. Выполнение РД стыковых и угловых швов пластин из углеродистой стали в горизонтальном, вертикальном и потолочном положениях. 11. Выполнение РД кольцевых швов труб из углеродистой стали в горизонтальном, вертикальном положениях. 12. Выполнение РД кольцевых швов труб из углеродистой стали в наклонном положении под углом 450. 13. Выполнение дуговой резки листового металла различного профиля. 14. Выполнение ручной дуговой наплавки валиков на плоскую и цилиндрическую поверхность деталей в различных пространственных положениях сварного шва. 15.Дифференцированный зачет |  | 144 |  |
| Экзамен квалификационный/демонстрационный экзамен |  |  |  |
| Всего |  | 333 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3.  условия реализации программы

профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета - теоретических основ сварки и резки металлов, мастерских: слесарная, сварочная;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия);

- наглядные пособия:

макеты, демонстрирующие конструкцию источников питания,

макеты сборочного оборудования,

плакаты с конструкцией источников, демонстрационные стенды,

плакаты с технологическими цепочками изготовления отдельных видов сварных конструкций,

демонстрационные стенды со вспомогательными инструментами,

комплект видеофильмов с описанием технологических процессов изготовления различных сварных конструкций - решётчатых конструкций, балок, резервуаров (горизонтальных и вертикальных), монтажу трубопроводов и т.п.;

комплект образцов сварных соединений труб и пластин из углеродистой и легированной стали, цветных металлов и сплавов, в т. ч. с дефектами (не менее, чем по три образца со стыковыми швами пластин и труб, сваренных в различных пространственных положениях из углеродистой, легированной стали, цветных металлов и сплавов соответственно: не менее, чем по три образца с угловыми швами пластин, сваренных в различных пространственных положениях из углеродистой, легированной стали, цветных металлов и сплавов соответственно);

комплект плакатов со схемами и порядок проведения отдельных видов контроля качества, демонстрационные стенды с образцами сварных швов, в которых наблюдаются различные дефекты сварки.

- технические средства обучения:

компьютеры с лицензионным обеспечением;

мультимедийный протектор.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

Оборудование сварочной мастерской:

- рабочее место преподавателя;

вытяжная вентиляция - по количеству сварочных постов;

Оборудование сварочного поста для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) металлов на 1 рабочее место (на группу 15 чел):

- комплект сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки);

- сварочный стол;

- приспособления для сборки изделий;

- молоток-шлакоотделитель;

- разметчики (керн, чертилка);

- маркер для металла белый;

- маркер для металла черный.

Инструменты и принадлежности на 1 рабочее место (на группу 15 чел):

- угломер;

- линейка металлическая;

- зубило;

- напильник  треугольный;

- напильник круглый;

- стальная линейка;

- пассатижи (плоскогубцы);

- штангенциркуль;

- комплект визуально-измерительного контроля (ВИК).

Защитные средства на 1 обучающегося (на группу 15 чел):

- костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны);

- защитные очки;

- защитные ботинки;

- краги спилковые.

Дополнительное оборудование мастерской (полигона):

- столы металлические;

- стеллажи металлические;

- стеллаж для хранения металлических листов.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Специальные способы сварки и резки: уч. пособие для студентов учреждений СПО/М.Д. Банов,  В.В. Масаков, Н.П. Плюснина.  – М.; ИЦ «Академия», 2014 – 208 с.

2. Электрическая дуговая сварка: уч.пособие для студ. НПО /В.С. Виноградов. – М.: ИЦ «Академия», 2013 -208 с

3. Сварка и резка металлов: учеб. пособие для нач. проф. образования /М.Д. Банов, Ю.В. Казаков, М.Г. Козулин и др.; под ред. Ю.В. Казакова. – М.; ИЦ «Академия», 2013. - 400 с.

4. Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник для нач. проф образования /В.В. Овчинников. – М.: ИЦ «Академия», 2013. – 320 с.

5. Овчинников В.В. «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)» плавящимся покрытым электродом учеб. для студ. учреждений сред. проф.  образования/ В.В. Овчинников. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 208с.

6. Овчинников В.В. «Технология ручной дуговой и плазменной  сварки и резки металлов» учеб. для нач. проф. образования/ В.В. Овчинников.- 2-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240с.

Дополнительные источники:

Маслов Б.Г. Сварочные работы.  -  М., ИЦ «Академия», 2014. - 240 с.

Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ.  Рабочая тетрадь. -   М., ИЦ «Академия», 2012. - 80 с.

Чебан В.А. Сварочные работы.  - Ростов на Дону, Феникс, 2010. - 368 с.

Интернет- ресурсы:

1. Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-reska.ru – www.svarka.net, www.svarka-reska.ru

2. Сайт в интернете «Сварка и сварщик», форма доступа: www.weldering.com

Нормативные документы:

- ГОСТ 2601-84. Сварка металлов. Термины и определение основных понятий.

- ГОСТ 9466-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия.

- ГОСТ 9467-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы.

- ГОСТ 10051-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки поверхностных слоёв с особыми свойствами. Типы.

- ГОСТ 10052-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы.

- ГОСТ 11969-79 Сварка плавлением. Основные положения и их обозначения.

- ГОСТ 23870-79 Свариваемость сталей. Метод оценки влияния сварки плавлением на основной металл.

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные и общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. | Определяет основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах. Перечисляет основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом. Называет сварочные материалы для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Объясняет технику и технологию ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва. Проводит проверку оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Проводит проверку работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Проводит проверку наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Проводит проверку сварочных материалов для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Проводит настройку оборудования ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки. Выполняет сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва. | Текущий контроль в форме: -защиты практических занятий; Дневники по учебной и производственной практике. Анализ и оценка качества проведения пробных уроков и занятий. Экзамен по профессиональному модулю. Характеристика с производственной практики. |
| ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. | Определяет основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений из цветных металлов и сплавов, и обозначение их на чертежах. Называет сварочные материалы для ручной дуговой сварки цветных металлов и сплавов. Объясняет технику и технологию ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом различных деталей из цветных металлов и сплавов. Проводит проверку оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Проводит проверку работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Проводит проверку наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Проводит проверку сварочных материалов для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Проводит настройку оборудования ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки. Выполняет сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. |  |
| ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. | Называет сварочные материалы для дуговой наплавки. Объясняет технику и технологию ручной дуговой наплавки. Проводит проверку оснащенности сварочного поста дуговой наплавки. Проводит проверку работоспособности и исправности оборудования поста дуговой наплавки. Проводит проверку наличия заземления сварочного поста. Проводит проверку сварочных материалов для дуговой наплавки покрытым электродом. Проводит настройку оборудования дуговой наплавки покрытым электродом. Владеет техникой дуговой наплавки металла. |  |
| ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. | Называет сварочные материалы для дуговой резки металлов. Объясняет технику и технологию дуговой резки. Проводит проверку оснащенности сварочного поста дуговой резки. Проводит проверку работоспособности и исправности оборудования поста дуговой резки. Проводит проверку наличия заземления сварочного поста. Проводит проверку сварочных материалов для дуговой резки покрытым электродом. Проводит настройку оборудования дуговой резки покрытым электродом. Владеет техникой дуговой резки металла. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Представляет актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. Определяет алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях Объясняет сущность и/или значимость социальную значимость будущей профессии. Анализирует задачу профессии и выделять её составные части. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы; социологический опрос, анкетирование |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | Представляет содержание актуальной нормативно-правовой документации Определяет возможные траектории профессиональной деятельности Проводит планирование профессиональной деятельность |  |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Распознает рабочую проблемную ситуацию в различных контекстах. Определяет основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном контексте. Устанавливает способы текущего и итогового контроля профессиональной деятельности. Намечает методы оценки и коррекции собственной профессиональной деятельности. Создает структуру плана решения задач по коррекции собственной деятельности. Представляет порядок оценки результатов решения задач собственной профессиональной деятельности. Оценивает результат своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Анализирует планирование процесса поиска. Формулирует задачи поиска информации Устанавливает приемы структурирования информации. Определяет номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности. Определяет необходимые источники информации. Систематизировать получаемую информацию. Выявляет наиболее значимое в перечне информации. Составляет форму результатов поиска информации. Оценивает практическую значимость результатов поиска. |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Определяет современные средства и устройства информатизации. Устанавливает порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. Выбирает средства информационных технологий для решения профессиональных задач. Определяет современное программное обеспечение. Применяет средства информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности. |  |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. | Описывает психологию коллектива. Определяет индивидуальные свойства личности. Представляет основы проектной деятельности Устанавливает связь в деловом общении с коллегами, руководством, клиентами. Участвует в работе коллектива и команды для эффективного решения деловых задач. Проводит планирование профессиональной деятельности |  |

Приложение 2.3

к ПООП-П по профессии

15.01.05 Сварщик (ручной и частично

Механизированной сварки(наплавки)

Рабочая ПРОГРАММа

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 «Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе»

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

г. Ясный 2020г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее-ФГОС СПО) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 817 от 2.08.2013 г. с изменениями и дополнениями от 9.04.2015г.)

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| 3. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 14 |
| 4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 17 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППКРС в соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ифедеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии (специальности) среднего профессионального образования (СПО) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. N 50, Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2016 г. Регистрационный № 41197)

В результате изучения программы профессионального модуля студент должен освоить вид деятельности проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки и соответствующие ему профессиональные компетенции:

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения программы профессионального модуля студент должен освоить вид деятельности: ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом и соответствующие ему профессиональные компетенции:

иметь практический опыт:

-проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;

-проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;

- проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;

-подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;

-настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе для выполнения сварки;

-ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей и конструкций;

уметь:

-проверять работоспособность и исправность оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;

-настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;

-выполнять ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;

знать:

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений,

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе, и обозначение их на чертежах;

- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе;

- сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения;

- основные типы и устройства для возбуждения и стабилизации сварочной дуги (сварочные осцилляторы);

- правила эксплуатации газовых баллонов;

- техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе для сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке) неплавящимся электродом в защитном газе;

| Код | Профессиональные компетенции |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. |
| ПК 3.2. | Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. |
| ПК 3.3. | Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей. |

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:

| Код | Общие компетенции |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. |

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 395 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 47часов;  самостоятельной работы обучающегося – 24 часов;

учебной практики -108 часа;

производственной практики - 216 часов;

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.03 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  |  | Практика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента |  |  |  |  | Внеаудиторная (самостоятельная) работа студента |  | Учебная, часов |  | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов |  | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия (работы), часов |  |  | Всего, часов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. | МДК.03.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе | 71 | 47 |  | 29 |  |  | 24 |  | - |  | - |
|  | Учебная практика | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) (концентрированная) | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
|  | Всего: | 395 | 47 |  |  | 29 |  |  | 24 |  | 108 | 216 |

2.2.Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся покрытым электродом в защитном газе

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа. | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК.03.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе |  | 71 |  |
| Тема 3.1. Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва | Содержание | 27 |  |
|  | Дуговая сварка неплавящимся электродом. Определение, область применения, международные обозначения. Сущность процесса сварки неплавящимся электродом в защитном газе, достоинства и недостатки. | 2 | 2 |
|  | Основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе. Неплавящиеся электроды. | 2 | 2 |
|  | Правила эксплуатации газовых баллонов. Защитные газы. Газовая защита сварочной ванны. Сварочные (присадочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. | 2 | 2 |
|  | Организация сварочного поста. Сварка на постоянном и переменном токе. Планировка сварочной кабины. Источники питания: трансформаторы, выпрямители, инверторы, специализированные установки. Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, и условия работы конторольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения. Основные типы и устройства для возбуждения и стабилизации сварочной дуги. Сварочные осцилляторы. Способы зажигания дуги. | 4 | 2 |
|  | Практические занятия: | 17 |  |
|  | Практическая работа №1. Настройка сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. Подготовка и проверка сварочных материалов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполненных ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе, и обозначение их на чертежах. | 3 | 2 |
|  | Практическая работа №2. Выбор параметров сварки. Движение горелки и присадочного материала. Сварка тавровых, угловых и нахлесточных швов. Сварка стыковых швов в вертикальном и потолочном положении. | 2 | 2 |
|  | Практическая работа №3. Технология аргонодуговой и комбинированной сварки неповоротных стыков труб из углеродистых и низколегированных сталей диаметром 100 мм и менее | 2 | 32 |
|  | Практическая работа №4. Аргонодуговая сварка корневого слоя шва стыков толстостенных трубопроводов. Приварка подкладного кольца к трубе аргонодуговой сваркой | 2 | 3 |
|  | Практическая работа №5. Техника и технология сварки углеродистых и низколегированных сталей. Выбор режимов сварки | 2 | 3 |
|  | Практическая работа №6. Контроль качества сварных соединений углеродистых и низколегированных сталей ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. | 2 | 3 |
|  | Практическая работа №7. Техника и технология сварки высоколегированных (нержавеющих) сталей. Выбор режимов сварок. Технология сварки высоколегированных. Конструктивные размеры стыковых соединений при сварке высоколегированных сталей. Выбор режимов сварки. | 4 | 3 |
|  | Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятий Самостоятельное изучение материала по учебной и специальной технической литературе Рефераты по темам: Меры безопасности при проведении ручной аргонодуговой сварки. Правила эксплуатации газовых баллонов. Сущность и классификация видов ручной сварки в защитных газах. Сварка импульсной дугой. Создание газовой защиты Основные типы соединений и швов, выполняемых ручной аргонодуговой сваркой. Условные обозначения швов сварных соединений и обозначение их на чертежах. Конструктивные элементы сварных соединений. Разработка операционной карты сварки сварного соединения ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в среде защитного газа деталей из высоколегированных (нержавеющих) сталей. Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления дефектов сварных швов для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. | 12 |  |
| Тема 3.2. Технология ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. | Содержание: | 20 |  |
|  | Технология сварки алюминия и его сплавов. Техника сварки деталей из алюминиевых сплавов. | 2 | 2 |
|  | Сварочные материалы для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе деталей из алюминия. Расход сварочных материалов. | 2 | 2 |
|  | Подготовка к сварке. Выбор режимов сварки деталей из алюминиевых сплавов. Техника сварки деталей из алюминиевых сплавов. | 2 | 3 |
|  | Дефекты сварных швов конструкций из углеродистой, конструкционной и легированной стали, цветных металлов и их сплавов, выполненных РАД, способы их предупреждения и устранения. | 2 | 2 |
|  | Практические работы: | 12 |  |
|  | Практическая работа №8. Техника и технология сварки алюминиевых сплавов. Выбор режимов сварки | 2 | 2 |
|  | Практическая работа №9. Контроль качества сварных соединений из алюминиевых сплавов ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. Технология сварки меди и ее сплавов. Трудности при сварке меди. Выбор режимов сварки деталей из медных сплавов. | 2 | 3 |
|  | Практическая работа №10. Подготовка к сварке деталей из меди и ее сплавов. | 2 | 2 |
|  | Практическая работа №11. Ручная дуговая наплавка неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей. | 2 | 3 |
|  | Практическая работа №12. Техника и технология ручной дуговой наплавки неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей. Контроль качества наплавки | 2 | 3 |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |
| Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятий. Самостоятельное изучение материала по учебной и специальной технической литературе Рефераты по темам: Предварительная правка и очистка деталей под сварку. Разметка и резка деталей. Подготовка кромок под сварку. Сборка узлов под сварку. Подготовка сварочной проволоки. Особенности дуги в защитных газах. Организация сварочного поста и оборудование для аргонодуговой сварки. Инструменты и принадлежности сварщика для выполнения ручной аргонодуговой сварки. Основные технические характеристики источников питания для ручной аргонодуговой сварки. Сварочные трансформаторы. Сварочные выпрямители. Сварочные генераторы и преобразователи. Сварочные инверторы Разработка операционной карты сварки сварного соединения ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в среде защитного газа деталей из алюминия |  | 12 |  |
| Учебная практика – 108 часа |  |  |  |
| 1.Подготовка и настройка сварочного поста к сварке. Выбор присадочного материала. Подготовка деталей из углеродистой стали к наплавке. Наплавка в нижнем и вертикальном положениях. Подготовка цилиндрических деталей из углеродистой стали к наплавке. Наплавка детали цилиндрической формы. Контроль качества наплавки. |  | 6 | 3 |
| 2.Сварка труб диаметром из низкоуглеродистой стали в наклонном положении |  | 6 | 2 |
| 3.Комбинированная сварка труб в наклонном положении. Корневой шов – сварка, последующие слои |  | 6 | 2 |
| 4.Сварка стыкового соединения пластин из нержавеющей стали в разных пространственных положениях |  | 6 | 2 |
| 5.Сварка таврового соединения пластин из нержавеющей стали в нижнем положении |  | 6 | 2 |
| 6.Сварка алюминиевых сплавов. Особенности сварки алюминия в нижнем положении. Сварка стыкового соединения пластин 150х50х3 из алюминиевого сплава в горизонтальном положении |  | 6 | 2 |
| 7.Сварка стыкового соединения пластин из алюминиевого сплава в горизонтальном положении |  | 6 | 2 |
| 8. Сварка таврового соединения пластин из алюминиевого сплава в нижнем и вертикальном положениях |  | 6 | 3 |
| 9.Сварка алюминия и его сплавов неплавящимся электродом |  | 6 | 3 |
| 10.Сварка меди и её сплавов неплавящимся электродом |  | 6 | 3 |
| 11.Наплавка простых деталей из углеродистых и конструкционных сталей неплавящимся электродом. |  | 6 | 3 |
| 12. Дифференцированный зачет |  | 6 | 3 |
| Производственная практика -216 часов |  |  |  |
| Ознакомление с предприятием. Организация рабочего места электросварщика. Инструктаж по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности. |  | 6 | 3 |
| Организация рабочего места электросварщика. Подготовка полуавтомата к работе. Выбор параметров режима сварки. |  | 6 | 3 |
| Изготовление конструкций из низкоуглеродистых сталей. |  | 6 | 3 |
| Сварка простых деталей и конструкций из углеродистой стали в нижнем, наклонном и вертикальном положении шва |  | 6 | 3 |
| Сварка простых деталей и конструкций из углеродистой стали в горизонтальном положении шва |  | 6 | 3 |
| Изготовление конструкций из углеродистых сталей. |  | 6 | 3 |
| Сборка и сварка несложных конструкций из тонколистового металла, сварка решетчатых конструкций |  | 6 | 3 |
| Изготовление конструкций из низколегированных сталей. |  | 6 | 3 |
| Сварка простых деталей и конструкций из низколегированных стали в нижнем, наклонном и вертикальном положении шва |  | 6 | 3 |
| Сварка простых деталей и конструкций из низколегированных стали в горизонтальном положении шва |  | 6 | 3 |
| Сварка листовых и коробчатых конструкций из металла различной толщины |  | 6 | 3 |
| Подготовка и обработка кромок стыков труб, установка зазоров в зависимости диаметра трубы. Выбор и установка режима сварки |  | 6 | 3 |
| Сварка кромок стыков труб, установка зазоров в зависимости диаметра трубы. Выбор и установка режима сварки |  | 6 | 3 |
| Сварка решетчатых конструкций, ферм, балок. |  | 6 | 3 |
| Сварка решетчатых конструкций, ферм, балок |  | 6 | 3 |
| Сварка поворотных стыков труб. |  | 6 | 3 |
| Сварка неповоротных стыков труб комбинированным способом. |  | 6 | 3 |
| Сварка неповоротных стыков труб комбинированным способом |  | 6 | 3 |
| Сварка стыковых швов в вертикальном и потолочном положении. |  | 6 | 3 |
| Сварка таврового соединения пластин из алюминиевого сплава в нижнем и вертикальном положениях |  | 6 | 3 |
| Сварка стыковых швов в вертикальном и потолочном положении. |  | 6 | 3 |
| Сварка неповоротных стыков труб комбинированным способом варка простых деталей и изделий из алюминия и его сплавов |  | 6 | 3 |
| Сварка простых деталей и изделий из алюминия и его сплавов |  | 6 | 3 |
| Контроль качества сварных соединений из алюминиевых сплавов ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. |  | 6 | 3 |
| Подготовка к сварке деталей из меди и ее сплавов. |  | 6 | 3 |
| Сварка простых деталей и изделий из меди и ее сплавов |  | 6 | 3 |
| Сварка простых деталей и изделий из меди и ее сплавов |  | 6 | 3 |
| Аргонодуговая сварка корневого слоя шва стыков толстостенных трубопроводов. |  | 6 | 3 |
| Аргонодуговая сварка корневого слоя шва стыков толстостенных трубопроводов. |  | 6 | 3 |
| Приварка подкладного кольца к трубе аргонодуговой сваркой |  | 6 | 3 |
| Ручная дуговая наплавка неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей. |  | 6 | 3 |
| Ручная дуговая наплавка неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей |  | 6 | 3 |
| Техника и технология ручной дуговой наплавки неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей. |  | 6 | 3 |
| Техника и технология ручной дуговой наплавки неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей. |  | 6 | 3 |
| Контроль качества наплавки |  | 6 | 3 |
| Дифференцированный зачет |  | 6 | 3 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации профессионального модуля необходимо наличие:

-учебного кабинета «Теоретические основы сварки и резки металла»;

- лаборатории «Испытания материалов и контроля качества сварных соединений» (договор сетевого взаимодействия);

- слесарной мастерской;

-сварочной мастерской для сварки металлов;

-сварочного полигона.

| № п/п | Оснащение кабинета «Теоретические основы сварки и резки металла» | ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стенд «Сварные соединения» | шт | 1 |
| 2. | Стенд «Химический состав материалов» | шт | 1 |
| 3. | Стенд «Классификация покрытых электродов» | Шт | 1 |
| 4. | Стенд «Сварка металлоконструкций» | шт | 1 |
| 5. | Макеты и образцы сварных соединений и конструкций | комплект | 1 |
| 6. | Набор плакатов «Механизированная сварка плавлением» | комплект | 1 |
| 7. | Набор плакатов «Электросварщик ручной сварки» | комплект | 1 |
| 8. | Набор учебных элементов «Газосварщик» | комплект | 1 |
| 9. | Набор учебных элементов «Электросварщик ручной сварки» | комплект | 4 |
| 10. | Набор плакатов «Охрана труда и производственная санитария» | комплект | 1 |
| 11. | ПК с программным обеспечением | шт | 1 |
| 12. | Мультимедийный проектор | шт | 1 |
| 13. | Интерактивная доска | шт | 1 |
| 14. | Тренажёр сварщика ДТС-02 | шт | 2 |
| 15. | Рабочее место преподавателя |  | 1 |

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Чернышов Г. Г  Сварочное дело. Сварка и резка металлов: Учебник для НПО. – М.: Академия,2008.

2. Маслов  В. И. Сварочные работы: Учебник для НПО.- М.: Академия,2002.

3. Маслов  В. И. Сварочные работы: Учебник для НПО.- М.: Академия,2012. – 288с.

4. Овчинников В. В. Электросварщик ручной сварк: Учеб.пособие  для НПО. – М.: Академия,2008.

5. Овчинников В. В. Технология электросварочных и газосварочных работ: Учебник для НПО - М. : Академия,2013.- 272 с.

6. Овчинников В. В. Технология электросварочных и газосварочных работ: Рабочая тетрадь. - М. : Академия,2012.

7. Овчинников В. В. Технология ручной дуговой и плазменной и резки металлов : Учебник для  НПО - М. : Академия,2013.-240 с.

8. Галушкина В. Н. Технология производства сварных конструкций: Учебник для НПО. –

М.: Академия,2013.192 с.

9.Чернышов Г. Г. Технология сварки плавлением и термической резки: Учебник для НПО. – М.: Академия, 2013. – «40 с.

Дополнительные источники: 1.Адаскин  А. М., Зуев В. М. Материаловедение (металлообработка):Учебник для НПО. - М.: Академия, 2002 – 250 с 2. Куликов О. Н.. Ролин Е. И. Охрана труда при производстве сварочных работ: Учебное пособие для НПО - М.: Академия, 2012.- 224 с

Информационные ресурсы:  Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный ресурс]. Форма доступа – http://www.consultant.ru. Электронный ресурс «Сварка». Форма доступа: -        www.svarka-reska.ru -        www.svarka.net -        www.prosvarkу.ru -       www. websvarka.ru Сайт htt://www.svarka-lib.com/

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием успешного освоения модуля  является проведение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. Для достижения большей эффективности учебную практику рекомендуется проводить рассредоточено в соответствии с темами модуля. Учебная практика и производственная практика проводится в мастерских, лабораториях, а так же учебная и производственная практика может проводиться в организациях различных организационно-правовых форм на основе прямых договоров между организацией и ЛПТ. В конце освоения междисциплинарных курсов МДК проводятся зачет или дифференцированный зачет, обеспечивающий проверку результатов освоения приемов работы по всем видам работ.  Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин «Основы инженерной графики», «Основы электротехники», «Основы материаловедения», «Допуски и технические измерения»,«Основы экономики», «Безопасность жизнедеятельности». В процессе освоения модуля необходимо создавать условия для формирования устойчивого интереса к профессии, воспитания ответственности, аккуратности, рациональности; развития внимания, технического мышления. Для активизации познавательной деятельности обучающихся и развития их творческого мышления преподавателю рекомендуется применять различные методы современного обучения, широко использовать наглядные пособия и технические средства обучения;  организовывать групповые и индивидуальные методы и  формы работы; сопровождать объяснение материала демонстрацией приемов работы, практическими заданиями и расчетами. При работе над темами самостоятельной подготовки обучающимся оказываются консультации. При выполнении заданий обучающиеся должны пользоваться современными средствами вычислительной техники, учебной и справочной литературой.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва | Соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности при выполнении сварочных работ. - Чтение чертежей и нормативно-технической документации НТД. - Проверка работоспособности сварочного оборудования, выполнение настройки сварочного оборудования в соответствии с технологическим процессом и условиями производства. |
| ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва | - Выбор соответствующего давления и расхода защитного газа. - Установка и регулировка параметров режима сварки. - Выбор и подготовка соответствующих сварочных материалов для выбранного процесса сварки. |
| ПК 3.3. Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей. | - Выполнение сварки во всех положениях пластин и труб в соответствии с ISO 2553 и AWS А3.0/А2.4 (141) - Зачистка швов с помощью металлической щетки. |

Спецификация профессиональных компетенций ПМ.03. Ручная дуговая сварка (наплавка)  неплавящимся электродом в защитном газе

| ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Практический опыт | Умения | Знания |
| - Проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; - проверки работоспособности и исправности оборудования сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; - проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; - подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; - настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе для выполнения сварки; - ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей и конструкций - | - проверять работоспособность и исправность оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; - настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сврки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; -выполнять ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе различных деталях и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; | -устройство сварочного и вспомогательного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила из эксплуатации и область их применения; - основные типы и устройства для возбуждения и стабилизации сварочной дуги (сварочные осцилляторы) - сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; - правила эксплуатации газовых баллонов; - основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполненных ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе, и обозначение их на чертежах; - основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе; - техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе для сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; - причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. |

Приложение 2.4

к ПООП-П по профессии

15.01.05 Сварщик (ручной и частично

Механизированной сварки(наплавки)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением

для профессии среднего профессионального образования

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

«профессиональный цикл»

г. Ясный, 2022г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее- ФГОС СПО) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. N 50, Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2016 г. Регистрационный № 41197)

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля |  |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) |  |

1. паспорт Рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее ППКРС)в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии (специальности) среднего профессионального образования (СПО) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. N 50, Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2016 г. Регистрационный № 41197)

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)

Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1 | Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. |
| ПК 4. 2 | Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. |
| ПК 4.3 | Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. |

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:

| Код | Общие компетенции |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. |

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

| Иметь практический опыт: | Уметь: | Знать: |
| --- | --- | --- |
| - проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; | - проверять работоспособность и исправность оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; | - основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением; |
| - проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; | - настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; | - сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; |
| - проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; | - выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва; | - устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения; |
| - подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной сварки (наплавки); |  | -технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; |
| - настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для выполнения сварки; |  | -порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; |
| - выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; |  | - причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; |
|  |  | - причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления. |

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 331 часа, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52часов;

самостоятельной работы обучающегося - 27часа;

учебной практики - 108 часа;

производственной практики - 144часов;

2. СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля

2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента |  | Внеаудиторная (самостоятельная) работа студента | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия (работы), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 | МДК.04.01.Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе | 79 | 52 | 40 | 27 | - | - |
|  | Учебная практика | 108 |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) (концентрированная) | 144 |  |  |  |  | 144 |
|  | Всего: | 331 | 52 | 40 | 27 | 108 | 144 |

2.2.Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ.04. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением |  | 331 |  |
| МДК. 04.01. Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе |  | 79 |  |
| Тема 4.1 Материалы применяемые для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе | Содержание | 9 |  |
|  | Назначение и особенности процесса сварки в защитных газах. Классификация способов дуговой сварки в защитных газах. | 1 | 2 |
|  | Классификация основных групп и марки металлов свариваемых механизированной сваркой плавлением в защитном газе. Защитные газы, их назначение. | 2 | 2 |
|  | Присадочные материалы: сварочная проволока, порошковая проволока. Швы сварных соединений при сварке в защитных газах. Конструктивные элементы подготовки кромок и выполнения швов при сварке в защитных газах. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия: | 4 |  |
|  | Практическое занятие №1 Расшифровка условных обозначений сварочной проволоки | 2 | 3 |
|  | Практическое занятие №2 Расшифровка маркировок сталей | 2 | 3 |
|  | Самостоятельные работы Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Реферат на тему «Способы сварки плавлением в защитных газах». Составить таблицу «Баллоны для защитных газов». Оформить таблицу «Общая характеристика сварочных проволок» | 13 | 2 |
| Тема 4.2 Сварочное и вспомогательное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе | Содержание: | 43 |  |
|  | Общие сведения о сварочных полуавтоматах. Основные устройства и механизмы сварочного оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением. | 1 | 2 |
|  | Устройство и работа сварочных полуавтоматах. Назначение, устройство вспомогательного оборудования и контрольно-измерительных приборов, правила эксплуатации. | 1 | 2 |
|  | Особенности технологии сварки соединений основных типов частично механизированной сварки (наплавки) плавлением, титана и сплавов на их основе. Технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для сварки труб различного диаметра различной толщины. | 1 1 | 2 2 |
|  | Общие сведения о проведении работ по подогреву металла. Порядок проведения предварительного и сопутствующего (межслойного) подогрева. | 1 | 2 |
|  | Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях. Причины возникновения дефектов и способы предупреждения и исправления дефектов сварных швов. | 1 1 | 2 2 |
|  | Практические занятия: | 36 |  |
|  | Практическое занятие № 3 Изучение сварочного полуавтомата А-537 | 4 | 3 |
|  | Практическое занятие № 4 Устройство и подключение электрического подогревателя | 4 | 3 |
|  | Практическое занятие № 5 Ознакомление с устройством и принципом работы сварочного полуавтомата ПДГ 305У3 | 4 | 3 |
|  | Практическое занятие № 6 Ознакомление с устройством и принципом работы сварочного полуавтомата Аврора ПРО350 | 4 | 3 |
|  | Практическое занятие № 7 Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе в нижнем положении стыковых швов | 4 | 3 |
|  | Практическое занятие № 8 Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе в нижнем положении угловых швов | 4 | 3 |
|  | Практическое занятие № 9 Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе в вертикальном положении стыковых швов | 4 | 3 |
|  | Практическое занятие № 10 Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе трубных стыков (кольцевых швов) | 4 | 3 |
|  | Практическое занятие № 11 Определение режимов выполнения частично механизированной наплавки в защитном газе. | 4 | 3 |
|  | Самостоятельные работы Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. «Универсальные полуавтоматы» - информационное сообщение. Составить таблицу: «Характерные неисправности сварочных полуавтоматов». Зарисовать схемы сварки труб различного диаметра различной толщины. Зарисовать деформированные сварные соединения и внешние дефекты сварных швов. | 14 | 2 |
| Учебная практика |  | 108 |  |
| Организация рабочего места и правила безопасности труда при частично механизированной сварки (наплавке) плавлением Комплектация сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением Настройка оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением Зажигание сварочной дуги Выбор наиболее подходящего диаметра сварочной проволоки и расхода защитного газа Подбор режима частично механизированной сварки (наплавки) плавлением углеродистых и конструкционных сталей Подготовка под сварку деталей из углеродистых и конструкционных сталей Сборка деталей из углеродистых и конструкционных сталей с применением приспособлений и на прихватках. Выполнение частичной механизированной сварки плавлением проволокой сплошного сечения в среде активных газов и угловых швов стальных пластин из углеродистых сталей Выполнение частично механизированной сварки плавлением порошковой проволоки в среде активных газов стыковых и угловых швов стальных пластин из углеродистых сталей Выполнение частично механизированной сварки проволокой сплошного сечения в среде активных газов стыковых и угловых швов пластин толщиной 2-20 мм из углеродистой стали в различных пространственных положениях Выполнение частично механизированной сварки проволокой сплошного сечения в среде активных газов кольцевых швов труб диаметром 25-250 мм, с толщиной стенок 1,6-6 мм из углеродистой стали в различных пространственных положениях Выполнение частично механизированной сварки проволокой сплошного сечения в среде активных газах и смесях стыковых, угловых швов резервуара высокого давления из пластин толщиной 6,8 и 10 м и труб с толщиной стенок от 3 до 10 мм из углеродистой стали. Технология сборки и сварки трубопроводов. Чтение чертежей и НТД. Последовательность наложения сварных швов Частично механизированная наплавка углеродистых и конструкционных сталей. Исправление дефектов сварных швов. Выполнение комплексной работы. |  | 102 | 3 |
| Дифференцированный зачет |  | 6 | 3 |
| Производственная практика |  | 144 |  |
| Знакомство с предприятием. Организация рабочего места, правила охраны труда при работе со сварочным электрооборудованием, инструментом на рабочих местах. Классификация сварных конструкций. Виды сварных конструкций (машиностроительные, строительные, технологические). Чтение чертежей, схем, маршрутных и технологических карт. Выполнение подготовки деталей из углеродистых и конструкционных сталей под сварку. Выполнение сборки деталей из углеродистых и конструкционных сталей под сварку на прихватках и с применением сборочных приспособлений. Выполнение частично механизированной сварки угловых и стыковых швов пластин из углеродистых и конструкционной стали в различных положениях сварного шва. Выполнение частично механизированной сварки кольцевых швов труб из углеродистых и конструкционных сталей в различных положениях сварного шва. Выполнение частично механизированной сварки кольцевых швов труб из углеродистых стали в наклонном положении под углом 450*. Выполнение частично механизированной сварки плавлением проволокой сплошного сечения в среде активных газов и смесях полностью замкнутой трубной конструкции их низкоуглеродистых стали с толщиной стенок трубы от 3 до 10 мм, диаметром 25 – 250 мм. Выполнение частично механизированной наплавки валиков на плоскую и цилиндрическую поверхность деталей в различных пространственных положениях сварного шва. Технология сборки и сварки строительных конструкций. Балки и колонны. Чтение чертежей и НТД. Последовательность наложения сварных швов. Технология сборки и сварки трубопроводов. Чтение чертежей и НТД. Последовательность наложения сварных швов. Частично механизированная сварка резервуаров из листового проката, работающих под давлением. Восстановительная наплавка плоских деталей. Контроль качества наплавки. Восстановительная наплавка деталей цилиндрической формы. Контроль качества наплавки. |  | 138 | 3 |
| Дифференцированный зачет |  | 6 |  |

4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Теоретических основ сварки и резки металлов»; мастерские: «Сварочная».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Теоретических основ сварки и резки металлов»:

- компьютерный стол, мультимедийный проектор для преподавателя

- шкафы, столы и стулья для обучающихся

- комплекты плакатов;

- комплект макетов газовой аппаратуры, деталей, инструментов,

приспособлений;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (планшеты, макеты)

-эталоны образцов.

Технические средства обучения:

-Компьютер, мультимедийный проектор.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

Полуавтоматическая:

рабочие места для обучающихся;

оборудование и аппаратура для сварки в среде защитных газов

наборы инструментов;

сборочно-сварочные приспособления;

заготовки.

Реализация программы модуля предполагает учебную практику и производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Овчинников, В.В. Современные виды сварки: учеб пособие для

НПО/ В.В.Овчинников. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2012

2. Овчинников, В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки

металлов: учеб для НПО/ В.В.Овчинников. – 3-е изд., испр. – М.: Академия, 2013

3. Овчинников, В.В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов

и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях: учебник для НПО/

В.В.Овчинников. – М.: Академия, 2014

Дополнительные источники:

1.Чернышов Г.Г.. Сварочное дело Сварка и резка металлов.- М.: Академия, 2004

2. Куликов О.Н. Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ.

2005

3. Левадный В.С. Бурлака А.П. Сварочные работы. –М.:  Аделант, 2007

4. Носенко Н.Г.Сварщик, Электрогазосварщик, итоговая аттестация.-

Ростов-на- Дону.: Феникс, 2008

1.www.svarka.comСварочный портал.

2.www.infobook.ruИнформационный книжный портал.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием успешного освоения модуля является проведение

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. Учебная практика проводится в мастерских образовательного учреждения, производственная практика на предприятиях соответствующих профилю подготовки по профессии ОК 016-94 «Электрогазосварщик». В конце освоения междисциплинарных курсов МДК проводятся зачет или дифференцированный зачет, обеспечивающий проверку результатов освоения приемов работы по всем видам работ.

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение профессиональных модулей  ПМ.01,ПМ.02,ПМ.03и следующих дисциплин:

«Основы технической графики», « Основы электротехника», «Безопасность жизнедеятельности», «Допуски и технические измерения», «Основы материаловедение», «Основы экономики», «Основы автоматизации производства».В процессе освоения модуля необходимо создавать условия для формирования устойчивого интереса к профессии, воспитания ответственности, аккуратности, рациональности; развития внимания, технического мышления. Для активизации познавательной деятельности обучающихся и развития их творческого мышления преподавателю рекомендуется применять различные методы современного обучения, широко использовать наглядные пособия и технические средства обучения; организовывать групповые и индивидуальные методы и  формы работы; сопровождать объяснение материала демонстрацией приемов работы, практическими заданиями и расчетами. При работе над темами самостоятельной подготовки обучающимся оказываются консультации. При выполнении заданий обучающиеся должны пользоваться современными средствами вычислительной техники, учебной и справочной литературой.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК.4.1 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. | Правильность выбора сварочных материалов в зависимости от свариваемого узла, детали; Правильность и качество выполнения механизированной сварки плавлением различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. | текущий контроль в форме: - защита лабораторных и практических работ; - тест действия; -решение проблемной ситуации - экспертная оценка выполнения лабораторных работ -проверочная работа; -оценка выполнения практических работ - оценки и отзывы наставников по производствен-ной практике |
| ПК.4.2 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. | Обоснованность выбора сварки конструкций из цветных металлов и сплавов; Точность и качество выполнения механизированной сварки плавлением различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов; |  |
| ПК.4.3 Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. | Демонстрация выполнения частично механизированную наплавку различных деталей. Обоснованность выбора режима наплавки; |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Активность и инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности; Обоснование выбора профессии; Участие в мероприятиях профессиональной направленности; Проектирование индивидуальной траектории профессионального развития | -наблюдение и оценка мастера производственного обучения на практических и лабораторных занятиях при выполнении квалификационных работ, при выполнении практических заданий во время учебной и производственной практики; -оценка профориентационного тестирования; |
| ОК2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | -правильная последовательность выполнения действий на лабораторных и практических работах и во время учебной практики в соответствии с инструкциями, технологическими картами и т.д.; -обоснованность выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач; -личная оценка эффективности и качества выполнения работ; | -интерпретация результатов деятельности обучающегося в процессе освоения ОПОП; -соответствие выбора профессиональных препаратов, правильность их применения; -экспертная оценка выполнения работы (отзыв работодателя, дневник практики и т.д.) |
| ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | -соблюдение техники безопасности; -личная оценка способности принимать самостоятельное решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; -самоанализ и коррекция результатов собственной работы; | -наблюдение и оценка мастера производственного обучения на практических и лабораторных занятиях при выполнении квалификацион- ных работ; -отзыв работодателя о прохождении производственной практики обучающихся |
| ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | -оперативность поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; -владение различными способами поиска информации; -используемость найденной для работы информации в результативном выполнении профессиональных задач, для профессионального роста и личностного развития; -самостоятельность поиска информации при решении не типовых профессиональных задач. | -экспертное наблюдение в ходе аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы; -выполнение и защита рефератов, создание инструкционных карт; -оценка результатов наблюдений над деятельностью обучающихся в процессе подбора материала для творческой работы; |
| ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | -работа с различными прикладными программами;- использование ИКТ при оформлении самостоятельной и творческой работ; | -экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на практических и лабораторных занятиях; |
| ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | -взаимодействие с преподавателями, мастерами и обучающимися в процессе учебной деятельности. | -экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на практических и лабораторных занятиях, на производственной практике |

Приложение 2.5

к ПООП-П по профессии

15.01.05 Сварщик (ручной и частично

Механизированной сварки(наплавки)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05 Газовая сварка

для профессии среднего профессионального образования

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

г. Ясный, 2022г.

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 2016 г. № 50 (зарегистрировано в Минюсте России 24 февраля 2016 г. N 41197); с учетом требований профессионального стандарта «Сварщик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 701н; с учетом требований к профессиональной компетенции «Сварочные технологии» Worldskills.

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года от 5 декабря 2014 года № пр-2821;

Приказа Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования»;

Министерства образования и науки РФ письмо от 15 июня 2018 года № 06-1090 «О методических рекомендациях по организации и проведению демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования в 2018 году.

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| # 3. СТРУКТУРА и Содержание профессионального модуля | 7 |
| # 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 11 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 13 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка)

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) НПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Газовая сварка (наплавка) и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке (переподготовке) работников в области строительства  и других областях народного хозяйства при наличии основного общего, среднего (полного) общего образования, профессионального образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- проверки оснащенности поста газовой сварки;

- настройки оборудования для газовой сварки (наплавки);

- выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций;

уметь:

- проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки (наплавки);

- настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки);

- владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва

знать:

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых газовой сваркой (наплавкой);

- основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой (наплавкой);

- сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки);

- технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;

- правила эксплуатации газовых баллонов;

- правила обслуживания переносных газогенераторов;

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления;

### Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 5.1. | Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. |
| ПК 5.2. | Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. |
| ПК 5.3. | Выполнять газовую наплавку |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 410 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 59 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 27 часа;

учебной практики  - 108 часов.

Производственной практики – 216 часов

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента |  | Внеаудиторная (самостоятельная) работа студента | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия (работы), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 | МДК.05.01. Техника и технология газовой сварки (наплавки) | 86 | 59 | 40 | 27 | - | - |
|  | Учебная практика | 108 |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) (концентрированная) | 216 |  |  |  |  | 216 |
|  | Всего: | 410 | 59 | 40 | 27 | 108 | 216 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) ПМ.05 Газовая сварка (наплавка)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студента |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1 ПМ 05. Газовая сварка и наплавка деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов |  |  |  | 410 |  |
| МДК. 05.01. Техника и технология газовой сварки (наплавки) |  |  |  | 86 |  |
| Тема 1.1. Оборудование и аппаратура для газовой сварки |  | Содержание |  | 24 |  |
|  |  | 1. Ацетиленовые генераторы: назначение, классификация, конструкция, принцип работы |  | 1 | 3 |
|  |  | 2. Предохранительные затворы: назначение, классификация, конструкция, принцип работы |  | 1 | 3 |
|  |  | 3. Баллоны для сжатых и сжиженных газов: назначение, классификация, конструкция, хранение и транспортировка |  | 1 | 3 |
|  |  | 4. Запорные вентили для баллонов: назначение, классификация, конструкция, принцип работы |  | 1 | 3 |
|  |  | 5. Редукторы для сжатых газов: назначение, классификация, конструкция, принцип работы |  | 1 | 3 |
|  |  | 6. Сварочные горелки: назначение, классификация, конструкция, принцип работы |  | 1 | 3 |
|  |  | Лабораторные работы |  | 6 |  |
|  |  | Лабораторная работа №1.Изучение конструкции типовых редукторов для сжатых газов и определение некоторых рабочих характеристик приборов |  | 4 | 3 |
|  |  | Лабораторная работа №2. Изучение конструкции газовых баллонов Изучение конструкции газовых баллонов |  | 2 | 3 |
|  |  | Практические занятия |  | 12 |  |
|  |  | Практическое занятие № 1 Ознакомление с конструкцией и принципом работы водяного предохранительного затвора |  | 4 | 3 |
|  |  | Практическое занятие № 2 Изучение конструкции и принципа работы запорного вентиля |  | 4 | 3 |
|  |  | Практическое занятие № 3 Анализ конструктивных особенностей сварочных горелок (инжекторной и безинжекторной). Изучение принципа работы инжекторной горелки |  | 4 | 3 |
| Тема 1.2. Технология газовой сварки |  | Содержание |  | 20 |  |
|  |  | 1. Сварочные материалы для газовой сварки: кислород, карбид кальция, ацетилен и другие горючие газы, флюсы, сварочная проволока |  | 2 | 3 |
|  |  | 2. Подготовка и сборка деталей под сварку: очистка свариваемых кромок, разделка кромок под сварку и наложение прихваток |  | 1 | 3 |
|  |  | - Сварочное пламя: строение, виды, температура, металлургическое взаимодействие |  | 1 | 3 |
|  |  | - Способы газовой сварки: левый и правый. Параметры режима газовой сварки: мощность пламени, диаметр присадочного прутка (проволоки), |  | 2 | 3 |
|  |  | Практические занятия |  | 14 |  |
|  |  | Практическое занятие № 4 Заполнение таблицы «Сварочные материалы для газовой сварки» |  | 2 | 3 |
|  |  | Практическое занятие № 5 Изучение строения и характеристик ацетиленокислородного пламени |  | 2 | 3 |
|  |  | Практическое занятие № 6 Расчет режима сварки углеродистых сталей и проведение процесса сварки |  | 4 | 3 |
|  |  | Практическое занятие № 7 Расчет режима сварки легированных сталей и проведение процесса сварки |  | 4 | 3 |
|  |  | Практическое занятие № 8 Выбор режима сварки цветных металлов и проведение процесса сварки |  | 2 | 3 |
| Тема 1.3. Газовая наплавка и пайка |  | Содержание |  | 15 |  |
|  |  | 1. Общие сведения о наплавке: назначение; сущность наплавки; преимущества и недостатки, способы, материалы |  | 1 | 3 |
|  |  | 2. Наплавка цветных металлов и твердых сплавов: назначение, материалы для наплавки, технология выполнения |  | 2 | 3 |
|  |  | 3. Газопорошковая наплавка: назначение, материалы для наплавки, технология выполнения |  | 2 | 3 |
|  |  | 4. Газопламенная пайка металлов и сплавов: назначение, материалы для пайки, преимущества и недостатки, виды, технология выполнения |  | 2 | 3 |
|  |  | Практические занятия |  | 8 |  |
|  |  | Практическое занятие № 9 Выбор режима и выполнения процесса наплавки твердых сплавов |  | 4 | 3 |
|  |  | Практическое занятие № 10 Выбор режима и выполнения процесса пайки черных и цветных металлов твёрдыми и мягкими припоями |  | 4 | 3 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ .05. Подготовка к практической работе. Оформление отчёта. Опасные факторы при использовании газового оборудования – причины взрывов - реферат. Ацетиленовые генераторы - презентация. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Правый и левый способы сварки - Информационное сообщение. Подготовка к практической работе. Оформление отчёта. Выбор режима сварки по заданным параметрам – практическое задание. Свариваемость сталей газопламенной сваркой - реферат Техника безопасности при выполнении сварочных работ - Информационное сообщение. Выбор режима наплавки по заданным параметрам – практическое задание Техника безопасности при выполнении наплавочных работ - Информационное сообщение. Газопламенная наплавка различных металлов и сплавов - Информационное сообщение. |  |  |  | 27 |  |
| Учебная практика Виды работ Организация рабочего места и правила безопасности труда при газовой сварке. Подготовка поста газовой сварки к работе. Подбор режимов газовой сварки низкоуглеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов: регулирование мощности пламени, определение диаметра присадочной проволоки. Подготовка под газовую сварку деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов. Наплавка валиков на пластины из низкоуглеродистой стали в нижнем положении. Наплавка валиков на пластины из низкоуглеродистой стали в наклонном положении. Наплавка валиков на пластины из низкоуглеродистой стали в вертикальном положении. Наплавка валиков на пластины из низкоуглеродистой стали в горизонтальном положении. Наплавка валиков на пластины из низкоуглеродистой стали по замкнутым контурам. Сварка пластин с отбортовкой кромок, выполнение нахлесточных соединений. Выполнение газовой сваркой угловых соединений пластин из низкоуглеродистой стали в различных положениях сварного шва. Выполнение газовой сваркой тавровых соединений пластин из низкоуглеродистой стали в различных положениях сварного шва. Сварка стыковых соединений без скоса кромок пластин из низкоуглеродистой стали в нижнем положении сварного шва Сварка стыковых соединений с V- и X-образным скосом кромок пластин из низкоуглеродистой стали в нижнем положении сварного шва. Сварка стыковых соединений пластин из низкоуглеродистой стали в вертикальном положении сварного шва Сварка стыковых соединений пластин из низкоуглеродистой стали в горизонтальном положении сварного шва Сборка деталей из низкоуглеродистых сталей с применением приспособлений и на прихватках. Многослойная наплавка на пластины из низкоуглеродистой стали. Многослойная наплавка на цилиндрические поверхности из низкоуглеродистой стали. Наплавка валиков на пластины из низкоуглеродистой стали в потолочном положении. Многослойная сварка пластин из низкоуглеродистой стали встык с V-образной разделкой кромок. Многослойная сварка пластин из низкоуглеродистой стали встык с Х-образной разделкой кромок. Сборка стыков труб под сварку. Сварка труб встык без скоса кромок и при различных положениях стыка в пространстве (при горизонтальном положении оси трубы, под углом 300, 450, 600 и 900). Выполнение комплексной работы. |  |  |  | 108 |  |
| Производственная практика (концентрированная) Виды работ Ознакомление с рабочим местом на предприятии, прохождение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности. Газовая наплавка сварных швов в различных пространственных положениях. Газовая сварка кожухов из тонколистового металла. Газовая сварка коробчатых узлов. Газовая наплавка кольцевых швов на трубы различного диаметра в поворотном положении. Газовая сварка труб малого диаметра при горизонтальной оси трубы в поворотном положении. Газовая сварка труб малого диаметра при горизонтальной оси трубы в неповоротном положении. Газовая сварка труб малого диаметра при вертикальной оси трубы в поворотном положении. Газовая сварка труб малого диаметра при вертикальной оси трубы в не поворотном положении. Газовая сварка отводов из труб различного диаметра. Газовая сварка тройниковых отводов из труб различного диаметра для отопительной системы. Газовая сварка отводов из труб различного диаметра. Приварка заплат различных размеров. Газовая сварка – ремонт глушителя автомобиля. Газовая сварка узла из алюминиевого сплава. Газовая сварка медных трубок встык. Газовая сварка газовых колонок из медных сплавов. Приварка фланцев различных размеров. Ремонтная-сварка кабины легкового автомобиля Экзамен квалификационный/демонстрационный экзамен |  |  |  | 216 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 410 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: теоретических основ сварки и резки металлов; технической графики; безопасности жизнедеятельности; сварочных мастерских и сварочного полигона; лабораторий материаловедения; электротехники и автоматизации производства; испытания материалов и контроля качества сварных соединений.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: автоматизированное рабочее место преподавателя; посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); комплект инструментов и сборочно-сварочных приспособлений; образцов сварных швов на пластинах из углеродистой и  легированной стали, чугуна, цветных металлов и сплавов;

комплекты учебных таблиц по темам; комплект методической документации по предмету; оборудование для проведения тематических лабораторных работ.

Технические средства обучения: компьютер, проектор.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- рабочее место мастера производственного обучения;

- рабочие места обучающихся;

- оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для газовой сварки;

- аппаратура для ручной и механизированной резки металла.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- автоматизированное место преподавателя;

- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект ручного вспомогательного инструмента сварщика;

- специальные настольные переносные тиски;

- комплект лабораторного инвентаря (контрольно-измерительные приборы, меры для дозировки количества материалов, наносимых на пластину, сварочные материалы и т. д.).

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: различные виды сварочных постов в зависимости от условий работы и вида сварки;

оснащение сварочного поста источниками питания;

сварочные кабины и их оснащение;

сварочные  щитки и применяемые светофильтры;

кабели, сварочные провода и токоподводящие зажимы, применяемые при оснащении сварочных постов;

индивидуальные средства защиты сварщика.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Юхин Н.А. «Газосварщик» для нач. проф.. образования учеб. пособие –М.: ИЦ «Академия», 2012

- Чернышев Г.Г. «Сварочное дело» Сварка и резка металлов для нач. проф.. образования учеб. пособие –М.: ИЦ «Академия», 2015. -496.

- Чернышев Г.Г. «Основы теории сварки и термической резки металлов» Сварка и резка металлов для нач. проф.. образования учеб. пособие –М.: ИЦ «Академия», 2013.- 208 с.

- Чернышев Г.Г. «Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической резки» для нач. проф.. образования учеб. пособие –М.: ИЦ «Академия», 2012.

- Маслов В.И. «Сварочные работы» для нач. проф.. образования учеб. пособие –М.: ИЦ «Академия», 2012.

Дополнительные источники:

- Юхин Н. А. Дефекты сварных швов и соединении: учебнно-справочное пособие. – Издательство «Соуэло», Москва, 2007

- Газосварщик: учеб. пособие для нач.проф.образования/ Н.А.Юхин: под ред. О.И.Стеклова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009

- Пакет учебных элементов по профессии «Газосварщик» [Отрасль «Машиностроение. В 4-х ч.]. Ч1/ [Под общ. ред. С.А. Кайновой]. – М.: Новый учебник, 2004

- Пакет учебных элементов по профессии «Газосварщик» [Отрасль «Машиностроение. В 4-х ч.]. ЧII/ [Под общ. ред. С.А. Кайновой]. – М.: Новый учебник, 2004

- Пакет учебных элементов по профессии «Газосварщик» [Отрасль «Машиностроение. В 4-х ч.]. ЧIII/ [Под общ. ред. С.А. Кайновой]. – М.: Новый учебник, 2004

- Пакет учебных элементов по профессии «Газосварщик» [Отрасль «Машиностроение. В 4-х ч.]. ЧIY / [Под общ. ред. С.А. Кайновой]. – М.: Новый учебник, 2004

- Пакет учебных элементов по профессии «Электросварщик ручной дуговой сварки» [Отрасль «Машиностроение. В 4-х ч.]. Ч1/ [Под общ. ред. С.А. Кайновой]. – М.: Новый учебник, 2004

- Пакет учебных элементов по профессии «Электросварщик ручной дуговой	сварки» [Отрасль «Машиностроение. В 4-х ч.]. ЧII/ [Под общ. ред. С.А. Кайновой]. – М.: Новый учебник, 2004

Интернет ресурсы:

- Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-reska.ru - www.svarka.net www.svarka-reska.ru

- Сайт в интернете «Сварка и сварщик», форма доступа: www.weldering.com.

Нормативные документы:

- ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на 19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические условия.

- ГОСТ 1077-79 Горелки однопламенные универсальные для ацетилено-кислородной сварки, пайки и подогрева. Типы, основные параметры и размеры и общие технические требования.

- ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия.

- ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определение основных понятий

- ГОСТ 5191-79 Резаки инжекторные для ручной кислородной резки. Типы, основные параметры и общие технические требования.

- ГОСТ 6268-78 Редукторы для газопламенной обработки. Типы и основные параметры.

- ГОСТ 8856-72 Аппаратура для газопламенной обработки. Давление горючих газов.

- ГОСТ 9087-81 Флюсы сварочные плавленые. Технические условия.

- ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические условия.

- ГОСТ 10543-98 Проволока стальная наплавочная. Технические условия.

- ГОСТ 13045-81 Ротаметры общепромышленные. Общие технические условия.

- ГОСТ 13861-89 Редукторы для газопламенной обработки. Общие технические условия.

- ГОСТ 17356-89 Горелки на газообразном и жидком топливах. Термины и определения.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в учебном кабинете теоретических основ сварки и резки металлов. Учебная практика проводится в сварочной мастерской рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышения качества  обучения. Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которая проводится в организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю подготовки обучающихся данного модуля.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально.

Изучение дисциплин «Основы материаловедения», «Основы инженерной графики», «Основы автоматизации производства»,  «Основы электротехники», « Допуски и технические измерения», « Основы экономики», « Безопасность жизнедеятельности»,

модуля «Подготовительно-сварочные работы» предшествует освоению данного модуля (также возможно изучение данных дисциплин параллельно с модулем).

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: Инженерно-педагогический состав, мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

# 5.  Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1 Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. | Организация рабочего места в соответствии с нормативными документами. Подбор инструментов и оборудования в соответствии с инструкционной картой. Подбор режимов сварки в соответствии с технологической картой. Подбор сварочных материалов в соответствии с инструкционной картой. Сварка металла в соответствии с технологической картой. | наблюдение за действиями на практике; тестирование; экспертная оценка; характеристика с производственной практики. |
| ПК 5.2 Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. | Организация рабочего места в соответствии с нормативными документами. Подбор инструментов и оборудования в соответствии с инструкционной картой. Подбор режимов сварки в соответствии с технологической картой. Подбор сварочных материалов в соответствии с инструкционной картой. Сварка деталей из цветных металлов и сплавов в соответствии с технологической картой. | экзамен; наблюдение за действиями на практике; тестирование; экспертная оценка; характеристика с производственной практики |
| ПК 5.3 Выполнять газовую наплавку. | Чтение чертежей. Определение линейных размеров наплавляемой поверхности. Организация рабочего места, подбор инструмента, приспособлений и оборудования для подготовки наплавляемой поверхности. Охрана труда при подготовке деталей и узлов к наплавке. Определение способа наплавки. Организация рабочего места, подбор инструмента, приспособлений и оборудования для наплавки деталей и узлов инструментов. Подбор режимов наплавки. Наплавка деталей и узлов. Охрана труда при наплавке. Определение способа обработки наплавленной поверхности. Подбор инструмента, приспособлений и оборудования для обработки наплавленной поверхности. Обработка наплавленной поверхности. Охрана труда при обработке наплавленной поверхности. | наблюдение за действиями на практике; тестирование; экспертная оценка; характеристика с производственной практики |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Представляет актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. Определяет алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях Объясняет сущность и/или значимость социальную значимость будущей профессии. Анализирует задачу профессии и выделять её составные части. | социологический опрос; экспертная оценка |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Представляет содержание актуальной нормативно-правовой документации Определяет возможные траектории профессиональной деятельности Проводит планирование профессиональной деятельность | характеристика с производственной практики; наблюдение |
| ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Распознает рабочую проблемную ситуацию в различных контекстах. Определяет основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном контексте. Устанавливает способы текущего и итогового контроля профессиональной деятельности. Намечает методы оценки и коррекции собственной профессиональной деятельности. Создает структуру плана решения задач по коррекции собственной деятельности. Представляет порядок оценки результатов решения задач собственной профессиональной деятельности. Оценивает результат своих действий (самостоятельно или с помощью наставника | экспертная оценка, наблюдение; характеристика с производственной практики; письменный опрос |
| ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Анализирует планирование процесса поиска. Формулирует задачи поиска информации Устанавливает приемы структурирования информации. Определяет номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности. Определяет необходимые источники информации. Систематизировать получаемую информацию. Выявляет наиболее значимое в перечне информации. Составляет форму результатов поиска информации. Оценивает практическую значимость результатов поиска. | экспертная оценка; наблюдение |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Определяет современные средства и устройства информатизации. Устанавливает порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. Выбирает средства информационных технологий для решения профессиональных задач. Определяет современное программное обеспечение. Применяет средства информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности. | экспертная оценка; наблюдение |
| ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством | Описывает психологию коллектива. Определяет индивидуальные свойства личности. Представляет основы проектной деятельности Устанавливает связь в деловом общении с коллегами, руководством, клиентами. Участвует в работе коллектива и команды для эффективного решения деловых задач. Проводит планирование профессиональной деятельности | социологический опрос, наблюдение; характеристика с производственной практики; письменный опрос |

В скобках в этом столбце указано распределение нагрузки при реализации программы на базе основного общего образования.